《冲压工艺及模具设计》练习题及答案解析

第一课时

一、单选题

1.

发现机床漏电，应立即（ ）。

A.自己立即动手维修

B.继续工作

C.报告领班

D.切断电源

D

解析:发现机床漏电，应立即/*切断电源*/。

2.

冲床是下列设备的俗称（ ）。

A.油压机

B.剪板机

C.机械压力机

D.空气锤

C

解析:冲床是/*机械压力机*/的俗称。

二、多选题

3.

依据不同的配合性质，配合分为（ ）。

A.间隙配合

B.过盈配合

C.不足配合

D.过度配合

A,B,D

解析:配合是指基本尺寸相同的、相互结合的孔和轴公差带之间的关系。配合按出现间隙和过盈的不同分为/*间隙配合、过盈配合、过渡配合*/三大类。

4.

下列冲压工序中不属于分离基本工序的有（ ）。

A.冲孔

B.弯曲

C.拉深

B,C

解析:冷冲压工序可分为分离和变形两大类，分离指将冲压件或毛坯沿一定的轮廓相互分离。变形指在材料不产生破坏的前提下使毛坯产生塑性变形，形成所需要的形状及尺寸的制件。其中/*冲孔*/不属于分离基本工序。

三、判断题

5.

龙门剪床的前后档板主要起定位作用。

A.正确

B.错误

A

解析:龙门剪床的前后档板主要起定位作用，该说法/*正确*/。

第二课时

一、单选题

1.

冲床如发生连冲现象，应立即（ ）。

A.调整离合器

B.调整闭合高度

C.调整模具间隙

D.切断电源

D

解析:对冲床来说，启动后自动连续运行是很危险的。此时，我们应该/*尽快停止使用设备*/，找出原因并解决它，然后再继续使用它。

2.

模具的维护主要的目的是（ ）。

A.保证正常生产

B.降低设备功率

C.提高设备费用

D.减少管理成本

A

解析:模具维护保养目的就是为了/*保证模具正常生产*/,减少故障及品质问题,延长模具使用寿命。

二、多选题

3.

拉延筋具有下列哪些作用？

A.加强压料面对材料流动的控制能力

B.便于搬运和存放

C.增加进料阻力

D.扩大压边力的调节范围

A,C,D

"解析:拉延筋的作用主要有：

/*1、加强压料面对材料流动的控制能力；

2、增加进料阻力，使毛坯承受足够的拉应力，提高拉伸件的刚度和减少由于回弹引起的表面缺陷；

3、扩大压边力的调节范围。*/"

4.

凸模的固定方式有（）。

A.台肩固定

B.铆接

C.螺钉和销钉固定

D.粘结剂浇注

A,B,C,D

解析:凸模固定方式是指在模具加工中，将凸模固定在模板或底座上的一种方式。常见凸模的固定方式有/*台肩固定、铆接、螺钉和销钉固定、粘结剂浇注法固定等*/。

三、判断题

5.

冲压的制造一般是单件小批量，因此冲压件也是小批量生产。

A.正确

B.错误

B

解析:冲压主要应用于/*大批量*/的零件成型的生产,该说法/*错误*/。

第三课时

一、单选题

1.

为了保证机床和模具正常工作，模具的压力中心与冲床的中心应该（ ）。

A.重合

B.不重合

C.偏心

D.大小相同

A

解析:模具压力中心是指冲时诸冲压力合力的作用点的位置。为了保证压力机和模具正常工作，应使冲模的压力中心与压力机滑块的中心/*相重合*/。

2.

弯曲U件时候，凸凹模具间隙越大，回弹角（ ）。

A.越小

B.越大

C.不变

D.不能确定

B

解析:在弯曲U形件时，凸、凹模之间的间隙对回弹有较大的影响。间隙越大，回弹角也就/*越大*/。

二、多选题

3.

为防止中、高碳钢零件补焊过程中产生的裂纹，可采取的措施有（ ）。

A.改善热循环，降低接头冷却速度

B.选用合适的焊条

C.加强焊接区的清理工作，彻底清除可能进入焊缝的任何氢的来源

D.设法减少母材熔入焊缝的比例

A,B,C,D

解析:为防止中、高碳钢零件补焊过程中产生的裂纹，可采取以下措施：/*1.改善热循环，降低接头冷却速度；2.选用合适的焊条；3.加强焊接区的清理工作，彻底清除可能进入焊缝的任何氢的来源，例如油、水、绣以及其它杂质；4.设法减少母材熔入焊缝的比例。*/

4.

凹模的类型很多，按结构分有（）。

A.整体式

B.组合式

C.混合式

D.独立式

A,B

解析:凹模，是成型塑件外表面的工作零件，按其结构可分为/*整体式*/和/*组合式*/两类。

三、判断题

5.

为增加工件边缘的刚性和强度将工件的边缘卷曲叫咬缝。

A.正确

B.错误

B

解析:为增加工件边缘的刚性和强度将工件的边缘卷曲叫/*卷边*/。两块板料的边缘或一块板料的两边折转咬合并彼此压紧称为/*咬缝*/。

第四课时

一、单选题

1.

焊接时，熔池中的气泡在凝固时未能逸出而残留下来所形成的空穴称为（ ）。

A.夹渣

B.凹坑

C.气孔

D.裂纹

C

解析:焊接时，熔池中的气泡在凝固时未能逸出而残留下来所形成的空穴称为/*气孔*/。

2.

下列哪项不是脱料板的功能（ ）。

A.保护模具

B.脱料

C.压料

D.导正冲头

A

解析:脱料板的主要作用是：/*导正模具冲头零件,脱料，压料*/。

二、多选题

3.

焊后残留在焊缝中的熔渣称为夹渣。下列属于产生夹渣的原因的是（ ）。

A.焊件边缘及焊层、焊道之间清理不干净

B.焊接电流太小，致使熔化多属凝固速度加快，熔渣来不及浮出

C.运条不当，熔渣与铁水分离不清，阻碍了熔渣上浮

D.焊件及焊条的化学成分不当

A,B,C,D

解析:产生夹渣的原因很多，如/*焊件边缘及焊层、焊道之间清理不干净*/；/*焊接电流太小，致使熔化多属凝固速度加快，熔渣来不及浮出*/；/*运条不当，熔渣与铁水分离不清，阻碍了熔渣上浮*/；/*焊件及焊条的化学成分不当*/；熔池内含氧、氮成份过多等。

4.

模具制造的基本要求是（）。

A.制造精度高

B.使用寿命长

C.制造周期短

D.模具成本低

A,B,C,D

解析:在工业生产中，模具的应用是为了保证产品质量、提高工作效率和降低成本等。因此，除了正确进行模具设计，采用合理的模具结构外，还必须以先进的模具制造技术作为保障。制造模具时，无论采用哪一种方法都应满足如下几个基本要求，即/*制造精度高、使用寿命长、制造周期短、模具成本低*/。

三、判断题

5.

每日操作机器前，应检查润滑系统。

A.正确

B.错误

A

解析:每日操作机器前，应检查润滑系统，该说法/*正确*/。

第五课时

一、单选题

1.

多工位级进模适合于冲件尺寸较（ ）。

A.大

B.小

C.高

D.低

B

解析:多工位精密自动级进模是精密、高效、长寿命的冲压模具。它适用于冲压/*小尺寸*/、薄料、形状复杂的大批量冲压件。

2.

材料的塑性越好，材料的最小相对弯曲半径（ ）。

A.越小

B.越大

C.不变

D.不能确定

A

解析:塑性越好的的材料外层纤维允许的变形程度的变形程度大，则允许的最小弯曲半径/*越小*/；塑性差，则最小弯曲半径变大。

二、多选题

3.

属于模具导向件的是（）。

A.导柱

B.导套

C.导板

D.导正钉

A,B,C

解析:模具里的导向系统有：/*导柱*/、/*导套*/、/*导板*/、导向钉、导向槽、导向块、斜导柱、斜滑块等。这些导向零件，各有各的用处。导柱、导套一般用在冷冲模具的上下模、注塑模具的动定模的导正方面；导板一般用在冷冲模具的冲压送料的导向定位方面。

4.

普通模架在“国家标准”中，按照导柱导套的数量和位置不同可分为 （）。

A.对角导柱模架

B.中间导柱模架

C.四角导柱模架

D.后侧导柱模架

A,B,C,D

解析:普通模架在“国家标准”中，按照导柱导套的数量和位置不同可分为：/*对角导柱模架、中间导柱模架、四角导柱模架、后侧导柱模架*/四种。

三、判断题

5.

模具安装前，应先检查机床台面上及冲枕底面是否有毛头或者铁屑。

A.正确

B.错误

A

解析:模具安装前，应先检查机床台面上及冲枕底面是否有毛头或者铁屑，该说法/*正确*/。

第六课时

一、单选题

1.

弹性卸料板不具备的功能是（ ）。

A.压料

B.卸料

C.导向

D.导料

D

解析:弹性卸料板安装在凸模一侧，用卸料螺钉连接于上模座或凸模固定板，上模座和卸料板之间安装有弹簧或橡皮等弹性元件，弹簧有一定的预压缩量，/*用于提供卸料力*/。弹性卸料板/*还可提供压料力*/，防止条料不平或翘曲。在冲压成形和卸料过程中，弹性卸料板与凸模之间存在有相对运动。对薄料或精密件，/*要对弹性卸料板进行导向*/，即内导向。

2.

在级进模的冲压生产中，产生卡料现象的原因可能是（ ）。

A.凸模强度不足

B.冲床深度不当

C.送料机送距、压料、放松调整不当

D.凸模及凹模局部过于尖角

C

"解析:在级进模的冲压生产中，产生卡料现象的原因有：

a、/*送料机送距、压料、放松调整不当*/；

b、生产中送距产生变异；

c、送料机故障；

d、材料弧形，宽度超差，毛边较大；

e、模具冲压异常，镰刀弯引发；

f、导料孔径不足，上模拉料；

g、折弯或撕切位上下脱料不顺；

h、导料板之脱料功能设置不当，料带上带；

i、材料薄，送进中翘曲；

j、模具架设不当，与送料机垂直度偏差较大。"

二、多选题

3.

按工序组合程度分，冲裁模可分为（ ）。

A.单工序模

B.级进模

C.复合模

D.手动模

A,B,C

解析:按工序组合程度分，冲裁模可分为/*单工序模、级进模和复合模*/等几种。

4.

冲裁模的形式很多，按送料、出件及排除废料的自动化程度可分为（ ）。

A.手动模

B.半自动模

C.自动模

D.复合模

A,B,C

解析:冲裁模的形式很多，按送料、出件及排除废料的自动化程度可分为/*手动模、半自动模和自动模*/等三种。

三、判断题

5.

模具的闭合高度，应介于冲床最大及最小闭合高度之间。

A.正确

B.错误

A

解析:模具的闭合高度，应介于冲床最大及最小闭合高度之间，该说法/*正确*/。

第七课时

一、单选题

1.

冲裁时间隙过大会导致变形区拉伸形变落料件回弹，尺寸会（ ）。

A.变大

B.变小

C.不变

D.无关

B

解析:冲裁时材料有弹性形变，在冲裁结束后，由于材料弹性形变的恢复，让工件的尺寸在冲裁上下模刀口尺寸之间产生一定的尺寸偏差。/*间隙过大会导致变形区拉伸形变落料件回弹，尺寸会变小*/；间隙过小会导致变形区压缩变形落料件回弹，尺寸会变大。

2.

下列属于模具磨损的主要原因的是（ ）。

A.刚性不足

B.绕性不足

C.硬度不足

D.扭力不足

C

解析:热固性塑料对模具表面的严重摩擦，使模具表面产生划伤（拉毛），影响压制件的外观质量，经过多次抛光修复后，因型腔尺寸超差而失效；热固性塑料中含有的固体添加剂也会加剧对模具型腔的磨损，不仅使型腔表面的表面粗糙度值迅速升高，而且还会使模具型腔尺寸超差；当模具选用的材料与热处理不合理，/*塑料模具的型腔表面硬度较低*/，也会使模具耐磨性变差。

二、多选题

3.

冷冲模具的失效形式有（ ）。

A.磨损失效

B.变形失效

C.断裂失效

D.疲劳失效

A,B,C,D

解析:冷冲模具的工作条件较为复杂和恶劣，模具在使用过程中往往交织着多种损伤，使用过程中，容易出现以下失效形式：/*断裂失效、磨损失效、变形失效、疲劳失效*/。

4.

采用弹压卸料板的普通冲裁模具，弹压卸料板具有的作用是（ ）

A.压料

B.导料

C.顶料

D.卸料

A,D

解析:弹压卸料板具有/*卸料*/和/*压料*/的双重作用 。

三、判断题

5.

冲压加工只能加工形状简单的零件。

A.正确

B.错误

B

解析:冲压可加工出尺寸范围较大、形状较复杂的零件，如小到钟表的秒表，大到汽车纵梁、覆盖件等，加上冲压时材料的冷变形硬化效应，冲压的强度和刚度均较高。该说法/*错误*/。

第八课时

一、单选题

1.

（ ）又称重结晶退火，一般简称为退火，它是将钢件或钢材加热至Ac3以上20~30℃，保温足够长时间，使组织完全奥氏体化后缓慢冷却，以获得近于平衡组织的热处理工艺。

A.不完全退火

B.去应力退火

C.球化退火

D.完全退火

D

解析:/*完全退火*/又称重结晶退火，一般简称为退火，它是将钢件或钢材加热至Ac3以上20~30℃，保温足够长时间，使组织完全奥氏体化后缓慢冷却，以获得近于平衡组织的热处理工艺。这种退火主要用于亚共析成分的各种碳钢和合金钢的铸，锻件及热轧型材，有时也用于焊接结构。一般常作为一些不重工件的最终热处理，或作为某些工件的预先热处理。

2.

（ ）是指使碳原子渗入到钢表面层的过程。

A.回火

B.正火

C.渗碳

D.调质

C

解析:/*渗碳*/是指使碳原子渗入到钢表面层的过程，也是使低碳钢的工件具有高碳钢的表面层，再经过淬火和低温回火，使工件的表面层具有高硬度和耐磨性，而工件的中心部分仍然保持着低碳钢的韧性和塑性。

二、多选题

3.

模具搬运常用钩子的构造一般有哪些形式？

A.插销吊钩

B.铸嵌式吊钩

C.铸造通孔

D.起吊螺钉

A,B,C,D

解析:模具搬运常用钩子的构造一般有：/*插销吊钩*/、/*铸嵌式吊钩*/、螺栓吊钩、焊接吊钩、板钩、吊环螺栓、/*起吊螺钉*/、整体结构吊钩、/*铸造通孔*/。

4.

拉延模具由（ ）部分组成。

A.凸模

B.凹模

C.压边圈

D.压料器

A,B,C

解析:拉延模是由/*凸模，凹模，压边圈*/三部分组成的，其凸模与凹模的结构和形状与冲裁模不同，他们的工作部分没有锋利的刃口，而是做成圆角（利于板料的流动）。

三、判断题

5.

夹渣是指在焊缝金属内部或熔合线部位存在非金属夹杂物。

A.正确

B.错误

A

解析:在焊缝金属内部或熔合线部位存在非金属夹杂物。夹渣对力学性能有影响，影响程度与夹杂的数量和形状有关。该说法/*正确*/。

第九课时

一、单选题

1.

（ ）所得组织为回火屈氏体。其目的是获得高的屈服强度，弹性极限和较高的韧性。

A.低温回火

B.中温回火

C.高温回火

D.超高温回火

B

解析:/*中温回火*/所得组织为回火屈氏体。其目的是获得高的屈服强度，弹性极限和较高的韧性。因此，它主要用于各种弹簧和热作模具的处理，回火后硬度一般为HRC35－50。

2.

由于加热不足，冷却不良，淬火操作不当等原因造成的托辊轴承零件表面局部硬度不够的现象称为（ ）。

A.淬火裂纹

B.热处理变形

C.表面脱碳

D.淬火软点

D

解析:由于加热不足，冷却不良，淬火操作不当等原因造成的托辊轴承零件表面局部硬度不够的现象称为/*淬火软点*/。它像表面脱碳一样可以造成表面耐磨性和疲劳强度的严重下降。

二、多选题

3.

如何确定弯曲力的大小？

A.根据材料的机械性能

B.根据弯曲方式和性质

C.根据弯曲件的形状

D.根据断面形状

A,B,C

解析:根据/*被弯材料的机械性能*/，/*弯曲方式和性质*/，/*弯曲件的形状*/可以确定弯曲力的大小。

4.

冲裁的工件断面明显的分为哪几个特征区？

A.圆角带

B.光亮带

C.断裂带

D.毛刺区

A,B,C,D

解析:由冲裁变形的特点，冲裁件的断面明显地分为了四个特征区，即/*圆角带（塌角带）、光亮带、断裂带、毛刺区*/。

三、判断题

5.

冷裂纹指在300℃以上产生的裂纹（主要是凝固裂纹）。

A.正确

B.错误

B

解析:冷裂纹指在/*200℃以下*/产生的裂纹，热裂纹指在300℃以上产生的裂纹，该说法/*错误*/。

第十课时

一、单选题

1.

淬火温度偏低或冷却不良则会在显微组织中产生超过标准规定的托氏体组织，称为（ ）。

A.过热组织

B.欠热组织

C.高热组织

B

解析:淬火温度偏低或冷却不良则会在显微组织中产生超过标准规定的托氏体组织，称为/*欠热组织*/，它使硬度下降，耐磨性急剧降低，影响托辊配件轴承寿命。

2.

常用的板材为低钛合金、碳钢、不锈钢、铝、铜及其合金等，它们塑性高，变形抗力低，适合于冷冲压加工。其中（ ）冲压主要应用于大型设备、飞机、船舶、卫星等要求重量小强度高的场景，加工工艺难度高且成本昂贵。

A.钛合金

B.碳钢

C.不锈钢

D.铜铝

A

解析:/*钛合金*/冲压主要应用于大型设备、飞机、船舶、卫星等要求重量小强度高的场景，加工工艺难度高且成本昂贵，所以在进行钛合金冲压时必须使用专用的冲压油来提高工艺水平。

二、多选题

3.

冲裁工序包括（ ）。

A.冲孔

B.落料

C.修边

D.切口

A,B,C,D

解析:冲裁是利用模具使板料产生分离的冲压工序，包括/*落料*/、/*冲孔*/、/*切口*/、剖切、/*修边*/等。

4.

板料分离过程可分为哪几个阶段？

A.弹性变形

B.弯曲变形

C.塑性变形

D.开裂分离

A,C,D

解析:冲裁时板料的分离过程大致可分为三个阶段，分别是/*1.弹性变形；2.塑性变形；3.开裂分离*/。

三、判断题

5.

下料模具生产可以采用连续方式生产。

A.正确

B.错误

A

解析:下料模具生产可以采用连续方式生产，该说法/*正确*/。

第十一课时

一、单选题

1.

以90°冲头与V形折弯，工件的角度会（ ）。

A.大于90°

B.等于90°

C.小于90°

D.不一定

A

解析:以90°冲头与V形折弯，工件的角度会/*大于90°*/

2.

冲裁变形过程中的塑性变形阶段形成了（ ）。

A.光亮带

B.毛刺

C.断裂带

D.圆角带

A

解析:/*光亮带*/的形成发生在冲裁过程的第二阶段（即塑性变形阶段），当刃口切入板料后，板料与模具侧面发生挤压而形成光亮垂直的断面（冲裁件断面光亮带所占比例越大，冲裁件断面的质量越好）。

二、多选题

3.

依产品加工方法的不同，可将模具分成（ ）

A.冲剪模具

B.弯曲模具

C.抽制模具

D.成形模具

E.压缩模具

A,B,C,D,E

解析:依产品加工方法的不同，可将模具分成/*冲剪模具、弯曲模具、抽制模具、成形模具和压缩模具*/等五大类。

4.

按照模具的安装方式分，模具的类型有（ ）。

A.卧式模具

B.立式模具

C.移动式模具

D.固定式模具

C,D

解析:按照模具的安装方式分，模具的类型有/*移动式模具*/和/*固定式模具*/。

三、判断题

5.

被加工的材料越硬，冲剪间隙越大。

A.正确

B.错误

B

解析:被加工的材料越硬，冲剪间隙越小，该说法/*错误*/。

第十二课时

一、单选题

1.

模具的合理间隙是靠（ ）刃口尺寸及公差来实现。

A.凸模

B.凹模

C.凸模和凹模

D.凸凹模

C

解析:模具的合理间隙是靠/*凸模和凹模*/刃口尺寸及公差来实现。

2.

冲裁多孔冲件时，为了降低冲裁力，应采用（ ）的方法来实现小设备冲裁大冲件。

A.侧刃

B.斜刀冲裁

C.加热冲裁

D.阶梯凸模冲裁

D

解析:/*阶梯凸模冲裁*/不仅能降低冲裁力，而且能在直径相差较大，距力很近的多孔冲裁中，避免小直径凸模由于受到材料流动挤压力的作用而折断或倾斜。

二、多选题

3.

翻边可分为（ ）翻边。

A.圆孔

B.凸筋

C.非圆形孔

D.外缘

A,C,D

解析:翻边是利用模具把板材上的孔缘或外缘翻成竖边的冲压加工方法。翻边可分为：/*内孔翻边*/、/*外缘翻边*/和变薄翻边等。/*其中内孔翻边又可分为圆孔翻边和非圆孔翻边*/，外缘翻边又分为内曲翻边和外曲翻边。

4.

下列不属于伸长类翻边的是（ ）。

A.翻圆形孔

B.翻非圆形孔

C.平面翻外凸曲边

D.翻圆形外缘

B,C,D

解析:伸长类翻边指变形区材料受拉应力，切向伸长，厚度减薄，易发生破裂。如/*圆孔翻边*/和外缘翻边中的内曲翻边等。

三、判断题

5.

切断模具下料为最经济方式之一。

A.正确

B.错误

A

解析:切断模具下料为最经济方式之一，该说法/*正确*/。

第十三课时

一、单选题

1.

剪斜角留在冲头侧，该模具为（ ）。

A.下料模具

B.冲孔模具

C.折弯模具

D.成型模具

B

解析:剪斜角留在冲头侧，该模具为/*冲孔模具*/。

2.

拉深是将平板坯料制成杯形或盒形件的加工过程。拉深模的冲头和凹模边缘应做成（ ）以避免工件被拉裂。

A.直角

B.圆角

C.折角

B

解析:拉深模的冲头和凹模边缘应做成/*圆角*/以避免工件被拉裂。

二、多选题

3.

下列模具不属于冲裁模的是（ ）。

A.卷边模

B.落料模

C.整形模

D.冲孔模

A,C

解析:冲裁模是指沿封闭或敞开的轮廓线使材料产生分离的模具。如/*落料模*/、/*冲孔模*/、切断模、切口模、切边模、剖切模等。

4.

按照工艺性质分类，冲模可分为哪几种？

A.冲裁模

B.弯曲模

C.拉伸模

D.成型模

E.铆合模

A,B,C,D,E

解析:冲压模具的形式很多，冲模也依工作性质、模具构造、模具材料三方面来分类。根据工艺性质分类，冲模分为/*冲裁模、弯曲模、拉伸模、成型模、铆合模*/。

三、判断题

5.

材料的表面的小缺陷可能造成折弯裂痕。

A.正确

B.错误

A

解析:材料的表面的小缺陷可能造成折弯裂痕，该说法/*正确*/。

第十四课时

一、单选题

1.

冲裁模的冲头和凹模都具有锋利的刃口，在冲头和（ ）之间有间隙，以保证切口整齐而少毛刺。

A.凹模

B.凸模

C.板料

A

解析:冲裁模的冲头和凹模都具有锋利的刃口，在冲头和/*凹模*/之间有间隙，以保证切口整齐而少毛刺。

2.

冲裁间隙太大，会受下列哪一因素影响？

A.模柄直径

B.模板厚度

C.零件材质

D.冲头长度

C

解析:冲裁间隙太大，会受到/*零件材质*/的影响。

二、多选题

3.

淬火时，最常用的冷却介质有（ ）。

A.盐水

B.沙石

C.水

D.油

A,C,D

解析:淬火时，最常用的冷却介质是/*盐水，水和油*/。盐水淬火的工件，容易得到高的硬度和光洁的表面，不容易产生淬不硬的软点，但却易使工件变形严重，甚至发生开裂。而用油作淬火介质只适用于过冷奥氏体的稳定性比较大的一些合金钢或小尺寸的碳钢工件的淬火。

4.

焊接时产生咬边现象的原因可能是（ ）。

A.电流过大，电弧过长，运条速度不当，电弧热量过高

B.埋弧焊的电压过低，焊速过高

C.焊条、焊丝的倾斜角度不正确

D.焊件上留有厚锈

A,B,C

"解析:咬边是指电弧将焊缝边缘的母材熔化后，没有得到焊缝金属的补充而留下缺口。咬边削弱了接头的受力截面，使接头强度降低，造成应力集中，使可能在咬边处导致破坏。

其产生的原因是：

1. /*电流过大，电弧过长，运条速度不当，电弧热量过高*/。

2. /*埋弧焊的电压过低，焊速过高*/。

3. /*焊条、焊丝的倾斜角度不正确*/。"

三、判断题

5.

模具冲压后，应做检查和维护工作。

A.正确

B.错误

A

解析:模具冲压后，应做检查和维护工作，该说法/*正确*/。

第十五课时

一、单选题

1.

冲孔的毛刺单边，可能出现的原因是（ ）。

A.冲头和下模偏心

B.间隙太大

C.间隙太小

D.间隙适中

A

解析:冲孔的毛刺单边，可能出现的原因是/*冲头和下模偏心*/。

2.

复合模可以分为哪两类？

A.单工序复合模和级进复合模

B.横向复合模和纵向复合模

C.正装式复合模和倒装式复合模

D.卧式复合模和立式复合模

C

解析:复合冲裁模是指在压力机的一次行程中，板料同时完成冲孔和落料等多个工序的冲裁模。该类模具结构中有一个既为落料凸模又为冲孔凹模的凸凹模，按照凸凹模位置的不同,复合模分为/*正装式和倒装式*/两种。

二、多选题

3.

冷冲压成形模具按照工序组合程度分为（ ）。

A.冲裁模

B.单工序模

C.成形模

D.复合模

E.连续模

F.传递模

B,D,E,F

解析:冷冲压成形模具按照工序组合程度分为a./*单工序模*/。在压力机的一次行程中，只完成一道冲压工序的模具。b./*复合模*/。只有一个工位，在压力机的一次行程中，在同一工位上同时完成两道或两道以上冲压工序的模具。c./*级进模（也称连续模）*/。在毛坯的送进方向上，具有两个或更多的工位，在压力机的一次行程中，在不同的工位上逐次完成两道或两道以上冲压工序的模具。d.传递模 综合了单工序模和级进模的特点，利用机械手传递系统，实现产品的模内快速传递，可以大大提高产品的生产效率，减低产品的生产成本，节俭材料成本，并且质量稳定可靠。

4.

零件图必须具备（ ）内容。

A.图形

B.尺寸

C.技术要求

D.标题栏

A,B,C,D

解析:零件图是表达单个零件形状、大小和特征的图样，也是在制造和检验机器零件时所用的图样，又称零件工作图。在生产过程中，根据零件图样和图样的技术要求进行生产准备、加工制造及检验。因此，它是指导零件生产的重要技术文件。一张完整的零件图包括：/*一组图形、完整的尺寸、标题栏和技术要求*/四项内容。

三、判断题

5.

材料厚度越厚，则弯形后的回弹就越大。

A.正确

B.错误

A

解析:材料厚度越厚，则弯形后的回弹就越大。该说法/*正确*/。

第十六课时

一、单选题

1.

冲裁时板料在（ ）方向压力、横向挤压力、摩擦力、弯矩和拉力的作用下产生复杂形变（弯曲、拉伸、剪切、挤压)，其主要过程包含弹性变形阶段、塑性变形阶段、剪切断裂分离。

A.平行

B.斜向

C.垂直

C

解析:冲裁时板料在/*垂直*/方向压力、横向挤压力、摩擦力、弯矩和拉力的作用下产生复杂形变（弯曲、拉伸、剪切、挤压)，其主要过程包含弹性变形阶段、塑性变形阶段、剪切断裂分离。

2.

下列哪项不属于减小冲裁力的措施？

A.阶梯凸模冲裁

B.斜刃冲裁

C.加热冲裁

D.更换冲床

D

"解析:降低冲裁力的方法主要有：

1、/*斜刃冲裁*/：避免了刃口同时对板材进行裁切，从而降低冲裁力的作用；

2、/*阶梯凸模冲裁*/：多个凸模的最大冲裁力不同时出现，保证了总的冲裁力的最大值降低；

3、/*加热冲载*/：金属加热会降低抗剪强度，从而降低冲裁力的效果。

/*选项D不能降低冲裁力。*/"

二、多选题

3.

装配中常用的工具有（ ）。

A.手锤

B.钻头

C.手砂轮

D.扳手

A,C,D

解析:目前，在多数工厂中，装配工作大多靠手工劳动完成，用到很多手工工具。这些工具除了钳工常用的各种起子、钳子、锉刀、/*手锤*/和一些测量、划线工具外，还经常用到各种/*扳手*/、挡圈钳、拔销器、/*手砂轮*/和压力机等。/*钻头属于切削工具*/。

4.

钢回火的目的包括（ ）。

A.降低脆性，消除或减少内应力

B.获得工件所要求的机械性能

C.稳定工件尺寸

D.将硬度降低，以利切削加工

A,B,C,D

"解析:钢回火的目的：

1、/*降低脆性，消除或减少内应力*/，钢件淬火后存在很大内应力和脆性，如不及时回火往往会使钢件发生变形甚至开裂；

2、/*获得工件所要求的机械性能*/，工件经淬火后硬度高而脆性大，为了满足各种工件的不同性能的要求，可以通过适当回火的配合来调整硬度，减小脆性，得到所需要的韧性、塑性；

3、/*稳定工件尺寸*/；

4、对于退火难以软化的某些合金钢，在淬火(或正火)后常采用高温回火，使钢中碳化物适当聚集，/*将硬度降低，以利切削加工*/。"

三、判断题

5.

校正弯曲可以减少回弹。

A.正确

B.错误

A

解析:校正弯曲可以减少回弹，该说法/*正确*/。

第十七课时

一、单选题

1.

一般下料模具组合时，固定销的直径通常（ ）螺丝直径。

A.大于

B.等于

C.小于

D.0.5倍于

B

解析:一般下料模具组合时，固定销的直径通常/*等于*/螺丝直径。

2.

为了提高材料的利用率，主要从减少（  ）着手，设计合理的排样图。

A.设计废料

B.结构废料

C.工艺废料

D.试模材料

B

解析:为了提高材料的利用率，主要从减少/*结构废料*/着手，设计合理的排样图。

二、多选题

3.

钻削用量主要包括（ ）。

A.钻头转速

B.切削速度

C.进给量

D.切削深度

B,C,D

解析:钻削用量包括三要素，即/*切削速度、进给量和切削深度*/。

4.

生产实践中常用的模具装配方法有（ ）。

A.互换装配法

B.分组装配法

C.修配装配法

D.调整装配法

A,B,C,D

解析:生产实践中常用的模具装配方法有：/*互换装配法、分组装配法、修配装配法、调整装配法*/。

三、判断题

5.

毛刺区是在断裂带周围形成的不规则的撕裂毛边，各部分所占比例随材料性能、料厚、刃口锋利程度、模具结构及凹凸模间隙等方面的不同而变化，塑性差的材料，断裂倾向严重，断裂带增宽，光亮带圆角带所占比例较小，毛刺也小；塑性好的材料则相反。

A.正确

B.错误

A

解析:毛刺区是在断裂带周围形成的不规则的撕裂毛边，各部分所占比例随材料性能、料厚、刃口锋利程度、模具结构及凹凸模间隙等方面的不同而变化，塑性差的材料，断裂倾向严重，断裂带增宽，光亮带圆角带所占比例较小，毛刺也小；塑性好的材料则相反。该说法/*正确*/。

第十八课时

一、单选题

1.

剪切模具的脱料力比冲裁力（ ）。

A.大一倍

B.小

C.相同

D.大二倍

B

解析:剪切模具的脱料力比冲裁力/小*/。

2.

材料的最小弯曲半径越小，说明弯曲性能（ ）。

A.越差

B.越好

C.无关

D.不一定

B

解析:塑性好的材料，塑性变形的稳定性越好，即均匀延伸率越大，可以获得的最小弯曲半径越小。所以在生产实际中，会将冷作硬化的材料，用热处理方法提高其塑性，/*以获得更小的弯曲半径，增大弯曲变形的程度*/。

二、多选题

3.

下料一般有哪些方法（ ）。

A.冷折

B.锯切

C.车削

D.剪切

A,B,C,D

解析:下料是锻造前的准备工序，是根据图纸计算出来需要多少原材料后，通过锯床等分割手段，把大块的连铸坯或者钢锭分割成所需要的小块原料的一道工序。 通常的下料方法有/*剪切*/、/*冷折*/、/*锯切*/、/*车削*/、砂轮切割、剁断等下料方法。

4.

冲裁件产生翘曲变形，可采用（ ）对策解决。

A.采用合理的冲裁间隙

B.板材在冲裁前应进行校平

C.定时清除模具腔内的赃物

D.将冲模刃口修整合适

A,B,C,D

"解析:冲裁件产生翘曲变形，可采用以下对策：

（1）冲裁间隙要选择合理；

（2）在模具结构上应增加压料板(或托料板)板材与压料板平面接触并有一定的压力；

（3）检查凹模刃口如发现有反锥度则必须将冲模刃口修整合适；

（4）如是由于冲裁件形状复杂且内孔较多时剪切力不均匀增大压料力，冲裁前就压紧条料或者采用高精度的压力机冲裁；

（5）板材在冲裁前应进行校平，如仍无法消除翘曲变形时可将冲裁后工件通过校平模再次校平；

（6）定时清除模具腔内的赃物，薄板料表面进行润滑，并在模具结构上设有通油气孔。"

三、判断题

5.

引导冲头是引导冲头与模孔之定位用。

A.正确

B.错误

B

解析:引导冲头又叫直杆型导正销，起到/*导正、引导*/作用，也是在模具配件冲头中很重要的一类，这表示并不是指定的某一款，而是某一类。就像我们对冲针冲头的划定，是一个大类，里面还包含T型冲针、A型冲针、顶料冲头、十字冲头等等。该说法/*错误*/。

第十九课时

一、单选题

1.

冲裁模的凸、凹间隙增大时，冲裁力会（ ）。

A.增大

B.减小

C.不变

D.不能确定

B

解析:间隙对冲裁力的影响：随间隙的增大冲裁力有一定程度的/*降低*/，但当单面间隙介于材料厚度的5％~20％范围内时冲裁力的降低不超过5％~10％。因此，在正常情况下，间隙对冲裁力的影响不很大。对卸料力、推件力的影响比较显著。

2.

（ ）区域为应力集中区域，也是衡量板料冲裁质量的重要参数指标。

A.粗糙带

B.光亮带

C.毛刺区

D.塌角带

C

解析:/*毛刺区*/为应力集中区域，也是衡量板料冲裁质量的重要参数指标。

二、多选题

3.

台虎钳常用的钳口宽度有（ ）种。

A.100mm

B.125mm

C.150mm

D.500mm

A,B,C

解析:台虎钳的型号规格以钳口的宽度表示，有/*100mm、125mm、150mm*/三种。

4.

平面锉削分为（ ）。

A.顺向锉

B.逆向锉

C.交叉锉

D.推锉

A,C,D

解析:平面锉削分为/*顺向锉、交叉锉、推锉*/。（1）顺向锉法：让锉刀沿着工件表面横向或纵向移动，锉刀始终是朝一个方向推进。 这样挫纹会非常清晰，纹理一致美观好看。顺向锉， 适用于小平面和粗锉后的场合，以及工件锉光、锉平或锉顺锉纹；（2）交叉锉法：交叉锉是从两个以上不同方向交替交叉锉削的方法，锉刀运动方向与工件角呈成30°～40°角。 交叉锉可增大锉刀与工件的接触面积，增高锉削效率。交叉锉，整体平面度好，不过表面细节稍差。它适用平面的粗锉和半精锉；（3）推锉法：推锉是双手横握锉刀往复锉削的方法。 推锉发的锉纹同顺向锉，不过效率较低。 它适用于狭长条平面和修整时面积较小的场合。

三、判断题

5.

零件如果局部硬度要求较高，可用感应加热等方式进行局部淬火热处理。

A.正确

B.错误

A

解析:零件如果局部硬度要求较高，可用感应加热等方式进行局部淬火热处理，这样的零件通常要在图纸上标出局部淬火热处理的位置和局部硬度值。零件的硬度检测要在指定区域内进行。硬度检测仪器可采用洛氏硬度计，测试HRC硬度值，如热处理硬化层较浅，可采用表面洛氏硬度计，测试HRN硬度值。该说法/*正确*/。

第二十课时

一、单选题

1.

凸模比凹模的制造精度要（ ）。

A.高一级

B.低一级

C.不同

D.相同

A

解析:凸模比凹模的制造精度要/*高一级*/。

2.

硬材料比软材料的搭边值（ ）。

A.小

B.大

C.不同

D.相同

A

解析:硬材料的搭边值可/*小一些*/，软材料、脆材料的搭边值要大一些。

二、多选题

3.

想要提高冲裁件的断面质量，可通过（  ）来实现。

A.使用冲压油

B.增加光亮带的高度

C.增加整形工序

B,C

解析:想要提高冲裁件的断面质量，可通过/*增加光亮带的高度*/和/*增加整形工序*/来实现。

4.

样板标记常用的制作方法有（ ）。

A.钢印法

B.电刻法

C.腐蚀法

D.切割法

A,B,C

解析:样板标记的制作方法有/*钢印法、电刻法、腐蚀法*/三种。

三、判断题

5.

冲模间隙的大小与冲压工件的厚度有关。

A.正确

B.错误

A

解析:冲模间隙的大小与冲压工件的厚度有关，该说法/*正确*/。

第二十一课时

一、单选题

1.

模具刃口的锋利情况也会对其冲裁过程产生影响，当模具刃口磨损成圆角而变钝时，刃口与材料的接触面积（ ），应力集中效应减轻，挤压作用增大，从而延缓了裂纹的产生。

A.减少

B.不变

C.增加

D.无关

C

解析:模具刃口的锋利情况也会对其冲裁过程产生影响，当模具刃口磨损成圆角而变钝时，刃口与材料的接触面积/*增加*/，应力集中效应减轻，挤压作用增大，从而延缓了裂纹的产生。

2.

冲压件的断面处有明显的区域特征，可分为圆角带、塑剪带（光亮带)、剪裂带（断裂带)及毛刺四部分区域，其中（ ）是板料与凹模相接触的一侧在冲裁开始时，被挤入凹模的洞口，由于受拉伸的作用形成的，随着受力的增加而逐渐增大，直到出现裂纹。

A.圆角带

B.光亮带

C.断裂带

D.毛刺

A

解析:/*圆角带即塌角带*/是板料与凹模相接触的一侧在冲裁开始时，被挤入凹模的洞口，由于受拉伸的作用形成的，随着受力的增加而逐渐增大，直到出现裂纹。

二、多选题

3.

在冲压成形中应用的不锈钢有（ ）。

A.铁素体不锈钢

B.奥氏体不锈钢

C.马氏体不锈钢

D.铬不锈钢

A,B,C

解析:在冲压成形中应用的不锈钢有/*铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢以及马氏体不锈钢*/。

4.

工程中常用的特殊性能钢有（ ）。

A.不锈钢

B.耐热钢

C.耐磨钢

A,B,C

解析:特殊性能钢具有特殊物理或化学性能，用来制造除要求具有一定的机械性能外，还要求具有特殊性能的零件。其种类很多，机械制造中主要使用/*不锈耐酸钢、耐热钢、耐磨钢*/。

三、判断题

5.

当对冲裁件断面质量无特殊要求时，为了提高模具的使用寿命和减小冲裁力，以获得较大的经济效益，可以选择较小间隙值。

A.正确

B.错误

B

解析:当对冲裁件断面质量无特殊要求时，为了提高模具的使用寿命和减小冲裁力，以获得较大的经济效益，可以选择/*较大*/间隙值，该说法/*错误*/。

第二十二课时

一、单选题

1.

光电保护装置的保护范围是根据（ ）来调整的。

A.滑块距离

B.滑块与下工作台面的高度

C.上下模闭合高度

C

解析:光电保护装置也叫安全光栅，也有称为安全光幕或者光电保护器。光电保护装置的工作原理是：通过发光器发射光信号，接收器直接接收光信号，形成保护光幕，受光器监控光幕的通断状态，并把光幕的通断信号通过内部电路处理，直接输出低电平（通光时）或高电平（挡光时），通过传输线连到PCL或者报警器报警电路，从而实现设备停止或者发出安全报警。光电保护装置的保护范围根据/*上下模闭合高度*/来调整的。

2.

在冲裁模的结构类型中精度最高的是（ ）。

A.单工序模

B.级进模

C.复合模

D.简易冲模

C

解析:在冲裁模的结构类型中精度最高的是/*复合模*/。

二、多选题

3.

三检制度是指（ ）。

A.自检

B.互检

C.专检

D.他检

A,B,C

解析:三检制是为保证产品质量，企业建立的/*自检、互检、专检*/相结合的质量检验制度。(1) 自检。生产工人对自己生产的产品或完成的工作任务进行检验，实行“三自”，即自己检查，自己把合格品、废品、返修品、回用品分开，自己记录有关数据，防止不合格品转入下道工序。(2) 互检。生产工人之间对所制产品、零件和完成的工作进行相互检验。互检有多种形式，如班组质量管理员对本组工人生产的产品的抽检；下道工序对上道工序转来的产品的检验；交接班的互检和同工序工人间的互相检验等。(3) 专检。由专职人员运用专门检验技术、测试手段和装备进行的质量检验。

4.

冲裁时，冲裁件的外缘和内孔精度降低尺寸发生变化的原因可能是（ ）。

A.定位销，挡料销等位置发生变化

B.定位销，挡料销磨损太大

C.送料时左右前后偏移

D.条料的尺寸精度较低

A,B,C,D

"解析:冲裁时，冲裁件的外缘和内孔精度降低尺寸发生变化的原因有：

（1）/*定位销，挡料销等位置发生变化或磨损太大*/；

（2）/*操作者的疏忽大意送料时左右前后偏移*/；

（3）/*条料的尺寸精度较低过窄过宽送料困难使其难以送到指定地点，条料会在导料板内前后偏移则冲出的工件内孔与外形前后位置偏差较大*/。"

三、判断题

5.

生产上根据零件的具体要求，综合考虑各种因素的影响，选择适当的间隙范围作为合理间隙，其上限为最大合理间隙，其下限为最小间隙。合理间隙指的是一个范围值，在具体设计冲模时，根据零件和生产上的具体要求可按下述原则进行选取。

A.正确

B.错误

A

解析:生产上根据零件的具体要求，综合考虑各种因素的影响，选择适当的间隙范围作为合理间隙，其上限为最大合理间隙，其下限为最小间隙。合理间隙指的是一个范围值，在具体设计冲模时，根据零件和生产上的具体要求可按下述原则进行选取。该说法/*正确*/。

第二十三课时

一、单选题

1.

冷冲模上模座通过（ ）安装在压力机的滑块上。

A.凸模固定板

B.模柄

C.导柱

D.垫板

B

解析:冷冲模上模通过/*模柄*/安装在压力机的滑块上。

2.

复合模与级进模比较则（ ），

A.复合模的生产效率较级进模高

B.复合模的生产安全性较好于级进模

C.复合模冲制的工件精度较级进模高

D.复合模冲制的工件的形状不受限制

C

解析:复合模所加工的零件的/*精度高*/，级进模的精度比不上复合模。级进模的工作效率要比复合模的工作效率要高的多。所以，选择复合模还是选择级进模，要根据产品的精度、批量的大小，来选择合适的模具结构。

二、多选题

3.

下列属于不锈钢特性的是（ ）。

A.硬度及抗拉强度高于软钢板的2倍

B.热传导性不佳，热膨胀系数大

C.深引伸加工会产生时效割裂

D.表面容易被模具刮伤

A,B,C,D

"解析:不锈钢具有下列特性：

(1) /*硬度及抗拉强度高于软钢板的2倍*/；

(2) /*热传导性不佳，热膨胀系数大*/；

(3) /*深引伸加工会产生时效割裂*/；

(4) /*表面容易被模具刮伤*/。"

4.

解决常见的覆盖件拉深变形起皱的方法是（ ）。

A.设置拉延筋

B.减少工艺补充材料

C.减少压边力

D.控制拉深系数

A,D

解析:要防止起皱，一般不允许改变毛坯的相对厚度，因为相对厚度是在冲压件设计时定制的。因而在生产中要从改变冲压件拉伸变形时的变形方式以及受力特点出发，采用有效的措施来防止起皱。具体的措施有：/*控制拉深系数*/；设置压料装置；采用软模拉深；采用反拉方式；采用锥形凹模；/*设置拉延筋*/。

三、判断题

5.

在设计冲裁模刃口尺寸时，考虑到模具在使用过程中会磨损，会使刃口间隙增大，应按最大间隙值来计算刃口的尺寸。

A.正确

B.错误

B

解析:在设计冲裁模刃口尺寸时，考虑到模具在使用过程中会磨损，会使刃口间隙增大，应按/*最小间隙值*/来计算刃口的尺寸。该说法/*错误*/。

第二十四课时

一、单选题

1.

在合理的冲裁间隙范围内，适当取大间隙有利于（ ）。

A.提高冲裁件质量

B.延长模具寿命

C.提高材料利用率

B

解析:在满足产品技术要求的情况下,适当取大间隙/*可提高模具寿命*/。 如冲裁1.5mm厚的低碳钢板￠22mm，凸凹模间隙取料厚的8％时，冲8100件就因毛刺过大而刃磨；间隙取料厚20％时，冲51300件才刃磨，模具寿命可提高6倍。

2.

当弯曲模间隙过大时，对U形弯曲件的不利影响是（ ）。

A.弯裂

B.翘曲

C.回弹

D.畸变

C

解析:对于U形件弯曲模，应当选择合适的间隙，间隙过小，会使工件弯边厚度变薄，降低凹模寿命，增大弯曲力；间隙过大，则/*回弹大*/，降低工件的精度。

二、多选题

3.

拉深时，要求拉深件的材料应具有（ ）。

A.大的板厚方向性系数

B.低的屈强比

C.良好塑性

D.高的屈强比

A,B,C

解析:用于拉深的材料一般要求具有/*较好的塑性*/、/*低的屈强比*/、/*大的板厚方向性系数*/和小的板平面方向性。

4.

影响金属塑性和变形抗力的因素有哪些？

A.化学成分及组织

B.变形温度

C.变形速度

D.应力状态

A,B,C,D

解析:金属的塑性变形是以金属塑性为主要依据，而变形产生的抗力与众多因素有关。从工艺角度出发，总是希望变形金属具有高塑性和低的变形抗力。但金属塑性和变形抗力是不同的两个概念, 塑性是反映材料塑性变形的能力，而变形抗力却是反映塑性变形的难易程度。它们都与材料的/*化学成分和组织*/、/*变形温度*/、/*变形速度*/、/*应力状态*/及变形程度等因素有关。

三、判断题

5.

冲剪模具的刃口不锐利时，冲剪压力回增大。

A.正确

B.错误

A

解析:冲剪模具的刃口不锐利时，冲剪压力回增大，该说法/*正确*/。

第二十五课时

一、单选题

1.

当工件的弯曲线方向与板料的纤维方向（ ）时，可具有较小的最小弯曲半径。

A.垂直

B.成45°

C.平行

D.成任意角度

A

解析:当工件的弯曲线与板料的纤维方向/*垂直*/时，可具有较小的最小弯曲半径。反之，工件的弯曲线与板料的纤维方向平行时，其最小弯曲半径则大。

2.

曲柄压力机可分为曲柄压力机和偏心压力机，其中偏心压力机具有（ ）特点。

A.压力在全行程中均衡

B.闭合高度可调，行程可调

C.闭合高度可调，行程不可调

D.有过载保护

B

解析:曲柄压力机可分为曲柄压力机和偏心压力机，二者区别主要在主轴，前者主轴是曲轴，后者主轴是偏心轴。曲轴压力机有开式和闭式之分，偏心压力机一般是开式压力机，它的特点是/*闭合高度可调，行程可调*/。

二、多选题

3.

下列措施中能够较小或克服弯曲中的偏移的有（ ）。

A.在坯料上预先增加定位工艺孔

B.当弯曲件几何形状不对称时，采用成对弯曲，然后切成两件

C.采用V形弯曲模

D.采用有顶板和定位销的Z形弯曲模

A,B,C,D

解析:在弯曲过程中凡造成工件变形阻力不对称的因素都将造成工件偏移。例如,弯曲件形状不对称,弯曲件在模具上的接触阻力不对称,冲压方向不同造成的弯曲件滑动阻力不对称等。措施:（1）/*在坯料上预先增添定位工艺孔*/；（2）/*当弯曲件几何形状不对称时,为避免压弯时坯料偏移,应尽量采用成对弯曲,然后再切成两件的工艺*/；（3）/*V形弯曲模,由于有顶板及定料销,可以有效防止弯曲时坯料的偏移*/；（4）/*有顶板和定位销的Z形件弯曲模,能有效防止坯料的偏移*/。

4.

压缩模具利用强大的压力使金属毛胚流动变形成为所需的形状，其种类有（ ）。

A.挤制冲模

B.压花冲模

C.压印冲模

D.端压冲模

A,B,C,D

解析:压缩模具利用强大的压力使金属毛胚流动变形成为所需的形状，其种类有/*挤制冲模、压花冲模、压印冲模、端压冲模*/。

三、判断题

5.

修边模具之主要功能是使工件之断面平整。

A.正确

B.错误

A

解析:修边模具之主要功能是使工件之断面平整，该说法/*正确*/。

第二十六课时

一、单选题

1.

在连续模中，侧刃的作用是（ ）。

A.侧面压紧条料

B.对卸料板导向

C.控制条料送进时的导向

D.控制进距实现定位

D

解析:在连续模中，侧刃的作用是/*控制进距实现定位*/。

2.

冲裁模的间隙应当（ ）模具导向件的间隙。

A.小于

B.等于

C.大于

D.小于等于

C

解析:冲裁模的间隙应当/*大于*/模具导向件的间隙。

二、多选题

3.

引起曲柄压力机过载的原因有（ ）。

A.压力机选用不当

B.模具调整不正确

C.坯料厚度不均匀

D.杂物落入模腔内

A,B,C,D

解析:曲柄压力机的工作负荷超过许用负荷称之为过载。引起过载的原因很多，如/*压力机选用不当，模具调整不正确，坯料厚度不均匀，两个坯料重叠或杂物落入模腔内*/等。

4.

常用的带式制动器有（ ）。

A.偏心带式制动器

B.凸轮带式制动器

C.气动带式制动器

D.变形带式制动器

A,B,C

解析:常用的带式制动器有/*偏心带式制动器、凸轮带式制动器、气动带式制动器*/三种。

三、判断题

5.

热冲压将金属加热到一定的温度范围的冲压加工方法。优点为可消除内应力，避免加工硬化，增加材料的塑性，降低变形抗力，减少设备的动力消耗。

A.正确

B.错误

A

解析:热冲压将金属加热到一定的温度范围的冲压加工方法。优点为可消除内应力，避免加工硬化，增加材料的塑性，降低变形抗力，减少设备的动力消耗。该说法/*正确*/。

第二十七课时

一、单选题

1.

在连续模中，条料进给方向的定位有多种方法，当进距较小，材料较薄，而产生效率高时，一般选用（ ）定位较合理。

A.挡料销

B.导正销

C.侧刃

D.初始挡料销

C

解析:在连续模中，条料进给方向的定位有多种方法，当进距较小，材料较薄，而产生效率高时，一般选用/*侧刃*/定位较合理。

2.

冲裁间隙对冲裁件的尺寸精度有一定影响，一般情况下，若用间隙过大时，落料件尺（ ）凹模尺寸。

A.大于

B.小于

C.等于

D.无法确定

B

解析:冲裁间隙对冲裁件的尺寸精度有一定影响，一般情况下，若用间隙过大时，落料件尺/*小于*/凹模尺寸。

二、多选题

3.

滑块平衡装置的作用有（ ）。

A.改善曲柄滑块机的运动特性

B.减少噪声

C.防止滑块自由坠落

D.改善材料质量

A,B,C

"解析:滑块平衡装置的作用:

1.消隐滑块质量，/*改善曲柄滑块机的运动特性*/；

2.将节点间隙设为单边，避免换向冲击并/*减少了噪声*/；

3./*防止滑块自由坠落*/。"

4.

冲压（剪）是靠压力和模具对板材、带材等施加外力使之发生变形或分离，以获得所需要形状和尺寸工件的加工方法。冲压（剪）作业中存在多种危险因素。下列危险因素中，属于冲压（剪）设备危险因素的有（ ）。

A.应用刚性离合器的冲压（剪）设备在没有完成一个工作周期前不能停车

B.在强烈的冲击下，一些零部件发生变形、磨损以至碎裂，导致设备动作失控

C.开关失灵，引起的误动作

D.加工件装卡不牢，飞出伤人

A,B,C

"解析:下列危险因素中，属于冲压（剪）设备危险因素的有：

1./*应用刚性离合器的冲压（剪）设备在没有完成一个工作周期前不能停车*/；

2./*在强烈的冲击下，一些零部件发生变形、磨损以至碎裂，导致设备动作失控*/；

3./*开关失灵，引起的误动作*/。"

三、判断题

5.

V形弯曲模具可不使用压料板。

A.正确

B.错误

A

解析:V形弯曲模具可不使用压料板，该说法/*正确*/。

第二十八课时

一、单选题

1.

相对弯曲半径r/t表示（ ）。

A.材料的弯曲变形极限

B.零件的弯曲变形程度

C.弯曲的难易程度

B

解析:相对弯曲半径r/t表示/*零件弯曲成形的变形程度*/，回弹值与相对弯曲半径成正比，r/t越小，弯曲的变形程度越大。

2.

拉深变形时，润滑剂在（ ）。

A.毛坯与凹模接触的一面

B.工件与毛坯与凸模接触的一面

C.工件与毛坯的两面

D.不确定

A

解析:在拉深前对单个毛坯进行润滑时应注意: 1)不必对整个毛坯表面都涂上润滑剂。 2)/*润滑剂只涂在与凹模接触的地方*/,每隔几个涂一次。 3)不能在凸模及与凸模接触的毛坯表面上涂抹润滑剂,这样会导致毛坯沿凸模表面滑动,出现延展与变薄。

二、多选题

3.

在拉伸过程中，决定材料是否起皱的因素是（ ）。

A.坯料的相对厚度t/d0

B.材料的拉深变形程度

C.材料所受的径向拉应力

D.材料所受的切向压应力

A,D

"解析:拉伸过程中工件是否起皱主要由以下两个方面的因素来决定：

1./*坯料的相对厚度t/d0。坯料的相对厚度越小，工件抗失稳能力越差，即越易起皱*/；

2./*拉深系数m。拉深系数m越小，变形程度越大，切向压应力也随之增大*/。"

4.

冲模的装配是模具制造的关键工序，其要点有（ ）。

A.要合理选择装配基准件

B.要合理选择装配组件

C.要合理总体装配

A,B,C

解析:冲模的装配是模具制造的关键工序，其要点有：/*（1）要合理选择装配基准件；（2）要合理选择装配组件；（3）要合理进行总体装配。*/

三、判断题

5.

落料和冲孔落料和冲孔是使坯料分离的工序，落料和冲孔的过程完全一样，只是用途不同。

A.正确

B.错误

A

解析:落料和冲孔落料和冲孔是使坯料分离的工序，落料和冲孔的过程完全一样，只是用途不同，该说法/*正确*/。

第二十九课时

一、单选题

1.

拉深前的扇形单元，拉深后变为（ ）。

A.圆形单元

B.矩形单元

C.环形单元

D.锥形单元

B

解析:拉深前的扇形单元，拉深后变为/*矩形单元*/。

2.

拉深过程中，坯料的凸缘部分为（ ）。

A.传力区

B.变形区

C.非变形区

B

解析:拉深过程中，坯料的凸缘部分为/*变形区*/。

二、多选题

3.

影响弯曲变形回弹的因素有（ ）。

A.材料种类

B.相对弯曲半径

C.弯曲中心角α

D.弯曲件的形状

B,C,D

解析:在弯曲的过程中，影响回弹的因素很多，其中主要有以下几个方面：（1）材料的机械性能；（2）/*相对弯曲半径r/t*/；（3）/*弯曲中心角α*/；（4）模具间隙；（5）/*弯曲件的形状*/；（6）弯曲力。

4.

（ ）的冲压工艺经常用于制造设备外壳、结构部件、箱体等，但由于其刚度强通常会使用冲压油来改善工艺。

A.碳钢

B.不锈钢

C.钛合金

D.铜铝及其合金

A,B

解析:/*碳钢*/和/*不锈钢*/的冲压工艺经常用于制造设备外壳、结构部件、箱体等，但由于其刚度强通常会使用冲压油来改善工艺。

三、判断题

5.

冲孔时，孔径越小料越厚，其排屑越困难。

A.正确

B.错误

A

解析:冲孔时，孔径越小料越厚，其排屑越困难，该说法/*正确*/。

第三十课时

一、单选题

1.

拉深时，在板料的凸缘部分，因受（ ）作用而可能产生起皱现象。

A.径向压应力

B.切向压应力

C.厚向压应力

B

解析:材料在拉深过程中，他的周围边缘部分由于/*切向应力过大*/，造成材料失去稳定，使得产品沿边缘切向形成高低不平的皱纹，称为起皱。

2.

与凸模圆角接触的板料部分，拉深时厚度（ ）。

A.变厚

B.变薄

C.不变

B

解析:与凸模圆角接触的板料部分，拉深时厚度/*变薄*/。变形开始时，凹模口处的胚料变薄最大，靠近凹模圆角的材料拉深开始包向凸模圆角时，沿凸模圆角发生弯曲及胀形变形，使其厚度继续变薄。在凸模圆角于直壁交界处形成了拉深件第一个厚度极小值；而凹模圆角发生反复弯曲后再度减薄形成拉深件厚度的第二个极小值。

二、多选题

3.

以下（ ）措施可以减少材料回弹。

A.选用弹性模数大屈服点小的力学性能较稳定的冲压材料

B.采用校正弯曲代替自由弯曲

C.弯曲前材料要进行退火

D.增大凹模与工件的接触面积，减小凸模与工件的接触面积

A,B,C,D

"解析:减少回弹的措施：

（1）/*选用弹性模数大屈服点小的力学性能较稳定的冲压材料*/；

（2）增加校正工序，/*采用校正弯曲代替自由弯曲*/；

（3）/*弯曲前材料要进行退火*/，使冷作硬化材料预先软化后再弯曲成形；

（4）若在冲压过程中发生形状变形而难以消除；则应更换或修整凸模与凹模的斜度，并且使凸凹模间隙等于最小料厚；

（5）/*增大凹模与工件的接触面积，减小凸模与工件的接触面积*/；

（6）采用“矫枉过正”的办法减少回弹的影响。"

4.

适宜精冲的材料应该具有（ ），好的塑性。

A.低的屈服强度

B.高的屈服强度

C.小的屈服比

D.大的屈服比

A,C

解析:适宜精冲的材料应该具有/*低的屈服强度*/、/*小的屈服比*/、好的塑性。

三、判断题

5.

折弯后角度不对，可能的原因之一，是冲压的深度不够。

A.正确

B.错误

A

解析:折弯后角度不对，可能的原因之一，是冲压的深度不够，该说法/*正确*/。

第三十一课时

一、单选题

1.

拉深时出现的危险截面是指（ ）的断面。

A.位于凹模圆角部位

B.位于凸模圆角部位

C.凸缘部位

B

解析:/*位于凸模圆角部位的拉深件的筒壁和圆筒底部的过渡区*/,是拉深变形的危险断面。承受筒壁较大的拉应力、凸模圆角的压力和弯曲作用产生的压应力和切向拉应力。

2.

用等面积法确定坯料尺寸，即坯料面积等于拉深件的（ ）。

A.投影面积

B.表面积

C.截面积

B

解析:用等面积法确定坯料尺寸，即坯料面积等于拉深件的/*表面积*/。

二、多选题

3.

当选用“20钢”作为导柱、导套材料时，必须进行（ ）处理。

A.回火

B.退火

C.淬火

D.渗碳

C,D

解析:导柱零件必须进行适当的热处理，当采用20钢时，一般/*渗碳后进行淬火*/。

4.

以下能提高拉深变形程度的措施有（ ）。

A.提高模具的光洁度

B.加大坯料直径

C.适当地调整和增加压料力

D.采用带压料筋的拉深模

B,C,D

解析:提高拉深变形程度的措施有：(1)/*加大坯料直径*/；(2)/*适当的调整和增加压料力*/；(3)/*采用带压料筋的拉深模*/；(4)采用反拉深方法.

三、判断题

5.

球化退火的目的在于使网状二次渗碳体及珠光体中的层状渗碳体发生球化变成粒状的渗碳体，降低材料硬度，改善切削加工性，并为淬火作好准备。

A.正确

B.错误

A

解析:球化退火的目的在于使网状二次渗碳体及珠光体中的层状渗碳体发生球化变成粒状的渗碳体，降低材料硬度，改善切削加工性，并为淬火作好准备，该说法/*正确*/。

第三十二课时

一、单选题

1.

（ ）工序是拉深过程中必不可少的工序。

A.酸洗

B.热处理

C.去毛刺

D.润滑

D

解析:/*润滑*/工序是拉深过程中必不可少的工序。对拉深毛坯进行润滑的目的有以下几点：（1）降低材料与模具间的摩擦力,从而使拉深力降低经验证明,有润滑剂与无润滑剂相比,拉深力可降低30%左右；（2）有了润滑剂,拉深中可实现较大变形,从而使拉深的道数减少。拉深件也容易从模具中取出；（3）润滑剂保护模具表面并使模具冷却,从而提高了模具寿命;润滑剂对工件表面质量有保护作用,从而保护了五金冲压件的质量。

2.

有凸缘筒形件拉深，其中（）对拉深系数影响最大。

A.凸缘相对直径

B.相对高度

C.相对圆角半径

A

解析:有凸缘筒形件拉深，其中/*凸缘相对直径*/对拉深系数影响最大。

二、多选题

3.

影响极限翻边系数的主要因素有（ ）。

A.材料的塑性

B.预制孔的相对直径d/t

C.预制孔的加工方法

D.凸模的形状

A,B,C,D

"解析:翻边系数K是圆孔的翻边中,翻边前孔径d与翻边后孔径D的比值。翻边时孔边不破裂所能达到的最小K值,称为极限翻孔系数。

影响极限翻边系数的主要因素有：

1、/*材料的塑性*/

材料的延伸率δ、应变硬化指数和各向异性系数越大，极限翻边系数就越小，有利于翻边。

2、/*孔的加工方法*/

预制孔的加工方法决定了孔的边缘状况，孔的边缘无毛刺、撕裂、硬化层等缺陷时，极限翻边系数就越小，有利于翻边。目前，预制孔主要用冲孔或钻孔方法加工，数据显示，钻孔比一般冲孔的min小。采用常规冲孔方法生产效率高，特别适宜加工较大的孔，但会形成孔口表面的硬化层、毛刺、撕裂等缺陷，导致极限翻边系数变大。采取冲孔后进行热处理退火、修孔或沿与冲孔方向相反的方向进行翻孔使毛刺位于翻孔内侧等方法，能获得较低的极限翻边系数。用钻孔后去毛刺的方法，也能获得较低的极限翻边系数，但生产效率要低一些。

3、/*预制孔的相对直径*/

预制孔的相对直径越小，极限翻边系数越小，有利于翻边。这是因为同样的预制孔径，材料的厚度越大，厚度方向压应的允许绝对值增大，根据体积不变定律，所以翻边时变形区边缘将要开裂时的极限切向应变值增大，由可知，极限翻边系数就越小。

4、/*凸模的形状*/

球形凸模的极限翻边系数比平底凸模的小。此外，抛物面、锥形面和较大圆角半径的凸模也比平底凸模的极限翻边系数小。因为在翻边变形时，球形或锥形凸模是凸模前端最先与预制孔口接触，在凹模口区产生的弯曲变形比平底凸模的小，更容易使孔口部产生塑变形。所以相同翻边孔径D和材料厚度t时，可以翻边的预制孔径更小，因而极限翻边系数就越小。"

4.

光亮带是紧挨圆角带并与板面垂直的光亮部分，它是在塑性变形过程中凸模与凹模挤压切入材料，使其受到（ ）的作用而形成的。

A.切应力

B.径向应力

C.拉伸应力

D.挤压应力

A,D

解析:光亮带是紧挨圆角带并与板面垂直的光亮部分，它是在塑性变形过程中凸模与凹模挤压切入材料，使其受到/*切应力*/和/*挤压应力*/的作用而形成的。

三、判断题

5.

折弯线离材料边缘太近，可能造成端部倾斜。

A.正确

B.错误

A

解析:折弯线离材料边缘太近，可能造成端部倾斜，该说法/*正确*/。

第三十三课时

一、单选题

1.

在宽凸缘的多次拉深时，必须使第一次拉深成的凸缘外径等于（ ）直径。

A.坯料

B.筒形部分

C.成品零件的凸缘

C

解析:多次拉深宽凸缘件必须遵循一个原则，即第一次拉深成有凸缘的工序件时，其凸缘的外径应等于/*工件的凸缘直径*/，在以后的拉深工序中仅仅使已拉深成的工序件的筒壁部分参与变形,逐步减少其直径和圆角半径并增加高度，而第一次拉深时已经成形的凸缘外径不变。

2.

为保证较好的表面质量及厚度均匀，在宽凸缘的多次拉深中，可采用（ ）的工艺方法。

A.变凸缘直径

B.变筒形直径

C.变圆角半径

C

解析:为保证较好的表面质量及厚度均匀，在宽凸缘的多次拉深中，可采用/*变圆角半径*/的工艺方法。

二、多选题

3.

拉深时，板料的凸缘部分受到以下哪些不会产生起皱现象？

A.径向压应力

B.切向压应力

C.厚向压应力

D.径向拉应力

A,C,D

解析:拉深时，在板料的凸缘部分，因受到/*切向压应力*/作用而可能产生起皱现象。

4.

冲裁模的台阶式凸模安装部分（固定部分）与凸模固定板的孔的配合采用（ ）。

A.H7/m6

B.H7/n6

C.H7/a6

D.H7/r6

A,B

解析:为了增加凸模的强度和刚度，凸模做成台阶式，用固定板固定，台阶处圆滑过渡,以避免应力集中。小端是工作部分，其尺寸和公差根据工件尺寸和制造方法确定。中间台阶与凸模固定板过渡配合采用/*(H7/m6)和（H7/n6）*/。

三、判断题

5.

模具的压料装置失灵或根本不起压料作用，必须重新调整压料力或更换压力弹簧使其工作正常。

A.正确

B.错误

A

解析:模具的压料装置失灵或根本不起压料作用，必须重新调整压料力或更换压力弹簧使其工作正常，该说法/*正确*/。

第三十四课时

一、单选题

1.

板料的相对厚度t/D较大时，则抵抗失稳能力（ ）。

A.大

B.小

C.不变

A

解析:板料的相对厚度t/D较大时，则抵抗失稳起皱能力/*大*/。

2.

有凸缘筒形件的极限拉深系数（ ）无凸缘筒形件的极限拉深系数。

A.小于

B.大于

C.等于

A

解析:有凸缘筒形件的极限拉深系数/*小于*/无凸缘筒形件的极限拉深系数。

二、多选题

3.

有导向装置的冲裁模装配时，可选用（ ）为装配基准件。

A.导向板

B.凸模

C.凹模

D.凸凹模

A,B,C,D

解析:可以作为装配基准件的主要有/*凸模、凹模、凸凹模、导向板、固定板*/等。

4.

不能用于进行整形校平工艺的压力机有（ ）。

A.小行程曲柄压力机

B.大行程曲柄压力机

C.双动压力机

D.卧式压力机

A,C,D

解析:不能用于进行整形校平工艺的压力机有/*小行程曲柄压力机、双动压力机、卧式压力机*/。

三、判断题

5.

材料的成形质量好，其成形性能一定好。

A.正确

B.错误

B

解析:板料的成形性能是指板料对各种成形工艺的适应能力。材料的成形质量好，其成形性能不一定好，该说法/*错误*/。

第三十五课时

一、单选题

1.

无凸缘筒形件拉深时，若冲件h/d（ ）极限h/d，则可一次拉出。

A.大于

B.等于

C.小于

C

解析:无凸缘筒形件拉深时，若冲件h/d/*小于*/极限h/d，则可一次拉出。

2.

平端面凹模拉深时，坯料不起皱的条件为t/D( )。

A.≥（0.09~0.17）（m-1）

B.≤（0.09~0.17）（1/m-1）

C.≥（0.09~0.017）（1-m）

C

解析:平端面凹模拉深时，坯料不起皱的条件为t/D/*≥（0.09~0.017）（1-m）*/。

二、多选题

3.

模具装配适合于集中装配，在装配工艺上多采用（ ）来保证装配精度，从而实现能用精度不高的组成零件，达到较高的装配精度，降低零件加工要求。

A.固定法

B.修配法

C.调整装配法

D.插入法

B,C

解析:模具装配适合于集中装配，在装配工艺上多采用/*修配法*/和/*调整装配法*/来保证装配精度，从而实现能用精度不高的组成零件，达到较高的装配精度，降低零件加工要求。

4.

生产中将（ ）称为最典型、最常用的板料成形工序。

A.弯曲

B.拉深

C.胀形

D.翻边

A,B,C,D

解析:生产中将/*弯曲、拉深、胀形和翻边*/称为四种最典型、最常用的板料成形工序。

三、判断题

5.

"在

V形折弯时，V形折弯的宽度会影响折弯力。"

A.正确

B.错误

A

解析:在V形折弯时，V形折弯的宽度会影响折弯力，该说法/*正确*/。

第三十六课时

一、单选题

1.

为了使材料充分塑性流动，拉深时坯料形状与拉深件横截面形状是（ ）。

A.等同的

B.近似的

C.等面积的

B

解析:为了使材料充分塑性流动，拉深时坯料形状与拉深件横截面形状/*近似*/。

2.

（ ）是刃口处的微裂纹在拉应力作用下不断扩展断裂而形成的，其表面粗糙且带有锥度，当模具的间隙值合适时，在凹凸模刃口附近产生的微细裂纹继续发展，并在最后出现表面粗糙并且无光泽的情况。

A.光亮带

B.圆角带

C.塑剪带

D.剪裂带

D

解析:/*剪裂带也称为粗糙带*/，是刃口处的微裂纹在拉应力作用下不断扩展断裂而形成的，其表面粗糙且带有锥度，当模具的间隙值合适时，在凹凸模刃口附近产生的微细裂纹继续发展，并在最后出现表面粗糙并且无光泽的情况；由于这部分为产生裂纹而破断的部分，在此处出现晶粒状的表面。这种粗糙的剪裂带随着冲裁间隙的增大而增大；但是到一定程度后，会出现减小的趋势。

二、多选题

3.

冲压切断后的产品，其切断面可分为（ ）。

A.榻角

B.光亮带

C.撕裂带

D.毛刺

A,B,C,D

"解析:冲压切断后的产品，其切断面可分为四个部分:

a./*榻角*/:这是冲压开始以后凹凸模相互挤压造成；

b./*光亮带*/:冲压时，刃口附近的板材被拉入刃口挤压造成，呈光亮状；

c./*撕裂带*/:凹凸模挤压并剪切板材时造成，呈灰暗状，空气下容易生锈；

d./*毛刺*/:冲压最后阶段，板材即将断裂时造成的形状。"

4.

提高压缩类成形极限的措施有（ ）。

A.降低变形区变形抗力、摩擦阻力和提高传力区承载能力

B.防止毛坯变形区的失稳起皱

C.采用降低变形区变形抗力为主要目的的退火软化处理

D.提高材料的塑性

A,B,C

"解析:提高压缩类成形极限的措施有：

（1）/*降低变形区变形抗力、摩擦阻力和提高传力区承载能力。*/如减小压边力、加大凹模圆角半径、改善润滑条件或采用降低变形区变形抗力的特种拉深方法：例如差温拉深、径向加压液压拉深等；

（2）/*防止毛坯变形区的失稳起皱。*/如减小凹模圆角半径、适当增大压边力或采用合理的压边间隙。对易产生内皱的拉深件（如锥形、球形或抛物线拉深件），可采用拉深筋、弧形压边圈或反拉深等；

（3）/*采用降低变形区变形抗力为主要目的的退火软化处理*/，如多次拉深时的中间退火等。"

三、判断题

5.

板料冲压成形性能可分为弯曲成形性能、拉深成形性能、胀形成形性能、扩孔成形性能和复合成形性能等。

A.正确

B.错误

A

解析:板料冲压成形性能可分为弯曲成形性能、拉深成形性能、胀形成形性能、扩孔成形性能和复合成形性能等，该说法/*正确*/。

第三十七课时

一、单选题

1.

下面三种弹性压料装置中，（ ）的压料效果最好。

A.弹簧式压料装置

B.橡胶式压料装置

C.气垫式压料装置

C

解析:弹簧式压料装置、橡胶式压料装置、气垫式压料装置中，/*气垫式压料装置*/的压料效果最好。

2.

利用压边圈对拉深坯料的变形区施加压力，可防止坯料起皱，因此，在保证变形区不起皱的前提下，应尽量选用（ ）。

A.大的压料力

B.小的压料力

C.适中的压料力

B

解析:利用压边圈对拉深坯料的变形区施加压力，可防止坯料起皱，因此，在保证变形区不起皱的前提下，应尽量选用/*小的压料力*/。

二、多选题

3.

选择砂轮硬度的基本原则是（ ）。

A.磨削硬材料选用软砂轮

B.磨削软材料选用硬砂轮，磨削特别软的材料时则选用较软的砂轮

C.磨削硬材料选用硬砂轮

D.磨削软材料选用软砂轮，磨削特别软的材料时则选用更软的砂轮

A,B

解析:选择砂轮硬度的基本原则是：/*磨削软材料时要选较硬的砂轮，磨削硬材料时则要选软砂轮*/。

4.

材料冷作硬化后，综合机械性能会发生以下哪些变化？

A.塑性提高

B.硬度提高

C.塑性降低

D.硬度降低

B,C

解析:金属经塑性变形后，机械性能的变化表现在：随着变形程度的增加，/*金属的强度和硬度逐渐升高，而塑性和韧性则逐渐降低*/。这种现象称为加工硬化或冷作硬化。

三、判断题

5.

在高速下料时，脱料板宜导柱导向。

A.正确

B.错误

A

解析:在高速下料时，脱料板宜导柱导向，该说法/*正确*/。

第三十八课时

一、单选题

1.

在拉深工艺规程中，如果选用单动压力机，其公称压力应（ ）工艺总压力，且要注意，当拉深工作行程较大时，应使工艺力曲线位于压力机滑块的许用曲线之下。

A.等于

B.小于

C.大于

B

解析:在拉深工艺规程中，如果选用单动压力机，其公称压力应/*小于*/工艺总压力，且要注意，当拉深工作行程较大时，应使工艺力曲线位于压力机滑块的许用曲线之下。

2.

胀形、翻边、缩口等成形工艺，其变形的共同特点是（ ）。

A.局部变形

B.伸长类变形

C.压缩类变形

D.回弹变形

A

解析:在冲压生产中，除常用的冲裁、弯曲和拉深等工序外，还有胀形、翻边、缩口、旋压、校形等基本工序。每种工序都有各自的变形特点，它们可以是独立的冲压工序，如空心零件胀形、钢管缩口、封头旋压等，但在生产中往往还和其他冲压工序组合在一起成形一些复杂形状的冲压零件。这些成形工序的共同特点是通过材料的/*局部变形*/来改变坯料或工序间的形状，但各自的变形特点差异较大。

二、多选题

3.

冲头固定板的功能有（ ）。

A.确保冲头位置度

B.确保冲头垂直度

C.压料

D.加强故障时的强度

A,B,D

解析:冲头固定板的功能有：/*确保冲头位置度、确保冲头垂直度、加强故障时的强度*/。

4.

材料从变形到分离的冲压过程中，可分为（ ）步骤。

A.弹性变形阶段

B.塑性变形阶段

C.断裂(分离)阶段

A,B,C

"解析:材料从变形到分离的冲压过程中，可分为三个步骤:

1./*弹性变形阶段*/:在凸模的压力下，是材料产生弹性压缩、弯曲和拉深等变形；

2./*塑性变形阶段*/:经过弹性变形阶段，凸模继续往下压，是材料内的应力达到屈服强度，呆料产生塑性剪切变形；

3./*断裂(分离)阶段*/:当凸模附近的应力达到材料破坏应力时，材料产生断裂。"

三、判断题

5.

冲裁间隙是影响断面质量的主要因素，只有当凹凸模冲裁间隙恰当时，上下两条裂纹才能重合，此时板料断面斜度很小，比较平直，表面光滑，毛刺小且无裂纹分层。不同冲裁间隙对板料断面产生不同的影响。

A.正确

B.错误

A

解析:，比较平直，表面光滑，毛刺小且无裂纹分层。不同冲裁间隙对板料断面产生不同的影响，该说法/*正确*/。

第三十九课时

一、单选题

1.

落料时，其刃口尺寸计算原则是先确定（ ）。

A.凹模刃口尺寸

B.凸模刃口尺寸

C.凹、凸模尺寸公差

A

解析:落料时以凹模为设计基准。首先确定/*凹模尺寸*/，使凹模的基本尺寸接近或等于工件轮廓的最小极限尺寸；将凹模尺寸减小最小合理间隙值即得到凸模尺寸。

2.

当冲裁间隙较大时，冲裁后因材料弹性回复，使冲孔件尺寸（ ）凸模尺寸，落料件尺寸（ ）凹模尺寸。

A.大于，小于

B.大于，大于

C.小于，小于

D.小于，大于

A

解析:当间隙值较大时，冲裁后因材料的弹性回复使冲孔件的孔径/*大于*/凸模尺寸；落料件尺寸/*小于*/凹模尺寸。

二、多选题

3.

拉深过程中应该润滑的部位是（ ）。

A.压料板与坯料的接触面

B.凹模与坯料的接触面

C.凸模与坯料的接触面

A,B

解析:拉深过程中应该润滑的部位是/*压料板与坯料的接触面*/和/*凹模与坯料的接触面*/；不该润滑的部位是凸模与坯料的接触面。

4.

弯曲件最容易出现影响工件质量的问题有（ ）。

A.回弹

B.偏移

C.失稳

D.弯裂

A,B,D

解析:弯曲件最容易出现影响工件质量的问题包括/*弯裂*/、/*回弹*/、/*偏移*/。

三、判断题

5.

同一条件下，合模深度会影响凸模的寿命。

A.正确

B.错误

A

解析:同一条件下，合模深度会影响凸模的寿命，该说法/*正确*/。

第四十课时

一、单选题

1.

对T形件，为提高材料的利用率，应采用（ ）。

A.多排

B.直对排

C.斜对排

C

解析:对T形件，为提高材料的利用率，应采用/*斜对排*/。

2.

冲裁多孔冲件时，为了降低冲裁力，应采用（ ）的方法来实现小设备冲裁大冲件。

A.阶梯凸模冲裁

B.斜刃冲裁

C.加热冲裁

A

解析:冲裁多孔冲件时，为了降低冲裁力，应采用/*阶梯凸模冲裁*/的方法来实现小设备冲裁大冲件。

二、多选题

3.

下列哪些是造成弯曲坯料偏移的原因（ ）。

A.弯曲件形状不对称

B.弯曲件在模具上的接触阻力不对称

C.利用弯曲件上的孔，用定销定位

D.弯曲件的滑动阻力不对称

A,B,D

解析:在弯曲过程中凡造成工件变形阻力不对称的因素都将造成工件偏移。例如,/*弯曲件形状不对称*/,/*弯曲件在模具上的接触阻力不对称*/,冲压方向不同造成的/*弯曲件滑动阻力不对称*/等。

4.

合理间隙值和许多因素有关，其主要受（ ）因素的影响。

A.材料的力学性能

B.材料厚度

C.材料的密度

D.材料的重量

A,B

解析:合理间隙值和许多因素有关，其主要受/*材料的力学性能*/和/*材料厚度*/因素的影响。

三、判断题

5.

在冲压模具中，冲孔尺寸取决于凹模尺寸（作为基准侧)，间隙值从凸模上取出。

A.正确

B.错误

B

解析:在冲压模具中，/*落料尺寸*/取决于凹模尺寸（作为基准侧)，间隙值从凸模上取出；/*冲孔尺寸*/取决于凸模尺寸（作为基准侧)，间隙值从凹模上取出。该说法/*错误*/。

第四十一课时

一、单选题

1.

斜刃冲裁比平刃冲裁有（ ）的优点。

A.模具制造简单

B.冲件外形复杂

C.冲裁力小

C

解析:斜刃设计使得冲裁时刃口更加尖锐，切割质量更好，切口更光滑；由于斜面的存在，/*斜刃冲剪切割所需的力更低*/，这也延长了冲裁工具的使用寿命。

2.

为使冲裁过程的顺利进行，将梗塞在凹模内的冲件或废料顺冲裁方向从凹模孔中推出，所需要的力称为（ ）。

A.推料力

B.卸料力

C.顶件力

A

解析:为使冲裁过程的顺利进行，将梗塞在凹模内的冲件或废料顺冲裁方向从凹模孔中推出，所需要的力称为/*推料力*/。

二、多选题

3.

要达到精冲的目的，需要有（ ）等压力，并要求这三种压力按顺序施压。

A.卸料力

B.压料力

C.冲裁力

D.反顶力

B,C,D

解析:要达到精冲的目的，需要有/*压料力、冲裁力、反顶力*/等三种压力，并要求这三种压力按顺序施压。

4.

拉深件表面产生拉痕的原因可能是（ ）。

A.凸模或凹模表面有尖利的压伤

B.凸凹模间隙过小或者间隙不均匀

C.凹模圆角表面粗糙

D.冲压时由于冲模工作表面或材料表面不清洁而混进杂物

A,B,C,D

"解析:拉深件表面产生拉痕的原因有：

1./*凸模或凹模表面有尖利的压伤*/，致使工件表面相应的产生拉痕，此时应将压伤表面进行修磨或抛光即可；

2./*凸凹模间隙过小或者间隙不均匀*/，使其在拉深时工件表面被刮伤，此时应修整凸凹模间隙直至合适为止；

3./*凹模圆角表面粗糙，拉深时工件表面被刮伤*/，此时应将凹模圆角半径进行修磨打光；

4./*冲压时由于冲模工作表面或材料表面不清洁而混进杂物从而压伤了工件表面*/，因此在拉料时一定要始终保持凸凹模表面的清洁，坯料拉深前一定要擦拭；

5.当凸凹模硬度低时，其表面附有金属废屑后，也使得拉深工件表面产生拉痕，因此除了增加凸凹模表面的硬度外在拉深时还要时常检查凸凹模表面即使清除其遗留下的金属废屑；

6.润滑剂质量差，也会使拉深工件表面粗糙度加大，这时应使用适合于拉深工艺使用的润滑剂，必要时应将润滑剂过滤后再使用。以防止杂质混入而损伤工件表面。"

三、判断题

5.

冲剪后，剪切断面有二次剪切部，表示冲头与下模之间的间隙太小。

A.正确

B.错误

A

解析:冲剪后，剪切断面有二次剪切部，表示冲头与下模之间的间隙太小，该说法/*正确*/。

第四十二课时

一、单选题

1.

模具的压力中心就是冲压力（ ）的作用点。

A.最大分力

B.最小分力

C.合力

C

解析:/*冲裁力合力*/的作用点称为冲模的压力中心。

2.

冲制一工件，冲裁力为F，采用刚性卸料、下出件方式，则总压力为（ ）。

A.冲裁力+卸料力

B.冲裁力+推料力

C.冲裁力+卸料力+推料力

B

解析:冲制一工件,冲裁力为F,采用刚性卸料、下出件方式,则总压力为/*冲裁力+推料力*/。

二、多选题

3.

关于压力机以下说法正确的是（ ）。

A.压力机闭合高度是指滑块在下死点时，滑块平面到工作台面（不包括压力机垫板厚度）的距离

B.当滑块在下死点位置，连杆螺丝向下调，将滑块调整到最下位置时，滑块底面至工作台面的距离，称为压力机的最大闭合高度

C.压力机在工作时抵抗弹性变形的能力称为压力机的刚度

D.压力机有效的输出力的大小一般为公称压力的80%左右

A,C,D

解析:压力机的最大闭合高度是指闭合高度调装臵把滑块调整至最上位臵，且滑块位于下死点时，滑块下平面距离工作台板上平面的高度，/*B说法错误*/；压力机闭合高度是指滑块在下死点时，滑块平面到工作台面（不包括压力机垫板厚度）的距离，A说法正确；压力机在工作时抵抗弹性变形的能力称为压力机的刚度，C正确；压力机有效的输出力的大小一般为公称压力的80%左右，D正确。

4.

冲压加工具有哪些优点？

A.节材

B.节能

C.成本低

D.生产率高

A,B,C,D

"解析:与机械加工及塑性加工的其它方法相比，冲压加工无论在技术方面还是经济方面都具有许多独特的优点。主要表现如下：

(1)冲压加工的/*生产效率高*/，且操作方便，易于实现机械化与自动化。这是因为冲压是依靠冲模和冲压设备来完成加工，普通压力机的行程次数为每分钟可达几十次，高速压力要每分钟可达数百次甚至千次以上，而且每次冲压行程就可能得到一个冲件。

（2）冲压时由于模具保证了冲压件的尺寸与形状精度，且一般不破坏冲压件的表面质量,而模具的寿命一般较长,所以冲压的质量稳定,互换性好,具有“一模一样”的特征。

（3）冲压可加工出尺寸范围较大、形状较复杂的零件，如小到钟表的秒表，大到汽车纵梁、覆盖件等，加上冲压时材料的冷变形硬化效应，冲压的强度和刚度均较高。

（4）冲压一般没有切屑碎料生成，材料的消耗较少，且不需其它加热设备，/*因而是一种省料，节能的加工方法*/，/*冲压件的成本较低*/。"

三、判断题

5.

模具的标准化，在于降低其维修费。

A.正确

B.错误

A

解析:模具的标准化，在于降低其维修费，该说法/*正确*/。

第四十三课时

一、单选题

1.

如果模具的压力中心不通过滑块的中心线，则冲压时滑块会承受偏心载荷，导致导轨和模具导向部分零件（ ）

A.正常磨损

B.非正常磨损

C.初期磨损

B

解析:模具的压力中心应该通过压力机滑块的中心线。如果模具的压力中心不通过压力机滑块的中心线，则冲压时滑块会承受偏心载荷，导致滑块、压力机导轨及模具导向部分零件/*非正常磨损*/。

2.

冲裁件外形和内形有较高的位置精度要求，宜采用（ ）。

A.导板模

B.级进模

C.复合模

C

解析:冲裁件外形和内形有较高的位置精度要求，宜采用/*复合模*/。

二、多选题

3.

大型覆盖件拉延时常见的质量问题有（ ）。

A.破裂或裂纹

B.零件刚性差，弹性畸变

C.皱纹或褶皱

D.零件表面有划伤

A,B,C,D

解析:大型覆盖件拉延时常见的质量问题有/*破裂或裂纹*/；/*零件刚性差，弹性畸变*/；/*皱纹或皱褶*/；/*零件表面有划伤，“橘皮纹”或滑移带压料面或凹模圆角光洁度不够*/。

4.

设备维护的要求有哪些？

A.整齐

B.清洁

C.润滑

D.安全

A,B,C,D

解析:设备维护的四项规定要求是/*整齐、清洁、润滑、安全*/。

三、判断题

5.

在任何时候、任何情况，坚持手不放入模具，是保证安全的根本原因。

A.正确

B.错误

A

解析:在任何时候、任何情况，坚持手不放入模具，是保证安全的根本原因，该说法/*正确*/。

第四十四课时

一、单选题

1.

用于高速压力机上的模具是（ ）。

A.导板模

B.级进模

C.复合模

D.单工序模

B

解析:用于高速压力机上的模具是/*级进模*/。

2.

用于高速压力机的冲压材料是（ ）。

A.板料

B.条料

C.卷料

C

解析:用于高速压力机的冲压材料是/*卷料*/。

二、多选题

3.

冲压工序按照加工件性质的不同，可以分为两大类型，即（ ）。

A.分离工序

B.成型工序

C.冲孔工序

D.拉深工序

A,B

解析:冲压工艺按其变形性质可以分为/*材料的分离与成型*/两大类。分离工序是指坯料在冲压力的作用下，变形部位的应力达到抗拉强度以后，是坯料发生断裂而产生分离，从而获得所需形状与尺寸的工件的冲压工序；成型工序是指坯料在冲压力的作用下，变形部位的应力达到屈服点，但未达到抗拉强度，使坯料产生塑性变形而不发生断裂分离，从而获得所需形状与尺寸的工件的冲压工序。

4.

弯曲成形因采用不同的工具而形成不同的弯曲方法，下列哪些是弯曲成形？

A.压弯

B.折弯

C.滚弯

D.拉弯

A,B,C,D

解析:在生产中弯曲成形所用的工具及设备不同，形成各种不同的弯曲方法。如在普通冲压设备上使用弯曲模的/*压弯*/，折弯机上的/*折弯*/，滚弯机上的/*滚弯*/以及在拉弯设备上的/*拉弯*/等。

三、判断题

5.

拉伸属于分离工序。

A.正确

B.错误

B

解析:就冲压工艺的方法，概括起来分为分离工序和成形工序两大类。像冲孔、落料就属于分离工序，像弯曲、成形、拉伸就属于/*成型工序*/。故该说法/*错误*/。

第四十五课时

一、单选题

1.

对步距要求高的级进模，采用（ ）的定位方法。

A.固定挡料销

B.侧刃+导正销

C.固定挡料销+始用挡料销

B

解析:对步距要求高的级进模，采用/*侧刃+导正销*/的定位方法。

2.

材料厚度较薄，则条料定位应该采用（ ）。

A.固定挡料销+导正销

B.活动挡料销

C.侧刃

C

解析:材料厚度较薄，则条料定位应该采用/*侧刃*/。

二、多选题

3.

模具的导向部件包括（ ）。

A.导柱

B.导套

C.导板

D.导块

A,B,C,D

解析:模具的导向部件的主要作用是保证凸模和凹模之间相互位置的准确性，保证模具各部分保持良好的运动状态，由/*导柱、导套、导板、导块*/等组成。

4.

下列哪些零件属于冲模工作零件？

A.导料板

B.凹模

C.导柱导套

D.冲头

B,D

解析:冲模的工作零件是直接与冲压材料接触，对其施加压力以完成冲压工序的零件。包括凸模、/*凹模*/及/*冲头*/等，又称为成型零件，它是冲模中特别重要的零件。

三、判断题

5.

曲臂式压力机特点是工作压力大，运行平稳，工作行程可以自由控制调节范围大，工作空间较大，工作效率适中，可以完成机械压力机绝大部分的工作，适用面广。

A.正确

B.错误

B

解析:/*液压压力机*/特点是工作压力大，运行平稳，工作行程可以自由控制调节范围大，工作空间较大，工作效率适中，可以完成机械压力机绝大部分的工作，适用面广。曲臂式压力机是以曲臂传递力的，特点是运行速度快，工作效率高，工作行程是固定的不可调节，严禁过载运行。一般用来冲裁下料、冲孔、拉伸成型等。故该说法/*错误*/。

第四十六课时

一、单选题

1.

导板模中，要保证凸、凹模正确配合，主要靠（ ）导向。

A.导筒

B.导板

C.导柱

D.导套

B

解析:导板模中，要保证凸、凹模正确配合，主要靠/*导板*/导向。

2.

在导柱式单工序冲裁模中，导柱与导套的配合采用（ ）。

A.H7/m6

B.H7/r6

C.H7/h6

C

解析:在导柱式单工序冲裁模中，导柱与导套的配合采用/*H7/h6*/。

二、多选题

3.

冲头、刃口的损坏形式有（ ）。

A.磨损

B.崩刃

C.折断

D.打裂

A,B,C,D

解析:冲头、刃口的损坏形式有/*磨损、崩刃、折断、打裂*/。

4.

压力机的精度检查中，一般要求检查以下哪些项目？

A.离合刹车器来令片的间隙

B.综合间隙

C.垂直度

D.平面度

B,C,D

解析:随着使用时间的延续，压力机的精度也在下降。因此，应该定期进行精度检查，发现精度下降，及早地使其恢复，以免影响冲压产品的精度以及模具寿命。压力机的精度检查中，一般要求检查/*综合间隙、垂直度、平面度*/。

三、判断题

5.

最小孔径冲φ0.8——φ1.6范围的冲孔用特殊冲头。

A.正确

B.错误

A

解析:最小孔径冲φ0.8——φ1.6范围的冲孔用特殊冲头，该说法/*正确*/。

第四十七课时

一、单选题

1.

由于级进模的生产效率高，便于操作，但轮廓尺寸大，制造复杂，成本高，所以一般适用于（ ）冲压件的生产。

A.大批量、大型

B.小批量、中型

C.小批量、大型

D.大批量、小型

D

解析:由于级进模的生产效率高，便于操作，但轮廓尺寸大，制造复杂，成本高，所以一般适用于/*大批量、小型*/冲压件的生产。

2.

推板或顶板与凹模呈（ ）配合，其外形尺寸一般按公差与配合国家标准h8制造。

A.间隙

B.过度

C.过盈

A

解析:推板或顶板与凹模呈/*间隙*/配合，其外形尺寸一般按公差与配合国家标准h8制造。

二、多选题

3.

零件加工精度包括（ ）。

A.尺寸精度

B.位置精度

C.表面质量

D.形状精度

A,B,D

解析:零件加工精度包括：/*尺寸精度、形状精度、位置精度*/。1、尺寸精度：指加工后零件的实际尺寸与零件尺寸的公差带中心的相符合程度；2、形状精度：指加工后的零件表面的实际几何形状与理想的几何形状的相符合程度；3、位置精度：指加工后零件有关表面之间的实际位置精度差别。

4.

按照驱动动力种类分类，冲床可分为哪几种？

A.机械式

B.水压式

C.油压式

D.自动式

A,B,C

解析:冲床依其使用之驱动力不同分为：/*（1）机械式冲床；（2）液压式冲床*/。一般板金冲压加工,大部份使用机械式冲床。/*液压式冲床依其使用液体不同,有油压式冲床与水压式冲床*/,目前使用油压式冲床占多数,水压式冲床则多用于大型机械或特殊机械。

三、判断题

5.

起皱是一种受压失稳现象。

A.正确

B.错误

A

解析:起皱是一种受压失稳现象，该说法/*正确*/。

第四十八课时

一、单选题

1.

侧刃与导正销共同使用时，侧刃的长度应（ ）步距。

A.≥

B.≤

C.＞

D.＜

C

解析:侧刃与导正销共同使用时，侧刃的长度应/*＞*/步距。

2.

对于冲制小孔的凸模，应考虑其（ ）。

A.连接强度

B.修磨方便

C.导向装置

C

解析:对于冲制小孔的凸模，应考虑其/*导向装置*/。

二、多选题

3.

弯曲成形时，常见的现象有（ ）。

A.回弹

B.板料长度增加

C.弯曲区板厚变薄

D.弯曲区有裂纹

A,B,C

解析:弯曲成形时，常见的现象有：/*回弹、板料长度增加、弯曲区板厚变薄*/等。

4.

我国通常采用的安全电压包括以下哪几种？

A.12V

B.24V

C.36V

D.48V

A,B,C

解析:国家标准《安全电压》规定我国安全电压额定值的等级为/*42V、36V、24V、12V和6V*/，应根据作业场所、操作员条件、使用方式、供电方式、线路状况等因素选用。安全电压是不致造成人身触电事故的电压，一般低于36V。

三、判断题

5.

级进模中，落料或者切断工步一般安排在最初工位上。

A.正确

B.错误

B

解析:级进模中，落料或者切断工步一般安排在/*最后工位*/上，该说法/*错误*/。

第四十九课时

一、单选题

1.

精度高、形状复杂的冲件一般采用（ ）凹模形式。

A.锥筒式刃口

B.直筒式刃口

C.斜刃口

B

解析:精度高、形状复杂的冲件一般采用/*直筒式刃口*/凹模形式。

2.

为了保证凹模的壁厚强度，条料定位宜采用（ ）。

A.活动挡料销

B.始用挡料销

C.固定挡料销

A

解析:为了保证凹模的壁厚强度，条料定位宜采用/*活动挡料销/。

二、多选题

3.

影响模具使用寿命的因素有（ ）。

A.材料的类型及厚度

B.是否选择合理的下模间隙

C.模具的结构形式

D.材料冲压时是否有良好的润滑

A,B,C,D

"解析:提高模具的使用寿命可以大大降低冲压成本。影响模具使用寿命的因素如下：

1、/*材料的类型及厚度*/；

2、/*是否选择合理的下模间隙*/；

3、/*模具的结构形式*/；

4、/*材料冲压时是否有良好的润滑*/；

5、模具是否经过特殊的表面处理；

6、如镀钛、碳素氮化钛；

7、上下转塔的对中性；

8、调整垫片的合理使用；

9、是否适当采用斜刃口模具；

10、机床模座是否已经磨损。"

4.

下列属于拉深件拉深直壁部分不平整时的解决措施的有（ ）。

A.使用润滑剂

B.增加通气孔

C.增加整形工序

D.将间隙调整均匀

B,C,D

"解析:拉深件拉深直壁部分不平整的原因及对策：

1.凸模上没有设计和制造出通气孔，使其表面因压缩空气而变形，出现不平整现象，此时必须/*增加通气孔*/；

2.材料的回弹作用也会使拉深工件表面不平，最后应/*增加整形工序*/；

3.凸凹模间隙过大致使拉深难以被拉平，此时必须/*将间隙调整均匀*/。"

三、判断题

5.

由冲剪的毛边的状况，可以预测模具的磨损程度。

A.正确

B.错误

A

解析:由冲剪的毛边的状况，可以预测模具的磨损程度，该说法/*正确*/。

第五十课时

一、单选题

1.

弹性卸料装置除起卸料作用外，还有（ ）的作用。

A.弯曲

B.冲裁

C.压料

C

解析:弹性卸料装置除了起卸料作用外，还兼起/*压料*/作用，它一般用于材料厚度较薄材料的卸料。

2.

压入式模柄与上模座呈（ ）的配合，并加销钉以防转。

A.H7/m6

B.M7/m6

C.H7/h6

A

解析:压入式模柄与上模座呈/*H7/m6*/的配合，并加销钉以防转。

二、多选题

3.

按挤压时金属的流动方向，冷挤压可分为（ ）。

A.正挤压

B.反挤压

C.复合挤压

A,B,C

解析:按挤压时金属的流动方向，冷挤压可分为/*正挤压、反挤压、复合挤压*/，三种方式的金属流动方向都与凸模运动方向相平行，故统称为轴向挤压。

4.

除弯曲和拉深以外的成形工艺中，（ ）均属于伸长类变形，其主要质量问题是拉裂。

A.校平

B.胀形

C.内孔翻边

D.外缘翻边中的内凹翻边

B,C,D

解析:除弯曲和拉深以外的成形工艺中，/*胀形、内孔翻边、内凹外缘翻边*/均属于伸长类变形，其主要质量问题是拉裂。

三、判断题

5.

导正销多用于级进模具中。

A.正确

B.错误

A

解析:导正销多用于级进模具中，该说法/*正确*/。

第五十一课时

一、单选题

1.

中、小型模具的上模是通过（ ）固定在压力机滑块上的。

A.导板

B.模柄

C.上模座

B

解析:中、小型模具的上模是通过/*模柄*/固定在压力机滑块上的。

2.

大型模具或上模座中开有推板孔的中、小型模具应选用（ ）模柄。

A.旋入式

B.带凸缘式

C.压入式

B

解析:大型模具或上模座中开有推板孔的中、小型模具应选用/*带凸缘式*/模柄。

二、多选题

3.

检查冲压件表面质量的方法有很多，下面符合的是（ ）。

A.目视检查

B.油石推擦

C.间隙尺检查

D.手感检查

A,B,D

解析:在冲压生产过程中,由于多种原因会在冲压件表面上造成一些坑、包、划伤、裂纹、褶皱、拉延压痕等等各种缺陷。由于冲压件的坑、包缺陷属于常见缺陷并且不容易检查出来，所以必须采取相关的方法进行检查，检查方法包括：/*目视检查、手感检查、油石检查*/等。

4.

拉深类成形工艺主要有（ ）。

A.翻孔

B.精密冲裁

C.起伏

D.胀形

E.液压成形

A,C,D,E

解析:拉深类成形工艺主要有/*翻孔、起伏、胀形、液压成形*/等。

三、判断题

5.

冲裁间隙过大时，断面将出现二次光亮带。

A.正确

B.错误

B

解析:冲裁时如果/*间隙过小*/,则在冲裁件的断面上会出现二条光亮带，该说法/*错误*/。

第五十二课时

一、单选题

1.

旋入式模柄是通过（ ）与上模座连接。

A.过度配合

B.螺纹

C.螺钉

B

解析:旋人式模柄通过/*螺纹*/直接旋入上模座，在检查模柄垂直度合格后，需加工其缝螺孔，并装入螺钉，除保证定位精度外，还可舫止模柄在工作中转动，凸缘式模柄直接用3～4个内六角螺钉固定在上模座的沉孔内。

2.

在各种拉深成形工艺中，（ ）是最基本的拉深方法。

A.锥形件拉深

B.半球形件拉深

C.阶梯形件拉深

D.圆筒形件拉深

D

解析:在各种拉深成形工艺中，/*圆筒形件拉深*/是最基本的拉深方法。

二、多选题

3.

冲模工艺定位零件一般包括（ ）。

A.定位销

B.挡料销

C.导正销

D.导料板

E.定距侧刃

F.侧压器

A,B,C,D,E

解析:定位零件是确定坯件安装位置的零件，有/*定位销(板)、挡料销(板)、导正销、导料板、定距侧刀、侧压器*/等。

4.

拉深过程中皱折产生的影响因素有哪些？

A.拉深系数

B.板料相对厚度

C.模具结构类型

D.润滑状态

A,B,C,D

解析:皱折产生受到诸多因素影响，如/*拉深系数、板料相对厚度、模具结构类型与几何参数、润滑状态和材料硬化指数*/等。

三、判断题

5.

导正销是给导板定位用的。

A.正确

B.错误

B

解析:导正销是伸入工件的孔中导正其在凹模内位置的销形金属零件。 导正销一般采用高速钢、钨钢、硬质合金等硬度较高的材料制造，用于引导工件的位置，以保证精准冲裁工件。该说法/*错误*/。

第五十三课时

一、单选题

1.

凸模和凸模固定板之间采用（ ）配合，装配后将凸模端面与固定板一起磨平。

A.H7/h6

B.H7/r6

C.H7/m6

A

解析:凸模和凸模固定板之间采用/*H7/h6*/配合，装配后将凸模端面与固定板一起磨平。

2.

四角导柱模架常用于（ ）。

A.自动模

B.手工松料模

C.横向送料手动模

A

解析:四角导柱模架常用于/*自动模*/。

二、多选题

3.

拉深过程中起皱的条件和皱折的大小主要取决于（ ）。

A.材料硬化指数

B.润滑状态

C.变形程度

D.板料抗压失稳刚度

C,D

解析:起皱的条件和皱折的大小主要取决于/*变形程度*/和/*板料抗压失稳刚度*/。

4.

冷冲压生产出来的制件的特点有（ ）。

A.高精度

B.高复杂程度

C.高一致性

D.高生产效率

E.低能耗

A,B,C,D,E

解析:冷冲压生产出来的制件的特点有：/*高精度、高复杂程度、高一致性、高生产效率、低能耗*/。

三、判断题

5.

根据皱折出现的部位不同，起皱有外皱和内皱之分。外皱指出现拉深件凹缘外区的皱折，内皱指出现在凸模与凹模之间悬空部分材料上的皱折。

A.正确

B.错误

B

解析:根据皱折出现的部位不同，起皱有外皱和内皱之分。外皱指出现拉深件/*凸缘*/外区的皱折，内皱指出现在凸模与凹模之间悬空部分材料上的皱折。故该说法/*错误*/。

第五十四课时

一、单选题

1.

为了保证条料定位精度，使用侧刃定距的级进模可采用（ ）。

A.长方形侧刃

B.成型侧刃

C.尖角侧刃

B

解析:为了保证条料定位精度，使用侧刃定距的级进模可采用/*成型侧刃*/。

2.

能进行三个方向送料，操作方便的模架结构是（ ）。

A.对角导柱模架

B.后侧导柱模架

C.中间导柱模架

B

解析:能进行三个方向送料，操作方便的模架结构是/*后侧导柱模架*/。

二、多选题

3.

金属结构放样一般要经过（ ）等过程。

A.线性放样

B.结构放样

C.展开放样

D.平面放样

A,B,C

解析:所谓放样就是在产品图样基础上，根据产品的结构特点、制造工艺要求等条件，按一定比例（通常取1:1）准确绘制结构的全部或部分投影图，并进行结构的公益性处理和必要的计算及展开，最后获得产品制造过程所需要的数据、样杆、样板和草图等。金属结构的放样一般要经过/*线形放样、结构放样、展开放样*/三个过程。

4.

用机械加工方法改变毛坯的（ ），使之变成成品的过程，称为机械加工工艺过程。

A.形状

B.尺寸

C.相对位置

D.材料性能

A,B,C,D

解析:用机械加工的方法直接改变毛坯/*形状、尺寸、相对位置和材料性能*/等，使之变为合格零件的过程，称为机械加工工艺过程，又称工艺路线或工艺流程。

三、判断题

5.

刃口不锐利时，冲剪工件会有较大的毛刺。

A.正确

B.错误

A

解析:刃口不锐利时，冲剪工件会有较大的毛刺，该说法/*正确*/。

第五十五课时

一、单选题

1.

小凸模冲孔的导板模中，凸模与固定板呈（ ）配合。

A.间隙

B.过渡

C.过盈

A

解析:小凸模冲孔的导板模中，凸模与固定板呈/*间隙*/配合。

2.

主应力状态中，（ ），则金属的塑性越好。

A.压应力的成份越多，数值越大

B.拉应力的成份越多，数值越大。

A

解析:主应力状态下/*压应力越多、数值越大*/，塑性越好。

二、多选题

3.

拉延过程中采用拉延油的目的有哪些？

A.降低材料与模具间的摩擦系数

B.提高材料的变形程度

C.保证了冲压件表面质量

D.提高凸、凹模的寿命

A,B,C,D

"解析:坯料在拉延时，有时需要对其润滑，其目的有以下几个方面：

⑴ /*降低材料与模具间的摩擦系数*/，从而使拉延力降低。经验证明：有润滑与无润滑相比，拉延力可降低30%左右；

⑵ /*提高材料的变形程度*/，降低了极限拉深系数，从而减少了拉深次数；

⑶ 润滑后的冲模，易从冲模中取出冲压件；

⑷ /*保证了冲压件表面质量*/，不致使表面擦伤；

⑸ /*提高凸、凹模的寿命*/。"

4.

钢板划线常用的工具有（ ）。

A.划针

B.粉笔

C.铅笔

D.石笔

A,B,D

解析:钢板划线常用的工具有/*划针、粉笔、石笔*/。

三、判断题

5.

切断模具冲孔侧加装活动式压料板，有助于减少冲剪工件变形

A.正确

B.错误

A

解析:切断模具冲孔侧加装活动式压料板，有助于减少冲剪工件变形，该说法/*正确*/。

第五十六课时

一、单选题

1.

对于冲压行程较大的工序，当选择压力机标称压力时，并不仅仅是只要满足工艺力的大小就可以了，必须同时考虑满足其（ ）才行。

A.压力行程曲线

B.生产率的要求

A

解析:对于冲压行程较大的工序，当选择压力机标称压力时，并不仅仅是只要满足工艺力的大小就可以了，必须同时考虑满足其/*压力行程曲线*/才行。

2.

拉深毛料尺寸计算的基本原则是（ ）。

A.金属塑性弹性面积不变

B.金属塑性变形面积不变

C.金属塑性变形体积不变

D.金属塑性弹性体积不变

C

解析:拉深毛料尺寸计算的基本原则是/*金属塑性变形体积不变*/。如果不考虑薄板厚度在拉深成形过程中的变化，则体积不变可进一步转化为面积不变。

二、多选题

3.

引起拉深件破裂的原因可能是（ ）。

A.拉深系数过大

B.拉深系数过小

C.压边力过大

D.压边力过小

B,C

解析:/*拉深系数过小（变形程度过大）*/、/*压边力过大*/、凸缘起皱、凸凹模间间隙过小、材料内部缺陷等因素都会引起拉深件的破裂。

4.

以下哪些属于形状公差（ ）。

A.直线度

B.平面度

C.圆度

D.圆柱度

A,B,C,D

解析:形状公差是指单一实际要素的形状所允许的变动量。 形状公差包括/*直线度*/、/*平面度*/、/*圆度*/、/*圆柱度*/、线轮廓度和面轮廓度。

三、判断题

5.

大小冲头安装时，大冲头略长，可降低冲裁力。

A.正确

B.错误

A

解析:大小冲头安装时，大冲头略长，可降低冲裁力，该说法/*正确*/。

第五十七课时

一、单选题

1.

在压力机的每次行程中，在( )，同时完成两道或两道以上不同工序的冲模叫级进模。

A.同一副模具的不同位置

B.同一副模具的相同位置

A

解析:级进模，指的是压力机在一次冲压行程中，采用带状冲压原材料，/*在同一副模具上用几个不同的工位同时完成多道冲压工序*/的冷冲压冲模，模具每冲压完成一次，料带定距移动一次，至产品完成。

2.

（ ）是判断材料是否适合剪切的宏观指标。

A.球化度

B.硬度

C.塑性应变比

D.加工硬化值

B

解析:一般说来，硬度越低，塑性越好。但是，材料的硬度偏高，若碳化物球化率在90%以上，也能得到良好的冲裁面。反之，材料的硬度偏低，但球化不充分，也会使冲裁面撕裂。因此，/*硬度*/是判断是否适合剪切的宏观指标，而金属组织(碳化物的均匀性和球化程度)是判断是否适合冲裁的微观指标。

二、多选题

3.

对冲压金属材料的冲压性能要求主要有（ ）。

A.具有良好的机械性能及较大的变形能力

B.具有理想的金相组织结构

C.材料对模具的损耗及磨损要高，并且不易出现废品

D.材料的塑性越低越好

A,B

"解析:对金属材料的冲压性能要求：

1﹑/*具有良好的机械性能及较大的变形能力*/。金属材料的机械性能是指抗拉强度、屈服强度、延伸率、硬度﹑塑性应变比；

2﹑/*具有理想的金相组织结构*/。金相组织是材料的微观质量特征。它的主要标志是: 渗碳体或碳化物的球化程度。"

4.

模具的成本与下列哪些有关（）。

A.设计成本

B.材料成本

C.制造成本

D.管理费

A,B,C,D

解析:模具成本的拆分，按一级拆分维度看，分为/*材料成本、制造成本、设计成本、其他费用及利润*/，其他费用包括一些/*管理费*/、物流包装费用以及整体模具利润。。

三、判断题

5.

V形折弯模具，折弯半径越小，回弹量越小。

A.正确

B.错误

A

解析:V形折弯模具，折弯半径越小，回弹量越小，该说法/*正确*/。

第五十八课时

一、单选题

1.

在冲裁模的结构类型中精度最高是（ ）。

A.单工序模

B.级进模

C.复合模

D.简易冲模

C

解析:在冲裁模的结构类型中精度最高是/*复合模*/。

2.

冷冲模上模座通过( )安装在压力机的滑块上。

A.凸模固定板

B.模柄

C.导柱

D.垫板

B

解析:冷冲模上模座通过/*模柄*/安装在压力机的滑块上。

二、多选题

3.

在多工位级进模的设计中把搭边称为载体，常用载体的类型有（）。

A.边料载体

B.双载体

C.单边载体

D.中载体

A,B,C,D

解析:在级进模的设计中，通常把搭边称为载体。作为运送带料的物体，载体的主要作用是：消除或减少带料在各工位变形时所产生的相互影响，运送带料到各工位进行各种冲裁、弯曲、翻边、拉深、成形等。因此，要求载体能够在带料的动态送进中，使带料保持送进稳定、定位准确，这样才能顺利地加工出合格的制件。常用载体的类型有：/*边料载体、双载体、单边载体、中载体*/，另外，有时为了下一工序的需要，可在上述载体中采取一些工艺措施得到其他形式的载体，如加强载体和自动送料载体。

4.

材料对拉深成形的适应能力，即拉深性的影响因素包括（ ）。

A.润滑条件

B.凸模圆角半径

C.生产周期

D.拉深速度

A,B,D

"解析:拉深性的影响因素包括：

1.材料的组织和力学性能；

2..毛料的相对厚度；

3./*凸模圆角半径*/；

4.凹模圆角半径；

5.凸、凹模间隙；

6.拉深方式及压边力；

7./*润滑条件*/；

8./*拉深速度*/。"

三、判断题

5.

折弯模具是使材料永久变形。

A.正确

B.错误

A

解析:折弯模具是使材料永久变形，该说法/*正确*/。

第五十九课时

一、单选题

1.

在合理的冲裁间隙范围内，适当取大间隙有利于(  )。

A.提高冲裁件质量

B.延长模具寿命

C.提高材料利用率

B

解析:在合理的冲裁间隙范围内，适当取大间隙有利于/*延长模具寿命*/。

2.

（ ）是指从凹模内顺冲裁方向将制件或废料推出所需的力。

A.卸料力

B.推件力

C.顶件力

D.压力

B

解析:卸料力是指从凸模或凸凹模上将制件或废料卸下来所需的力；/*推件力*/是指从凹模内顺冲裁方向将制件或废料推出所需的力；顶件力是指从凹模内逆冲裁方向将制件从凹模孔内顶出的力。

二、多选题

3.

如果模具间隙正常，冲裁变形过程大致可分为（ ）。

A.弹性变形阶段

B.塑性变形阶段

C.分离变形阶段

D.断裂分离阶段

A,B,D

解析:如果模具间隙正常，冲裁变形过程大致可分为/*弹性变形阶段、塑性变形阶段、断裂分离阶段*/三个阶段。

4.

按用途工艺基准可分为（ ）。

A.定位基准

B.测量基准

C.工序基准

D.装配基准

A,B,C,D

"解析:工艺基准按其作用可分为/*装配基准、测量基准、定位基准、工序基准*/。

1.装配基准，装配时用以确定零件在部件或产品中的位置；

2.测量基准，用以检验已加工表面的尺寸及位置；

3.定位基准，在加工时，用以确定工件在机床上或夹具中正确位置；

4.工序基准，工序图上用来确定本工序所加工表面加工后的尺寸、形状和位置。"

三、判断题

5.

如果屈服强度低，在冲压成形结束后，冲压件由模具内脱离并卸载时，弹性恢复的变形也大，影响冲压件的尺寸精度。

A.正确

B.错误

B

解析:如果屈服强度/*高*/，在冲压成形结束后，冲压件由模具内脱离并卸载时，弹性恢复的变形也大，影响冲压件的尺寸精度。该说法/*错误*/。

第六十课时

一、单选题

1.

螺纹连接应根据使用要求确定拧紧力矩或（ ）。

A.预紧力

B.摩擦力

C.摩擦力矩

D.螺纹材料

A

解析:螺纹连接应根据使用要求确定拧紧力矩或/*预紧力*/。

2.

车覆盖件铸造模具，寿命为30万件以上的拉延模工作部件的材料选用（ ）。

A.(HT200)

B.（HT300）

C.（T10A）

D.（GM241)

D

解析:车覆盖件铸造模具，寿命为30万件以上的拉延模工作部件的材料选用/*（GM241)*/。

二、多选题

3.

拉深件几何形状可分为（ ）。

A.圆形体件拉深

B.旋转体件拉深

C.盒形件拉深

D.复杂形状件拉深

B,C,D

解析:拉深件几何形状可分为/*旋转体件拉深、盒形件拉深和复杂形状件拉深*/等三类。其中，旋转体拉深件又可分为无凸缘圆筒形件、带凸缘圆筒形件、半球形件、锥形件、抛物线形件、阶梯形件和复杂旋转体拉深件等。

4.

以下哪些属于位置公差（ ）。

A.位置度

B.同轴度

C.对称度

D.平行度

A,B,C,D

"解析:位置公差根据其位置，可以分为以下三类：

（1）定向公差：/*平行度*/、垂直度和倾斜度；

（2）定位公差：/*位置度*/、/*同轴度*/和/*对称度*/；

（3）跳动：圆跳动、全跳动。"

三、判断题

5.

一般的模具硬度，以洛氏硬度来表示。

A.正确

B.错误

A

解析:一般的模具硬度，以洛氏硬度来表示，该说法/*正确*/。

第六十一课时

一、单选题

1.

以下选项是解决拉延开裂措施的是（）。

A.减小压料力

B.减小凸凹模间隙

C.抛光模具型面

D.增大坯料尺寸

A

"解析:零件开裂的根本原因在于拉延变形抗力大于简壁开裂处材料的实际有效抗拉强度。在实际的模具调试中，常见解决拉延件开裂的调整方法如下：

①/*调整压料力，使压料力变小*/；

②调整拉延间隙，放置一个0.1mm的间隙垫，并使间隙变得均匀；

③调整凹模圆角半径，凹模圆角半径太小，零件易拉裂，加大凹模圆角半径可减小拉裂程度；

④调整凸模圆角半径；

⑤调整凸模与凹模的贴合率（研配）；

⑥毛坯尺寸太大或形状不当，板料质量及润滑不好也会使零件拉裂，故应改变毛坯尺寸或形状，调整冲压工艺；

⑦模具表面粗糙度不足，造成板料流动阻力过大；⑧把气垫调整低一点；⑨调整拉延筋阻力；

⑩在实际模具调试过程中，如果以上手段还不能解决开裂问题，与产品协商对拉延件开裂部位，进行局部工艺造型更改。

造成零件开裂的原因很多，在调整时应仔细检查开裂状况、产生的部位，确定产生开裂的拉延行程位置，根据具体情况推断产生开裂的原因，从而制定出解决开裂的具体方案。"

2.

压力机的闭合高度是指滑块在（）时，滑块下表面到工作台面的距离。

A.上止点

B.下止点

C.任意位置

B

解析:压力机闭合高度(H)是指滑块在/*下止点*/时，滑块下表面到工作台上表面的距离。

二、多选题

3.

砂轮的特性由（ ）等参数决定。

A.磨料

B.粒度

C.结合剂

D.硬度

E.组织

A,B,C,D,E

解析:砂轮的特性由/*磨料、粒度、结合剂、硬度、组织*/5个参数决定。

4.

质量检验的主要功能有（ ）。

A.鉴别功能

B.把关功能

C.纠正功能

D.预防功能

E.报告功能

A,B,D,E

"解析:质量检验的主要功能：

1．/*鉴别功能*/。根据技术标准、产品图样、作业(工艺)规程或订货合同的规定，采用相应的检测方法观察、试验、测量产品的质量特性，判定产品质量是否符合规定的要求，这是质量检验的鉴别功能。鉴别是“把关”的前提，鉴别主要由专职检验人员完成。

2．/*“把关”功能*/。质量“把关”是质量检验最重要、最基本的功能。

3．/*预防功能*/。现代质量检验不单纯是事后“把关”，还同时起到预防的作用。

4．/*报告功能*/。为了使相关的管理部门及时掌握产品实现过程中的质量状况，评价和分析质量控制的有效性，把检验获取的数据和信息，经汇总、整理、分析后写成报告，为质量控制、质量改进、质量考核以及管理层进行质量决策提供重要信息和依据。"

三、判断题

5.

冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生弹性变形、塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件(冲压件)的成形加工方法。

A.正确

B.错误

A

解析:冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生弹性变形、塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件(冲压件)的成形加工方法。该说法/*正确*/。

第六十二课时

一、单选题

1.

只有一个工位，并在压力机的一次行程中，同时完成两道或两道以上的冲压工序是（ ）。

A.单工序冲裁

B.级进冲裁

C.复合冲裁

C

"解析:单工序冲裁：在冲床的一次行程中，只能完成一道冲压工序。

/*复合冲裁*/：只有一个工位，并在压力机的一次行程中，同时完成两道或两道以上的冲压工序。

级进冲裁：在压力机一次行程中，在送料方向连续排列的多个工位上同时完成多道冲压工序。"

2.

对子弹壳、高压容器等侧壁厚与底厚不等而高度很高的零件，可用（ ）方法加工。

A.橡皮拉深

B.液压拉深

C.局部加热拉深

D.变薄拉深

D

解析:对子弹壳、高压容器等侧壁厚与底厚不等而高度很高的零件，可用/*变薄拉深*/方法加工。

二、多选题

3.

冷冲压金属在常温下的加工，一般适用于厚度小的坯料，优点是：

A.不需加热

B.无氧化皮

C.表面质量好

D.操作方便

A,B,C,D

解析:冷冲压金属在常温下的加工，一般适用于厚度小的坯料。优点为/*不需加热、无氧化皮、表面质量好，操作方便且费用较低*/。

4.

成形样板可分为（ ）。

A.卡形样板

B.验形样板

C.定位样板

D.样杆

A,B,C,D

解析:成形样板可分为/*卡形样板、验形样板、定位样板、样杆*/。

三、判断题

5.

冲压安全技术包括人身安全技术和装备安全技术两方面。

A.正确

B.错误

A

解析:冲压安全技术包括人身安全技术和装备安全技术两方面，该说法/*正确*/。

第六十三课时

一、单选题

1.

金属板料的直线剪切，一般用（）设备来完成。

A.钻床

B.车床

C.剪板机

D.冲床

C

解析:金属板料的直线剪切，一般用/*剪板机*/设备来完成。

2.

平面图形中连接线段是指（）的线段。

A.定位尺寸不全

B.定形尺寸不全

C.定位尺寸和定形尺寸都不全

D.定位尺寸和定形尺寸都全

A

解析:平面图形中连接线段是指/*定位尺寸不全*/的线段。

二、多选题

3.

表面粗糙度值越小，则零件的（ ）。

A.耐磨性好

B.配合精度高

C.抗疲劳强度差

D.传动灵敏性差

A,B

解析:表面粗糙度值越小，则零件的/*耐磨性好*/、/*配合精度高*/。

4.

对于高筒形拉深件，一般采用多次再次拉深方法，包括(  ）。

A.不带法兰的再次拉深方法

B.带挤边的拉深模拉深方法

C.带小法兰的再次拉深方法

D.再次拉深后反拉深方法

A,B,D

解析:对于高筒形拉深件，一般采用多次再次拉深方法，包括/*不带法兰的再次拉深方法*/、/*带小法兰的再次拉深方法*/和/*再次拉深后反拉深方法*/。

三、判断题

5.

冲床开机前必须确认光电保护装置处于开启保护有效，保护范围安全可靠的状态。

A.正确

B.错误

A

解析:冲床开机前必须确认光电保护装置处于开启保护有效，保护范围安全可靠的状态，该说法/*正确*/。

第六十四课时

一、单选题

1.

拉深件底部附近严重变薄或局部变薄的原因可能是( )。

A.模具工作表面不光滑

B.压料力过大

C.凹模圆角太小

D.毛料表面不清洁

C

解析:拉深件底部附近严重变薄或局部变薄的原因可能是：凸面圆角与侧面未接好、间隙太小、/*凹模圆角太小*/、润滑不合适。

2.

为防止淳硬性比较敏感的钢种冷滚弯时弯裂，滚弯前应进行（）处理。

A.淳火

B.回火

C.退火

D.正火

C

解析:为防止淳硬性比较敏感的钢种冷滚弯时弯裂，滚弯前应进行/*退火*/处理。

二、多选题

3.

根据压力容器工作压力的高低，可分为（ ）。

A.低压

B.中压

C.高压

D.超高压

A,B,C,D

解析:按所承受压力的高低，压力容器可分为/*低压、中压、高压、超高压*/四个等级。

4.

冲裁大小不同、相距较近的孔时，为了减少孔的变形，应先冲（ ）的孔。

A.大

B.小

C.精度高

D.一般精度

A,D

解析:冲裁大小不同、相距较近的孔时，为了减少孔的变形，应先冲/*大且一般精度*/的孔。

三、判断题

5.

落料时，被分离的部分是成品，剩下的周边是废料。

A.正确

B.错误

A

解析:落料时，被分离的部分是成品，剩下的周边是废料，该说法/*正确*/。

第六十五课时

一、单选题

1.

生产过程中需要冲大于114.3mm直径的圆孔的情况下，如此大的孔会超出机器公称力上限，特别对于高剪切强度材料，那么通过（ ）的方法冲出大尺寸孔可以解决这一问题。

A.安装球型支撑模具

B.增大步距

C.选用斜刃口模具

D.多次冲孔

D

解析:生产过程中需要冲大于114.3mm直径的圆孔的情况下，如此大的孔会超出机器公称力上限，特别对于高剪切强度材料，那么通过/*多次冲孔*/的方法冲出大尺寸孔可以解决这一问题。

2.

下列不是校平和整形工序的共同特点的是（ ）。

A.对模具的成形部分的精度要求比较高

B.允许的变形量很小，坯料的形状与尺寸与制件非常接近

C.通常在专用的精压机进行校平和整形

D.与前工序的成形模相似，但对模具工作部分的精度、粗糙度要求更高，圆角半径和间隙较小

D

"解析:校平和整形工序的工艺特点：

1./*允许的变形量很小，坯料的形状与尺寸与制件非常接近*/；

2./*对模具的成形部分的精度要求比较高*/；

3./*通常在专用的精压机进行校平和整形*/，若用机械压力机，机床应有较好的刚度，并需要装有过载保护装置。"

二、多选题

3.

按适用机床分类，拉深模的类型可以分为（ ）。

A.单动压力机使用的普通拉深模

B.双动压力机使用的双动拉深模

C.单动压力机使用的双动拉深模

D.双动压力机使用的普通拉深模

A,B

解析:按适用机床分类，拉深模的类型可以分为/*单动压力机使用的普通拉深模*/和/*双动压力机使用的双动拉深模*/两类。

4.

起伏成形主要是增强零件的（ ）。

A.成型性

B.稳定性

C.刚度

D.强度

B,D

解析:起伏成形主要是增强零件的/*稳定性*/和/*强度*/。

三、判断题

5.

材料厚向异性指数r如小于1，则表明材料向宽度方向的变形比向厚度方向变形更容易，拉深时就不易产生起皱。

A.正确

B.错误

B

解析:材料厚向异性指数r如/*大于*/1，则表明材料向宽度方向的变形比向厚度方向变形更容易，拉深时就不易产生起皱，该说法/*错误*/。

第六十六课时

一、单选题

1.

塑性是材料的（）性能之一。

A.物理

B.化学

C.力学

C

解析:塑性是材料的/*力学*/性能之一。

2.

冲床是下列（ ）设备的俗称。

A.油压机

B.剪板机

C.机械压力机

D.空气锤

C

解析:冲床是下列/*机械压力机*/设备的俗称。

二、多选题

3.

影响极限拉深系数的因素有（ ）。

A.材料的组织与力学性能

B.板料的相对厚度t/D

C.摩擦与润滑条件

D.模具的几何参数

A,B,C,D

解析:影响极限拉深系数的因素包括：/*材料的组织与力学性能、板料的相对厚度t/D、摩擦与润滑条件、模具的几何参数*/等。

4.

下列属于取送料辅助零件的是（ ）。

A.定位具

B.辅助送出料杆

C.打料装置

D.CH孔合件

B,C

解析:/*辅助送出料杆、打料装置*/属于取送料辅助零件；定位具属于坯料定位零件；CH孔合件属于拉延功能零件。

三、判断题

5.

双动拉延模是在专用的双动压力机上生产的拉延模，通常上模为凹模，下模为凸模。

A.正确

B.错误

B

解析:双动拉延模是在专用的双动压力机上生产的拉延模，通常/*上模为凸模，下模为凹模*/，该说法/*错误*/。

第六十七课时

一、单选题

1.

由于级进拉深时不能进行（ ），故要求材料应具有较高的塑性。

A.完全退火

B.扩散退火

C.球化退火

D.中间退火

D

解析:由于级进拉深时不能进行/*中间退火*/，故要求材料应具有较高的塑性

2.

当工件出现较复杂变形时，其矫正步骤是（ ）。

A.先矫正扭曲，再矫正弯曲，最后矫正不平

B.先矫正弯曲，再矫正扭曲，最后矫正不平

C.先矫正扭曲，再矫正不平，最后矫正弯曲

D.先矫正不平，再矫正弯曲，最后矫正扭曲

A

解析:当工件出现较复杂变形时，其矫正步骤是/*先矫正扭曲，再矫正弯曲，最后矫正不平*/。

二、多选题

3.

（ ）的材料，拉深成型性能越好。

A.屈强比大

B.屈强比小

C.伸长率大

D.伸长率小

B,C

解析:/*屈强比小、伸长率大*/的材料，拉深成型性能越好。

4.

使用长方形切断刀的注意事项有（ ）。

A.步距尽量大，要大于整个刀具长度的80%

B.使用小尺寸模具

C.最好通过编程来实现跳跃步冲

D.建议选用斜刃口模具

A,C,D

"解析:使用长方形切断刀的注意事项：

1、/*步距尽量大，要大于整个刀具长度的80%*/。

2、/*最好通过编程来实现跳跃步冲*/。

3、/*建议选用斜刃口模具*/。"

三、判断题

5.

冲床操作工在暂时不操作设备时必须按下紧停按钮。

A.正确

B.错误

A

解析:冲床操作工在暂时不操作设备时必须按下紧停按钮，该说法/*正确*/。

第六十八课时

一、单选题

1.

火焰矫正时，禁止在（）温度时进行矫正，以防钢材脆化。

A.50C°~150C°

B.700C°~900C°

C.300C°~500C°

D.650C°~800C°

C

解析:火焰矫正时，禁止在/*300C°~500C°*/温度时进行矫正，以防钢材脆化。

2.

不属于送进导向的定位零件（ ）。

A.导料销

B.导料板

C.侧压板

D.侧刃

D

解析:/*侧刃*/不属于送进导向的定位零件。

二、多选题

3.

模具使用过程中板材从夹钳口脱出的解决方法有（ ）。

A.增加模具间隙

B.采用带斜度的冲头

C.在板材上涂润滑液

D.采用重载模具

B,C,D

"解析:模具使用过程中板材从夹钳口脱出的解决方法有：

1./*采用带斜度的冲头*/；

2./*在板材上涂润滑液*/；

3./*采用重载模具*/。"

4.

造成废料反弹的主要影响因素是（ ）。

A.刃口的锋利程度

B.模具的入模量

C.模具的间隙是否合理

D.被加工板材的表面是否有油污

A,B,C,D

"解析:造成废料反弹的主要影响因素是：

1、/*刃口的锋利程度*/。刃口的圆角越大，越容易造成废料反弹。

2、/*模具的入模量*/。每个工位模具冲压时，入模量的要求是一定的，入模量小，易造成废料反弹。

3、/*模具的间隙是否合理*/。不合理的模具间隙，易造成废料反弹。

4、/*被加工板材的表面是否有油污*/。"

三、判断题

5.

冲床每天生产前操作工必须按设备点检卡内容点检设备。

A.正确

B.错误

A

解析:冲床每天生产前操作工必须按设备点检卡内容点检设备，该说法/*正确*/。

第六十九课时

一、单选题

1.

无凸缘拉深件的整形通常取整形模间隙等于（ ）t，即采用变薄拉深的方法进行整形。

A.0.7~0.75

B.0.8~0.85

C.0.9~0.95

C

解析:无凸缘拉深件的整形通常取整形模间隙等于/*（0.9~0.95）t*/，即采用变薄拉深的方法进行整形。

2.

滑动式和滚动式中间导柱模架以及对角导柱模架，在有明显方向标志的情况下，允许采用（ ）的导柱。

A.不相同直径

B.相同直径

C.不相同半径

B

解析:滑动式和滚动式中间导柱模架以及对角导柱模架，在有明显方向标志的情况下，允许采用/*相同直径*/的导柱。

二、多选题

3.

材料的表面状态质量包括哪些内容？

A.材料的表面必须是没有分层现象

B.表面没有明显的力学性能损伤

C.材料的表面必须是光洁平整、无划痕、无杂质、无气孔和缩孔

D.材料表面应无锈斑、无氧化皮及其他附着物

A,B,C,D

"解析:材料的表面状态质量，包括以下几个方面：

⑴ /*材料的表面必须是没有分层现象*/，并且/*表面没有明显的力学性能损伤*/；

⑵ /*材料的表面必须是光洁平整、无划痕、无杂质、无气孔和缩孔*/；

⑶ /*材料表面应无锈斑、无氧化皮及其他附着物*/。"

4.

砂轮的硬度取决于（ ）。

A.制造工艺

B.结合剂的含量

C.表面质量

D.形状精度

A,B

解析:砂轮的硬度决定于/*结合剂的含量与制造工艺*/（如压制砂轮时的压力），结合剂越多，砂轮的硬度就越高。

三、判断题

5.

模具的闭合高度可以小于压力机的闭合高度。

A.正确

B.错误

A

解析:模具的闭合高度可以小于压力机的闭合高度，该说法/*正确*/。

第七十课时

一、单选题

1.

钢随着温度逐步升高，力学性能也会发生变化，主要是（）。

A.变形抗力降低，塑性提高

B.变形抗力提高，塑性提高

C.变形抗力提高，塑性降低

D.变形抗力降低，塑性降低

A

解析:钢材在正温范围内，温度约在200℃以上时，随着温度的升高，钢材的变形抗力、屈服点和弹性模量都有变化，总的趋势是/*变形抗力降低、塑性提高*/。

2.

为保证零件的定位准确，应采用（）挡铁。

A.半封闭

B.全封闭

C.不封闭

D.半封闭或不封闭

B

解析:为保证零件的定位准确，应采用/*全封闭*/挡铁。

二、多选题

3.

连续模需要精确定位材料，模具上常采用的定位方式为（ ）。

A.侧刃定位

B.选用较厚材料

C.导正销定位

D.提升模具制造精度

A,C

解析:连续模尽量加挡料、侧刃等步距定位装置用连续模中压工件必须解决条料的准确定位问题，保证连续模的步距一致，才有可能冲出合格的制件。连续模中，常用的定位装置有固定挡料销、/*导正销*/、导板、/*侧刃*/等几种形式。

4.

工作负荷曲线超出许用负荷曲线，将出现（ ）情况。

A.作业声音异常高

B.曲柄发生扭曲、变形

C.齿轮破损

D.机身出现裂纹

B,C

解析:工作负荷曲线超出许用负荷曲线，将出现：/*曲柄发生扭曲、变形*/；/*齿轮破损*/；连接键损坏；离合器打滑、过热等情况。

三、判断题

5.

不锈钢板的引伸成形要分几次加工才能达到产品形状，在引伸加工过程中会使材料产生硬化现象，这种现象一般称为加工硬化。

A.正确

B.错误

A

解析:不锈钢板的引伸成形要分几次加工才能达到产品形状，在引伸加工过程中会使材料产生硬化现象，这种现象一般称为加工硬化，该说法/*正确*/。

第七十一课时

一、单选题

1.

冲压对材料的要求是（）。

A.满足产品的使用性能

B.满足冲压工艺性要求

C.价格便宜

B

解析:冲压所用的材料不仅要满足设计的技术要求，还应当/*满足冲压工艺的要求*/和冲压后的工艺要求 (如切削、电镀、焊接等)。

2.

冲裁模的凸模属于（）。

A.模架零件

B.工作零件

C.定位零件

B

解析:冲模的/*工作零件*/包括/*凸模*/、凹模及凸凹模，又称为成型零件，它是冲模中特别重要的零件。

二、多选题

3.

冲裁时，凸凹模尺寸计算原则是（ ）。

A.落料时，先确定凹模刃口尺寸

B.落料时，先确定凸模刃口尺寸

C.冲孔时，先确定凹模刃口尺寸

D.冲孔时，先确定凸模刃口尺寸

A,D

"解析:冲裁时，凸凹模尺寸计算原则是：

1./*落料以凹模为基准，先设计凹模尺寸*/，凹模刃口的名义尺寸取接近或等于落料件的最小极限尺寸，凸模的名义尺寸以凹模尺寸减去最小合理间隙Zmin获得；

2./*冲孔以凸模为基准，先设计凸模尺寸*/，凸模刃口的名义尺寸取接近或等于孔的最大极限尺寸，凹模的名义尺寸以凸模尺寸加上最小合理间隙Zmin获得；

3.凸模刃口的制造公差的下偏差按IT6级， 凹模刃口的制造公差的上偏差按IT7级，凸模制造精度比凹模制造精度高一级。"

4.

常用的冲击试验方法包括（ ）。

A.冲击弯曲试验

B.冲击能力试验

C.冲击拉伸试验

D.冲击能量试验

A,C

解析:常用的冲击试验方法包括/*冲击弯曲试验*/和/*冲击拉伸试验*/。通过施加一定的冲击载荷，并测量样品的破裂形态和能量吸收情况，可以评估模具钢材的耐用性。

三、判断题

5.

如果模具闭合高度大于冲床的最大闭合高度，就会使模具安装不上。

A.正确

B.错误

A

解析:如果模具闭合高度大于冲床的最大闭合高度，就会使模具安装不上，该说法/*正确*/。

第七十二课时

一、单选题

1.

通常将铝合金、铜合金、钛合金、钢化玻璃等材料的固溶处理或带有快速冷却过程的热处理工艺称为（ ）。

A.淬火

B.退火

C.回火

D.正火

A

解析:钢的淬火是将钢加热到临界温度Ac3（亚共析钢）或Ac1（过共析钢）以上温度，保温一段时间，使之全部或部分奥氏体化，然后以大于临界冷却速度的冷速快冷到Ms以下（或Ms附近等温）进行马氏体（或贝氏体）转变的热处理工艺。/*通常也将铝合金、铜合金、钛合金、钢化玻璃等材料的固溶处理或带有快速冷却过程的热处理工艺称为淬火。*/

2.

在板材上冲切大量孔而板材又不能保持平整，成因可能是（ ）。

A.使用小尺寸模具

B.施用劣质成形润滑剂

C.采用斜刃口模具

D.冲压应力累积

D

解析:在板材上冲切大量孔而板材又不能保持平整，成因可能是/*冲压应力累积*/。冲切一个孔时，孔周边材料被向下拉伸，令板材上表面拉应力增大。下冲运动也导致板材下表面压应力增大。对于冲少量的孔，结果不明显，但随着冲孔数目的增加，拉应力和压应力也成倍增加直到令板材变形。

二、多选题

3.

弯曲件的整形方法主要有（ ）。

A.压校

B.校平

C.弯校

D.镦校

A,D

解析:弯曲件的整形方法主要有/*压校和镦校*/两种形式。

4.

卸料困难可以采用以下哪些方法解决？

A.施用优质成形润滑剂

B.使用带有细芯胶粒的冲头

C.增加下模间隙

D.选用成形模具

B,C

"解析:克服卸料困难的方法有：

1、/*使用带有细芯胶粒的冲头*/。

2、/*增加下模间隙*/。

3、检查弹簧的疲劳程度。

4、使用重载型模具。

5、适当采用斜刃口模具。

6、润滑板材。

7、大工位模具需要安装聚胺脂卸料头。"

三、判断题

5.

弹性变形都是不可逆的。

A.正确

B.错误

B

解析:弹性变形都是/*可逆的*/，该说法/*错误*/。

第七十三课时

一、单选题

1.

单边载体只在带料的一侧留下连接材料，主要用于（ ）。

A.拉深件

B.冲裁件

C.弯曲件

C

解析:单边载体只在带料的一侧留下连接材料，主要用于/*弯曲件*/。

2.

机械式夹持送料器的送料精度比滚轮送料器的送料精度（ ）。

A.高

B.低

C.差不多

A

解析:机械式夹持送料器的送料精度比滚轮送料器的送料精度/*高*/。

二、多选题

3.

冲压件的工艺性是指冲压件对冲压工艺的适应性，即所设计的冲压件的（ ）等诸方面是否能符合冲压加工的工艺要求。

A.结构形状

B.尺寸大小

C.精度要求

D.所用材料

A,B,C,D

解析:冲压件的工艺性是指冲压件对冲压工艺的适应性，即冲压件的/*结构形状、尺寸大小、精度要求以及所用材料*/等方面是否符合冲压加工的工艺要求。

4.

模具的主要技术经济指标有（ ）。

A.模具精度与刚度

B.模具生产周期

C.模具生产成本

D.模具寿命

A,B,C,D

解析:模具的技术经济指标概括起来可以归纳为：/*模具的精度和刚度、模具的生产周期、模具的生产成本和模具的寿命*/。

三、判断题

5.

拉深时润滑剂可以涂抹在凸模表面。

A.正确

B.错误

B

解析:拉深时采用必要的润滑，有利于拉深变形的顺利进行，且筒壁变薄得到改善，但必须注意/*润滑剂只能涂抹在凹模和压边圈与坯料接触的表面，凸模表面不要润滑，因为凸模与坯料表面的摩擦属于有益的摩擦，可以防止制件在拉深过程中的滑动和变薄*/。矩形件拉深不受此限制。

第七十四课时

一、单选题

1.

对于零件刚度以下说法正确的是（）。

A.刚度是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力

B.刚度的大小取决于零件的材料重量

C.在宏观弹性范围内，刚度是零件荷载与位移成反比的比例系数

D.材料的弹性模量和剪切模量（见材料的力学性能）越小，则刚度越大。

A

解析:刚度是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力，/*A正确*/；刚度与物体的材料性质、几何形状、边界支持情况以及外力作用形式有关，/*与材料重量无关*/，B错误；在宏观弹性范围内，刚度是零件荷载与位移成/*正比*/的比例系数，C错误；材料的弹性模量和剪切模量（见材料的力学性能）/*越大*/，则刚度越大，D错误。

2.

冲床连杆长度的调节量是等于（）调节量。

A.行程

B.闭合高度

C.冲压深度

B

解析:冲床连杆长度的调节量是等于/*闭合高度*/调节量。

二、多选题

3.

批量大的冲压件的生产一般都选用（ ）。

A.高速压力机

B.双动压力机

C.多工位压力机

D.多点压力机

A,C

解析:批量大的冲压件的生产一般都选用/*高速压力机*/或/*多工位压力机*/。

4.

根据需要，凹模可以采用多种固定方式。就拼块凹模而言，通常有（ ）。

A.平面固定式

B.直槽固定式

C.拼接固定式

D.框孔固定式

A,B,D

解析:根据需要，凹模可以采用多种固定方式。就拼块凹模而言，通常有/*平面固定式、直槽固定式和框孔固定式*/。

三、判断题

5.

断裂最先发生在纤维区，然后快速扩展形成放射最后断裂形成剪切唇，放射区在裂纹快速扩展过程中形成，一般放射区汇聚方向指向裂纹源。

A.正确

B.错误

A

解析:断裂最先发生在纤维区，然后快速扩展形成放射最后断裂形成剪切唇，放射区在裂纹快速扩展过程中形成，一般放射区汇聚方向指向裂纹源，该说法/*正确*/。

第七十五课时

一、单选题

1.

在模具设计时，矩形螺旋弹簧优先选用（）。

A.轻载

B.中载

C.重载

D.极重载

B

解析:在模具设计时，矩形螺旋弹簧优先选用/*中载*/。

2.

中、小型的冲裁件、弯曲件、拉深件、成型件等精度要求不高的冲压件一般都选用（ ）。

A.多工位压力机

B.双动压力机

C.开式单柱压力机

D.闭式压力机

C

解析:中、小型的冲裁件、弯曲件、拉深件、成型件等精度要求不高的冲压件一般都选用/*开式单柱压力机*/。

二、多选题

3.

多工位精密自动级进模凹模的结构与制造比凸模更为复杂，多采用拼块式和嵌块式结构，这样做的优点在于：

A.简化制造

B.节省贵重金属

C.易于控制热处理变形

D.方便装配调整

A,B,C,D

解析:多工位精密自动级进模凹模的结构与制造比凸模更为复杂，多采用拼块式和嵌块式结构，这样做的优点在于：/*简化制造*/，冲模精度高，/*节省贵重金属*/，/*易于控制热处理变形*/，/*方便装配调整*/。

4.

镀锌钢板防腐的原因是（ ）。

A.锌层先腐蚀且不向内延伸

B.阻断空气接触钢板

C.油漆防腐

D.吸收氧气

A,B

解析:镀锌钢板的防腐效果主要来自于涂料液里面所含有的锌粉，/*锌作为一种极易被氧化的金属，与空气中的水分发生电化学反应后表面形成一层致密的氧化膜，使空气中的水分不会直接接触下层金属面*/，从而保护金属不被氧化而发生腐蚀生锈。

三、判断题

5.

搭边值的作用是补偿定位误差，保持条料有一定的刚度，以保证零件质量和送料方便。

A.正确

B.错误

A

解析:搭边值的作用是补偿定位误差，保持条料有一定的刚度，以保证零件质量和送料方便，该说法/*正确*/。

第七十六课时

一、单选题

1.

弯曲件的最小相对弯曲半径是限制弯曲件产生（）。

A.变形

B.回弹

C.裂纹

C

解析:弯曲件的最小相对弯曲半径是限制弯曲件产生/*裂纹*/。

2.

拉延时，激光拼焊板坯料平整的一面放在（）。

A.凸模侧

B.凹模侧

C.两面均可

A

解析:拉延时，激光拼焊板坯料平整的一面放在/*凸模侧*/。

二、多选题

3.

镀锌钢板相对于普通钢板具有哪些优势？

A.耐腐蚀性强

B.使用寿命长

C.导电性好

D.耐磨损性好

A,B,D

"解析:镀锌板有以下优点：

1./*耐腐蚀性强*/：镀锌板具有良好的耐腐蚀性，能够抵抗大部分化学腐蚀。

2.加工性好：镀锌板的加工性好，易于切割、成型、焊接等。

3./*使用寿命长*/：镀锌板具有较长的使用寿命，可延长钢板的使用寿命。

4.价格相对较低：相较于不锈钢等高档材料，镀锌板价格较为经济实惠。

5./*耐磨损性好*/：由于镀锌板表面的锌层具有良好的硬度和耐磨损性，因此镀锌板可以在一定程度上抵抗机械磨损。"

4.

下列属于常用的淬火方法的有（ ）。

A.单液淬火

B.双液淬火

C.分级淬火

D.等温淬火

A,B,C,D

解析:常用的淬火方法，主要有/*单液淬火、双液淬火、分级淬火、等温淬火、局部淬火*/等。

三、判断题

5.

多工位级进模设计时，工序可以分散，不必集中在一个工位，不存在复合模中的“最小壁厚”问题。因而模具强度相对较高，寿命较长。

A.正确

B.错误

A

解析:多工位级进模设计时，工序可以分散，不必集中在一个工位，不存在复合模中的“最小壁厚”问题。因而模具强度相对较高，寿命较长，该说法/*正确*/。

第七十七课时

一、单选题

1.

制作U8+0.0150的销钉孔应采用（）的方法。

A.钻孔加扩孔

B.钻孔加研孔

C.钻孔加铰孔

C

解析:制作U8+0.0150的销钉孔应采用/*钻孔加铰孔*/的方法。

2.

级进模上的弯曲工序一般由（ ）工序组成

A.分离与变形

B.分离与弯曲

C.分离与引伸

D.冲裁和弯曲

D

解析:级进模上的弯曲工序一般由/*冲裁工序和弯曲工序*/组成。

二、多选题

3.

自动模、多工位级进模有自动送料装置，送料精度高，送料步距能精确调整。目前常用（）等送料装置。

A.夹持式

B.滚动式

C.凸轮辊式

D.摆动辊式

A,B,C,D

解析:自动模、多工位级进模有自动送料装置，送料精度高，送料步距能精确调整。目前常用/*夹持式、滚动式、离合器的辊式、凸轮辊式、摆动辊式*/等送料装置。

4.

冲孔时，孔径不宜过小，其最小孔径与哪些因素有关？

A.孔的形状

B.材料的机械性能

C.材料的厚度

D.产品的精度要求

A,B,C

解析:冲孔时，孔径不宜过小。 其最小孔径与/*孔的形状、材料的机械性能、材料的厚度*/等有关。

三、判断题

5.

在设计拉深工艺时，一定要使拉伸系统在安全的范围内，即小于极限拉深系数，以减小变形区的切向压应力。

A.正确

B.错误

B

解析:在设计拉深工艺时，一定要使拉伸系统在安全的范围内，即/*大于*/极限拉深系数，以减小变形区的切向压应力，该说法/*错误*/。

第七十八课时

一、单选题

1.

以下不属于提高伸长类变形成形极限的措施是（     ）。

A.减小变形不均匀程度

B.减小材料厚度

C.提高材料的塑性

B

解析:提高伸长类成形极限的措施包括：（1）/*提高材料的塑性*/。成形前退火、多次成形的中间退火，都是为了消除材料硬化，提高材料塑性，从而提高极限变形程度；（2）/*减小变形不均匀的程度*/。使变形趋向均匀，减小局部的集中变形，可以使总的变形程度加大。例如，胀形时均匀而有效的润滑可使变形更均匀，有利于提高总的变形程度。另外，与硬化指数n关系密切，原材料n值大，能够防止产生过分集中的局部变形，使胀形、翻边、扩口等的极限变形程度得到提高；（3）消除局部硬化层或引起应力集中的因素用整修或切屑方法去除冲裁断面的硬化层、粗糙的断裂面及毛刺，或者将毛刺侧贴靠弯曲凸模、翻边凸模一边，可防止伸长类成形的开裂，提高成形极限。

2.

由于带料经过冲裁、弯曲、拉深等变形后，在条料厚度方向上会有不同高度的弯曲和凸起，为了顺利送进带料，必须将带料托起，使凸起和弯曲部位离开凹模工作面。这种使带料托起的特殊机构称为（  ）。

A.卸料装置

B.定位装置

C.托料装置

D.限位装置

C

解析:由于带料经过冲裁、弯曲、拉深等变形后，在条料厚度方向上会有不同高度的弯曲和凸起，为了顺利送进带料，必须将带料托起，使凸起和弯曲部位离开凹模工作面。这种使带料托起的特殊机构称为/*托料装置*/，托料装置往往和带料的导向零件共同使用。

二、多选题

3.

冲压覆盖件与一般冲压件相比所具有的特点有（ ）。

A.材料薄

B.多为空间曲面

C.结构尺寸大

D.形状复杂

A,B,C,D

解析:覆盖件和一般冲压件相比较，具有/*材料薄*/、/*形状复杂*/、/*多为空间曲面*/、/*结构尺寸大*/和表面质量高等特点。

4.

回火的作用在于（ ）。

A.提高组织稳定性

B.消除内应力

C.调整钢铁的力学性能以满足使用要求

D.改善机械性能

A,B,C

"解析:回火的作用在于：

① /*提高组织稳定性*/，使工件在使用过程中不再发生组织转变，从而使工件几何尺寸和性能保持稳定；

② /*消除内应力*/，以便改善工件的使用性能并稳定工件几何尺寸；

③ /*调整钢铁的力学性能以满足使用要求*/。"

三、判断题

5.

精密冲裁的主要条件是：压板代齿形凸梗（齿圈）、凹模（落料）或凸模（冲孔）代销圆角、间隙极小、压边力和反顶力较大。

A.正确

B.错误

A

解析:精密冲裁的主要条件是：压板代齿形凸梗（齿圈）、凹模（落料）或凸模（冲孔）代销圆角、间隙极小、压边力和反顶力较大。该说法/*正确*/。

第七十九课时

一、单选题

1.

在多工位精密自动级进模中，带料的送进步距及定位精确必不可少，为此，一般采用导正销与侧刃配合使用，侧刃作定距和粗定位，导正销作为精定位。此时，侧刃长度一般大于步距（ ），以便导正销入孔时，条料略向后退。

A.0.1～1mm

B.0.5～1mm

C.0.01～1mm

D.0.05～1mm

D

解析:在多工位精密自动级进模中，带料的送进步距及定位精确必不可少，为此，一般采用导正销与侧刃配合使用，侧刃作定距和粗定位，导正销作为精定位。此时，侧刃长度一般大于步距/*0.05～1mm*/，以便导正销入孔时，条料略向后退。

2.

弯曲变形的过程可分为弹性弯曲、（     ）、纯塑性弯曲、校正四个阶段。

A.变薄弯曲

B.挤压弯曲

C.弹-塑性弯曲

C

解析:弯曲变形的过程一般可分为弹性弯曲变形、/*弹-塑性弯曲变形*/、塑性弯曲变形、校正四个阶段。

二、多选题

3.

模具的结构形式，按其断面形状分为圆形、非圆形；按刃口形状有平刃、斜刃等；按结构分为（ ）和带护套式等。

A.整体式

B.镶拼式

C.阶梯式

D.直通式

A,B,C,D

解析:凸模的结构形式，按其断面形状分为圆形、非圆形；按刃口形状有平刃、斜刃等；按结构分为/*整体式*/、/*镶拼式*/、/*阶梯式*/、/*直通式*/和带护套式等。

4.

多工位级进模按主要工序分，可分为（ ）。

A.级进冲裁模

B.级进弯曲模

C.级进拉深模

D.级进成型模

A,B,C

解析:多工位级进模按主要加工工序分，有/*级进冲裁模、级进弯曲模、级进拉深模*/等。

三、判断题

5.

在其他条件相同的情况下，金属材料中，硬材料的冲裁合理间隙大于软材料合理间隙。

A.正确

B.错误

A

解析:在其他条件相同的情况下，金属材料中，硬材料的冲裁合理间隙大于软材料合理间隙，该说法/*正确*/。

第八十课时

一、单选题

1.

关于卸料装置描述错误的是（ ）。

A.卸料装置是多工位精密自动级进模结构中的重要部件

B.卸料装置可以起导正凸模、压平材料的作用

C.卸料板采用卸料螺钉吊装在级进模上模

D.由于卸料板有保护上模座的作用，要求卸料板有很高的运动精度

D

解析:卸料装置是多工位精密自动级进模结构中的重要部件，A正确；卸料装置可以起导正凸模、压平材料的作用，B正确；卸料板采用卸料螺钉吊装在级进模上模，C正确；由于卸料板有保护/*小凸模*/的作用，要求卸料板有很高的运动精度，/*D错误*/。

2.

板料在拉伸过程中可能出现两种失稳状态，以下不属于板料失稳的选项是（ ）。

A.拉伸失稳

B.加工硬化

C.压缩失稳

B

解析:板料在成形过程中可能出现两种失稳现象：1./*拉伸失稳*/，板料在拉应力作用下局部出现颈缩或破裂。2./*压缩失稳*/，板料在压应力作用下出现皱曲。

二、多选题

3.

拉深变形主要出现在哪些区域？

A.平面凸缘部分

B.凹模圆角区

C.筒壁部分

D.圆筒底部分

A,B,C,D

解析:拉深变形主要出现在：1./*平面凸缘部分*/——主要变形区；2./*凹模圆角区*/——过渡区；3./*筒壁部分*/——传力区；4.凸模圆角部分——过渡区；5./*圆筒底部分*/——小变形区。

4.

在焊接过程或焊接之后，在焊接区域内出现金属破裂，它产生在焊缝内部或外部，也可能发生在热影响区，按其产生的部位可分为（ ）。

A.纵向裂纹

B.横向裂纹

C.弧坑裂纹

D.根部裂纹

A,B,C,D

解析:在焊接过程或焊接之后，在焊接区域内出现金属破裂，它产生在焊缝内部或外部，也可能发生在热影响区，按其产生的部位可分为/*纵向裂纹、横向裂纹，弧坑裂纹、根部裂纹*/等，又可分热裂纹、冷裂纹和再热裂纹。

三、判断题

5.

弹性变形阶段，应力与应变之间的关系是非线性的、不可逆的，与加载历史有关。

A.正确

B.错误

B

解析:弹性变形阶段，应力与应变之间的关系是/*线性的、可逆的，与加载历史无关*/。塑性变形阶段，应力与应变之间的关系则是非线性的、不可逆的，与加载历史有关。该说法/*错误*/。

第八十一课时

一、单选题

1.

把不平整的工件放入模具内压平的工序叫（ ）。

A.拉深

B.整形

C.校平

C

解析:把不平整的工件放入模具内压平的工序叫/*校平*/。

2.

缩孔变形区的应力性质为双向压缩应力，其可能产生的质量问题是（ ）。

A.毛刺

B.失稳起皱

C.开裂

B

解析:缩孔变形区的应力性质为双向压缩应力，其可能产生的质量问题是/*失稳起皱*/。

二、多选题

3.

拉深过程中的辅助工序有（ ）。

A.退火

B.润滑

C.酸洗

D.淬火

A,B,C

解析:拉深过程中的辅助工序有：/*1.润滑；2.退火；3.酸洗。*/

4.

根据断面形状常用的侧刃可分为（ ）。

A.长方形侧刃

B.成形侧刃

C.尖角形侧刃

D.正方形侧刃

A,B,C

"解析:根据断面形状常用的侧刃可分为三种：

A.  /*长方形侧刃*/：这种侧刃制造简单，但当侧刃刃口部分磨钝后，会使条料边缘处出现毛刺而影响正常送料；

B.  /*成形侧刃*/：这种侧刃能克服长方形侧刃的缺点，但制造复杂，同时也增大了切边宽度，材料利用率降低；

C.  /*尖角形侧刃*/：这种侧刃需与弹簧挡销配合使用，侧刃在条料边缘冲切角形缺口，条料送进缺口滑过弹簧挡销后，反向后拉条料至挡销卡住缺口而定距，其优点是不浪费材料但操作麻烦，生产效率低。"

三、判断题

5.

要防止起皱，一般不允许改变毛坯的相对厚度，因为相对厚度是在冲压件设计时定制的。

A.正确

B.错误

A

解析:要防止起皱，一般不允许改变毛坯的相对厚度，因为相对厚度是在冲压件设计时定制的，该说法/*正确*/。

第八十二课时

一、单选题

1.

在模具的工作部分分布若干个等距工位，在每个每个工位上设置了一定冲压工序,条料沿模具逐工位依次冲压后,在最后工位上从条料中便可冲出一个合格的制件来的模具叫（ ）。

A.单工序模

B.复合模

C.级进模

D.通用弯曲模

C

解析:在模具的工作部分分布若干个等距工位，在每个每个工位上设置了一定冲压工序,条料沿模具逐工位依次冲压后,在最后工位上从条料中便可冲出一个合格的制件来的模具叫/*级进模*/。

2.

切削加工时没有彻底去除材料表面脱碳层，将会（ ）模具的表面硬度，加剧了模具磨裂及淬裂的倾向。

A.提高

B.降低

C.二者无关

B

解析:切削加工时没有彻底去除材料表面脱碳层，将会/*降低*/模具的表面硬度，加剧了模具磨裂及淬裂的倾向。

二、多选题

3.

轴向挤压分为（ ）。

A.正挤压

B.反挤压

C.侧挤压

D.复合挤压

A,B,D

解析:/*正挤压、反挤压、复合挤压*/三种方式的金属流动方向都与凸模运动方向相平行，故统称为轴向挤压。

4.

多工位级进模是多工序冲模，在一副模具内，可以包括（ ）等多种多道工序，具有比复合模更高的劳动生产率，也能生产相当复杂的冲压件。

A.冲裁

B.弯曲

C.成形

D.拉深

A,B,C,D

解析:多工位级进模是多工序冲模，在一副模具内，可以包括/*冲裁、弯曲、成形和拉深*/等多种多道工序，具有比复合模更高的劳动生产率，也能生产相当复杂的冲压件。

三、判断题

5.

冲压模使用刚性卸料（退料）的主要优点是卸料可靠，卸料力大。

A.正确

B.错误

A

解析:冲压模使用刚性卸料（退料）的主要优点是卸料可靠，卸料力大，该说法/*正确*/。

第八十三课时

一、单选题

1.

在零件的拉深实验中出现“凸耳”现象，主要是由以下什么原因引起的（ ）。

A.板料的各向异性

B.板料存在厚向异性系数

C.板料的硬化指数

A

解析:圆筒形件拉深过程中，筒壁高度分布不均，在筒壁边缘出现呈对称分布的四个耳朵，被称为凸耳现象。凸耳的出现是由于/*金属板材在轧制过程中，出现纤维性组织和结晶择优形成的各向异性*/所导致。

2.

间隙对冲裁工作影响是：当间隙小或较小时，冲裁力（ ）。

A.增加

B.减小

C.适中

A

解析:冲裁间隙对冲裁力的影晌规律是：/*间隙越小，变形区内压应力成分越大，拉应力成分越小，材料变形抗力增加，冲裁力就越大*/。

二、多选题

3.

级进模在送料时，侧刃的作用是（ ）。

A.导正

B.定位

C.定距

D.弯曲

B,C

解析:在多工位精密自动级进模中，带料的送进步距及定位精确必不可少，为此，一般采用导正销与侧刃配合使用，/*侧刃作定距和粗定位*/，导正销作为精定位。

4.

润滑剂在拉深中的作用是（ ）。

A.降低摩擦力

B.可以相对地提高变形程度

C.保护模具工作表面

D.提高了模具寿命

A,B,C,D

"解析:对拉深毛坯进行润滑的目的有以下几点：

1)/*降低材料与模具间的摩擦力*/,从而使拉深力降低经验证明,有润滑剂与无润滑剂相比,拉深力可降低30%左右；

2)有了润滑剂,/*拉深中可实现较大变形*/,从而使拉深的道数减少。拉深件也容易从模具中取出；

3)润滑剂保护模具表面并使模具冷却,从而/*提高了模具寿命*/。/*润滑剂对工件表面质量有保护作用*/,从而保护了五金冲压件的质量。"

三、判断题

5.

实际生产中，常常采用压料装置来防止起皱，或者增大压边力来消除起皱。

A.正确

B.错误

A

解析:实际生产中，常常采用压料装置来防止起皱，或者增大压边力来消除起皱，该说法/*正确*/。

第八十四课时

一、单选题

1.

当筒壁的拉应力（ ）危险断面处材料的有效抗拉强度时，拉深件会产生拉裂。

A.大于

B.等于

C.小于

A

解析:当筒壁的拉应力/*超过了*/危险断面处材料的有效抗拉强度时，拉深件会产生拉裂。

2.

冲孔冲头刺入量，一般是（ ）。

A.3-5mm

B.6-8mm

C.10-12mm

A

解析:冲孔冲头刺入量一般为/*3-5㎜*/。

二、多选题

3.

拉深工艺出现质量问题的形式主要是（ ），其根源均为拉深件厚度的变化。

A.凸缘变形区的起皱

B.凹模表面划痕

C.传力区拉裂

A,C

解析:拉深工艺出现质量问题的形式主要是/*凸缘变形区的起皱*/和/*传力区拉裂*/，其根源均为拉深件厚度的变化。

4.

在冲压过程中，如果不及时地清除废料，可能造成的影响有哪些？

A.影响作业正常进行

B.发生爆炸

C.出现重复冲和叠冲

D.废料、模片飞弹伤人

A,C,D

解析:废料是分开工序中不可避免的。如果在操作过程中不能及时清除或处理不好，就会/*影响作业正常进行*/，甚至会/*出现重复冲和叠冲*/，有时也会/*发生废料、模片飞弹伤人*/的现象。

三、判断题

5.

冲裁模的间隙应当小于模具导向件的间隙。

A.正确

B.错误

B

解析:冲裁模的间隙应当大于模具导向件的间隙，该说法/*错误*/。

第八十五课时

一、单选题

1.

落料间隙应取在（ ）上。

A.凸模

B.凸模与凹模

C.凹模

A

解析:落料件尺寸由凹模尺寸决定。故设计落料模时，以凹模为基准，间隙取在/*凸模*/上。

2.

在多工位级进模内条料送进过程中，会不断得被切除余料,但在各工位之间达到最后工位以前,总要保留一些材料将其连接起来，以保证条料连续的送进,这部分材料称为（ ）。

A.导料

B.卷料

C.载体

C

解析:在多工位级进模内条料送进过程中，会不断得被切除余料,但在各工位之间达到最后工位以前,总要保留一些材料将其连接起来，以保证条料连续的送进,这部分材料称为/*载体*/。

二、多选题

3.

下列属于常见的锻件内部缺陷的是（ ）。

A.折叠

B.凹坑

C.组织偏析

D.过热

C,D

解析:常见的锻件表面缺陷有裂纹、折叠、凹坑等，内部缺陷有/*组织偏析*/、流线分布不合理、疏松、/*过热*/、过烧等

4.

板料的冲压成形性能包括（ ）。

A.抗破裂性

B.贴模性

C.定形性

D.光洁性

A,B,C

解析:全面地讲，板料的冲压成形性能包括/*抗破裂性*/、/*贴模性*/（fitability）和/*定形性*/（shape fixability），故影响因素很多，如材料性能、零件和冲模的几何形状与尺寸、变形条件（变形速度、压边力、摩擦和温度等）以及冲压设备性能和操作水平等。

三、判断题

5.

废料本质上就是成形孔的反像。即位置相反的相同部位。通过检查废料，你可以判断上下模间隙是否正确。如果间隙过大，废料会呈现出一小角度断裂面和一宽光亮带区域。

A.正确

B.错误

B

解析:废料本质上就是成形孔的反像。即位置相反的相同部位。通过检查废料，你可以判断上下模间隙是否正确。/*如果间隙过大，废料会出现粗糙、起伏的断裂面和一窄光亮带区域*/。间隙越大，断裂面与光亮带区域所成角度就越大。/*如果间隙过小，废料会呈现出一小角度断裂面和一宽光亮带区域*/。故该说法/*错误*/。

第八十六课时

一、单选题

1.

（     ）是弯曲的必然现象，绝对清除是比较困难的。

A.裂纹

B.擦伤

C.回弹

C

解析:/*回弹*/是成形后弯曲角度和弯曲半径复原现象，它是由材料的内应力使变形分布不均匀而产生的。它是弯曲的必然现象，绝对清除是比较困难的。

2.

曲轴压力机的滑块行程是曲轴偏心距的（ ）。

A.两倍

B.四倍

C.八倍

A

解析:滑块行程是指滑块从上止点到下止点所经过的距离。对于曲轴压力机来说，滑块行程是曲轴偏心距的/*两倍*/，为定值。

二、多选题

3.

冲裁间隙对下列哪些因素有影响？

A.冲裁件断面质量

B.冲裁件的尺寸精度

C.冲裁力的大小

D.模具寿命

A,B,C,D

解析:冲裁间隙对/*冲裁件断面质量、冲裁件的尺寸精度、冲裁力的大小、模具寿命*/均有影响。

4.

误送料检测装置的主要作用有

A.防止模具闭合

B.保证模具的精确度

C.保护模具

D.降低压料力

A,C

解析:误送料检测装置的主要作用是连接感应器，料条在送错位时，可/*防止模具闭合*/，已达到/*保护模具*/的目的。

三、判断题

5.

弯曲成形零件所用的材料、工艺、模具和零件的形状复杂程度不同，成形后零件的回弹量也不相同。

A.正确

B.错误

A

解析:弯曲成形零件所用的材料、工艺、模具和零件的形状复杂程度不同，成形后零件的回弹量也不相同，该说法/*正确*/

第八十七课时

一、单选题

1.

高碳钢经淬火后必须进行（ ）才能使用。

A.去应力退火

B.回火

C.正火

B

解析:高碳钢经淬火后必须进行/*回火*/才能使用。这是因为淬火造成钢材内部应力，也正是出现了结构畸变和内部应力，才可以通过淬火提高钢材的硬度，适当的回火是为了减少内部应力，防止钢材淬火后由于持续的高应力存在造成材料的变形甚至开裂。

2.

冲孔落料倒装复合模一般有（     ）卸料装置。

A.1个

B.2个

C.3个

B

解析:冲孔落料倒装复合模一般有/*2个*/卸料装置。

二、多选题

3.

应变硬化系数高的材料若继续进行加工，会发生什么现象？

A.造成材料硬化、伸长量减少而使加工不易

B.会引起局部的变形，弱的部份甚至破断

C.会抑制局部变形，得到一致的变形

A,C

解析:应变硬化系数高的材料若继续进行加工/*会造成材料硬化、伸长量减少而使加工不易*/，并且/*会抑制局部变形，得到一致的变形*/。

4.

常用的凹模凸模材料有（ ）。

A.Cr12Mo1v1

B.45#

C.Cr12MoV

D.Skd-51

A,C,D

解析:常用的凹模凸模材料有：/*Cr12Mo1v1*/、/*Cr12Mov*/、/*Skd-51*/、Skd-11、W6Mo5Cr4V2(钨钢)等

三、判断题

5.

在其他条件相同的情况下，弯曲线垂直于钢板轧制方向允许的弯曲半径较小。

A.正确

B.错误

A

解析:在其他条件相同的情况下，弯曲线垂直于钢板轧制方向允许的弯曲半径较小，该说法/*正确*/。

第八十八课时

一、单选题

1.

在凸轮机构中，凸轮的基圆半径增大，则压力角（     ）。

A.减小

B.不变

C.增大

A

解析:在凸轮机构中，凸轮的基圆半径增大，则压力角/*减小*/。

2.

模具淬火加热时如果温度（ ），会降低模具的硬度、耐磨性及疲劳抗力，容易造成模具的塑性变形、磨损失效。

A.过高

B.过低

B

解析:模具淬火加热时温度过高，容易造成模具的过热、过烧，冲击韧度下降，导致早期断裂。/*如果淬火温度过低*/，会降低模具的硬度、耐磨性及疲劳抗力，容易造成模具的塑性变形、磨损失效。

二、多选题

3.

在焊接过程中，熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上所形成的金属瘤，它改变了焊缝的截面积，对动载不利。其产生的原因是：

A.电弧过长，底层施焊电流过大

B.预热温度过低

C.立焊时电流过大，运条摆动不当

D.焊缝装配间隙过大

A,C,D

"解析:焊瘤产生的原因主要有：

1./*电弧过长，底层施焊电流过大*/；

2./*立焊时电流过大，运条摆动不当*/；

3./*焊缝装配间隙过大*/。"

4.

下列因素对拉深系数有影响的有（ ）。

A.材料的机械性能

B.材料的相对厚度

C.拉深次数

D.拉深方式

A,B,C,D

解析:影响拉深系数的因素有很多，其中主要有：/*板料的内部组织和机械性能*/、/*毛坯的相对厚度*/、/*拉深次数*/、/*拉深方式*/、模具工作部分的圆角半径及间隙等。

三、判断题

5.

弯曲工序中，材料的应变硬化指数越大可能造成制件回弹加大。

A.正确

B.错误

B

解析:材料的应变硬化指数/*越小*/，回弹量越大，该说法/*错误*/。

第八十九课时

一、单选题

1.

调整滚轮送料器的送料长度主要是调整（ ）。

A.连杆长度

B.偏心距

C.压紧力

B

解析:滚轮送料机是依靠调整/*偏心距离*/来改变啮合角来改变送料步距的，调整时首先需把滚轮送料机偏心盘心轴的固定螺栓调松，然后转松送距固定螺丝，最后旋转调整螺杆至其上的刻划对准游尺上所需的送距即可。

2.

凸轮机构的压力角随凸轮基圆半径的增大而（     ）。

A.不变

B.增大

C.减小

C

解析:凸轮机构的压力角随凸轮基圆半径的增大而/*减小*/。

二、多选题

3.

什么样的细球状碳化物组织材料最适合精冲？

A.有良好的塑性

B.变形抗力低

C.球化完全

D.经过热处理

A,B,C

解析:/*塑性好*/、/*变形抗力低*/、/*球化完全*/、弥散良好、分布均匀的细球状碳化物组织的材料最适合精冲。

4.

生产设备点检的主要目的是（ ）

A.保持设备性能的高度稳定

B.防止安全事故发生

C.维护设备的精密度

D.延长设备的使用寿命

A,B

解析:点检的目的是要/*防故障于未然*/，即通过对设备的检查和诊断，尽早发现不良的部位，判断并排除不良的因素，进而确定故障修理的范围和内容，并且编制出精确、合理的备品配件供应计划和设备维修计划，从而/*保持设备性能的高度稳定*/，提高设备效率。

三、判断题

5.

相对弯曲半径（r/t）是表示零件结构工艺性好坏的指标之一。

A.正确

B.错误

A

解析:相对弯曲半径（r/t）是表示零件结构工艺性好坏的指标之一，该说法/*正确*/。

第九十课时

一、单选题

1.

精密冲裁或使用硬质合金冲裁模具时，最好采用刚度较好，精度高的（ ）。

A.多工位压力机

B.双动压力机

C.开式单柱压力机

D.闭式压力机

D

解析:精密冲裁或使用硬质合金冲裁模具时，最好采用刚度较好，精度高的/*闭式压力机*/。

2.

在连续模中，条料进行给方向的定位有多种方法，当进距较小，材料较薄，而生产效率高时，一般选用（ ）定位较合理。

A.挡料销

B.导正销

C.侧刃

C

解析:在连续模中，条料进行给方向的定位有多种方法，当进距较小，材料较薄，而生产效率高时，一般选用/*侧刃*/定位较合理。

二、多选题

3.

设计模具时，必须选择一个合理间隙，使（ ）。

A.断面质量好

B.冲裁力较小

C.模具寿命高

D.磨损小

A,B,C,D

解析:设计模具时一定要选择一个合理的间隙，使冲裁件的/*断面质量好*/，尺寸精度高，/*磨损小*/，/*模具寿命长*/，/*所需冲裁力小*/。 但严格说来，并不存在一个同时满足所有理想要求的合理间隙。

4.

冲裁间隙过小，则工件断面质量（ ）。

A.塌角带较大

B.光亮带较长

C.毛刺较大

D.断裂带较长

B,C

解析:/*冲裁时如果间隙过小，则在冲裁件的断面上会出现2条光亮带，上端的毛刺也较大*/，这主要由于冲裁间隙过小，便在凸模刃口处产生上微裂纹的位置，比在凹模刃口处产生下微裂纹的位置向外错开一段距离,这样上下裂纹不能重于一线，夹在两裂纹中间的材产随著凸模下降产生第二次剪切，因此形成第二条光亮带，毛刺也将进一步拉长，使断面质量较差。

三、判断题

5.

在其他条件相同的情况下仅凸模圆角不同，弯曲后凸模圆角半径小的回弹较小。

A.正确

B.错误

A

解析:在其他条件相同的情况下仅凸模圆角不同，弯曲后凸模圆角半径小的回弹较小，该说法/*正确*/。

第九十一课时

一、单选题

1.

级进模上的检误装置的作用是防止（     ）而损坏模具。

A.材料误送

B.镶件脱落

C.过载

A

解析:级进模上的检误装置的作用是防止/*材料误送*/而损坏模具。

2.

厚向异性系数r是指单向拉伸试样宽度应变和厚向应变的比值，下面对其描述错误的是（     ）。

A.r值与冲压成形性能有密切的关系，尤其是与拉伸成形性能直接相关

B.板料的r值小，拉伸成形时，有利于凸缘的切向收缩变形和提高拉伸件底部的承载能力。

C.板料r值的大小，反映板平面方向与厚度方向应变能力的差异

D.大型覆盖件成形，当拉深变形的成分占主导地位时，板材r值大，成形性能好。

B

解析:r值与冲压成形性能有密切的关系，尤其是与拉伸成形性能直接相关，A正确；板料的r值/*大*/，拉伸成形时，有利于凸缘的切向收缩变形和提高拉伸件底部的承载能力，/*B错误*/；板料r值的大小，反映板平面方向与厚度方向应变能力的差异，C正确；大型覆盖件成形，当拉深变形的成分占主导地位时，板材r值大，成形性能好，D正确。

二、多选题

3.

冲压作业中常用的机械防护装置有（ ）。

A.防护板

B.双手柄结合装置

C.拉手安全装置

D.双按钮结合装置

A,C

解析:机械防护装置是指在滑块下行时．设法将危险区与操作者的手隔开，或用强制的方法将操作者的手拉出危区，以保证安全生产。这类防护装置包括：/*防护板、推手式保护装置、拉手安全装置*/。机械式防护装诠结构简单、制造方便，但对作业干扰影响大。

4.

五金冲压件产生毛刺的主要原因有哪些？

A.刃口磨损变钝

B.冲裁间隙过大

C.冲裁状态不当

D.制件的工艺性差

A,B,C,D

"解析:五金冲压件产生毛刺的主要原因：

1./*冲裁间隙过大*/、过小或不均匀均可产生毛刺；

2./*刃口磨损变钝*/或啃伤均能产生毛刺；

3./*冲裁状态不当*/，如毛坯(包括中间制件)与凸模或凹模接触不好，在定位相对高度不当的修边冲孔时，也会由于制件高度低于定位相对高度，在冲裁过程中制件形状与刃口形状不服帖而产生毛刺；

4.模具结构不当；

5.材料不符工艺规定，材料厚度严重超差或用错料（如钢号不对）引起相对间隙不合理而使制件产生毛刺；

6./*制件的工艺性差*/，形状复杂有凸出或凹入的尖角均易因磨损过快而产生毛刺。"

三、判断题

5.

弯曲时材料发生弹性变形，当外力去除后，部分弹性变形恢复原态，使弯曲件的形状和角度发生变化，这种现象称为弹复现象。

A.正确

B.错误

A

解析:弯曲时材料发生弹性变形，当外力去除后，部分弹性变形恢复原态，使弯曲件的形状和角度发生变化，这种现象称为弹复现象，该说法/*正确*/。

第九十二课时

一、单选题

1.

冲孔间隙应取在（     ）上。

A.凸模

B.凸模与凹模

C.凹模

C

解析:冲孔间隙应取在/*凹模*/上

2.

采用先压印后弯曲的工艺是为了（     ）。

A.提高塑性

B.降低弹性

C.满足零件较小的弯曲半径

C

解析:采用先压印后弯曲的工艺是为了/*满足零件较小的弯曲半径*/。

二、多选题

3.

弯曲件结构工艺性的影响因素包括（ ）。

A.弯曲半径

B.弯曲件的几何形状

C.材料的力学性能

D.材料的尺寸精度

A,B,C,D

解析:弯曲件结构工艺性的影响因素包括/*弯曲半径、弯曲件的几何形状、材料的力学性能及尺寸精度*/等。

4.

低温退火的作用是（ ）。

A.降低硬度

B.细化晶粒

C.消除冷热加工内应力

D.增加耐磨性

A,C

解析:低温退火是指钢件的加热温度低于Fe—C合金加热时共析转变温度(Ac1)的退火，目的是使钢件软化，/*降低硬度*/，以便于切削加工或随后进行的冷变形，/*消除冷热加工内应力*/。低温退火包括软化退火和再结晶退火。

三、判断题

5.

定期刃磨模具是冲孔质量一致性的保证。定期刃磨模具不仅能提高模具的使用寿命而且能提高机器的使用寿命。

A.正确

B.错误

A

解析:定期刃磨模具是冲孔质量一致性的保证。定期刃磨模具不仅能提高模具的使用寿命而且能提高机器的使用寿命，该说法/*正确*/。

第九十三课时

一、单选题

1.

材料力学性能中的“n”值是代表（ ）。

A.延伸率

B.弹性模量

C.应变硬化指数

D.厚向异性系数

C

解析:材料力学性能中的“n”值是代表/*应变硬化指数*/。应变硬化指数n反映了金属材料抵抗均匀塑型变形的能力，是表征金属材料应变硬化行为的性能指标。

2.

拉延件凸缘部分因压边力太小，无法抵消过大的切向压应力引起的变形，失去稳定形成皱纹。以下解决措施不合适的是（     ）。

A.加大压边力

B.适当增加材料厚度

C.减小拉延筋的强度

C

解析:拉深件凸缘在拉深过程中起皱，可以通过/*加大压边圈的压边力和适当的加大材料的厚度*/来解决问题。

二、多选题

3.

冲压设备类型的选择，主要依据有（ ）。

A.所要完成冲压工序的性质

B.生产批量的大小

C.冲压件的几何尺寸和精度要求

D.所需的冲压工艺力

A,B,C

解析:冲压设备类型的选择，主要根据/*所要完成的冲压工序性质*/、/*生产批量的大小*/、/*冲压件的几何尺寸和精度要求*/等来选择冲压设备的类型

4.

淬火的目的包括（ ）。

A.提高工具、轴承等的硬度

B.提高轴类零件的综合机械性能

C.增加磁钢的永磁性

D.稳定工件尺寸

A,B,C

"解析:淬火的目的：

1）提高金属成材或零件的机械性能。例如：/*提高工具、轴承等的硬度*/和耐磨性，提高弹簧的弹性极限，/*提高轴类零件的综合机械性能*/等；

2）改善某些特殊钢的材料性能或化学性能。如提高不锈钢的耐蚀性，/*增加磁钢的永磁性*/等。"

三、判断题

5.

当屈服强度和抗拉强度低时，冲压成形力大，成形的难度加大,而且还会降低模具的寿命。

A.正确

B.错误

B

解析:当屈服强度和抗拉强度/*高*/时，冲压成形力大，成形的难度加大,而且还会降低模具的寿命，该说法/*错误*/。

第九十四课时

一、单选题

1.

冲裁模的凸模工作部分的硬度应保证在（     ）。

A.HRC20～28

B.HRC30～38

C.HRC58～62

C

解析:加工后的凸模与凹模应有较高的硬度和韧性，一般要求凹模硬度为60~64HRC；凸模硬度为/*58~62HRC*/。

2.

由于冲头过热导致的模具严重磨损，宜采用（ ）方法解决？

A.增大步距

B.转塔水平调整

C.增加模具间隙

D.在板料上加润滑液

D

"解析:由于冲头过热导致模具磨损严重，一般可以采用以下方法解决问题：

1、/*在板料上加润滑液*/

2、在冲头和下模之间保证润滑；

3、在同一个程序中使用多套同样规格尺寸的模具。"

二、多选题

3.

多工位级进模适用于冲压（ ）的冲压件。

A.大尺寸厚件

B.大批量生产

C.形状复杂

D.中小尺寸薄件

B,C,D

解析:多工位级进模适用于冲压/*大批量生产的形状复杂的中小尺寸薄件*/冲压件。

4.

金属热处理工艺大致可分为（ ）。

A.表面热处理

B.局部热处理

C.深度热处理

D.整体热处理

A,B,D

解析:金属热处理工艺大体可分为/*整体热处理*/（退火、正火、淬火和回火）、/*表面热处理*/（激光热处理、火焰淬火和感应加热热处理）、/*局部热处理*/和化学热处理（渗碳、渗氮、渗金属、复合渗）等。

三、判断题

5.

拉深系数越小，说明拉深变形越大。

A.正确

B.错误

A

解析:拉深系数越小，说明拉深变形越大，该说法/*正确*/。

第九十五课时

一、单选题

1.

为了提高工艺稳定性,提高零件质量，必须采用稍大于极限值的（ ）。

A.拉深系数

B.搭边值

C.内孔翻边系数

C

解析:为了提高工艺稳定性,提高零件质量，必须采用稍大于极限值的/*拉深系数*/。

2.

在弯曲过程中,坯料沿凹模边缘滑动时受到摩擦阻力的作用，当坯料各边受到摩擦阻力不等时,坯料会沿其长度方向产生滑移，从而使弯曲后的零件两直边长度不符合图样要求,这种现象称之为（ ）。

A.偏移

B.弯曲

C.咬边

A

解析:在弯曲过程中,坯料沿凹模边缘滑动时受到摩擦阻力的作用，当坯料各边受到摩擦阻力不等时,坯料会沿其长度方向产生滑移，从而使弯曲后的零件两直边长度不符合图样要求,这种现象称之为/*偏移*/。

二、多选题

3.

一个冲压件是否采用多工位连续模应当考虑（ ）方面。

A.连续模的设计、制作和维修

B.适用的压力机

C.良好的被加工材料

D.冲压件应适合于多工位连续模冲制

A,B,C,D

"解析:一个冲压件是否采用多工位连续模应当考虑以下几个方面：

（1）/*连续模的设计、制作和维修*/；

（2）/*适用的压力机*/；

（3）/*良好的被加工材料*/；

（4）/*冲压件应适合于多工位连续模冲制*/。"

4.

高质量的毛坯具有（ ）特点。

A.清晰的化学成分

B.良好的力学性能

C.充分的工艺性能

D.硬度均一

A,B,C,D

"解析:高质量的毛坯需要具备好的化学成分、力学性能和工艺性能。具体来说，它应具有以下特点：

1./*清晰的化学成分*/：具有适当的化学成分对保证零件自身在各种工况下的使用能力非常重要；

2./*良好的力学性能*/：强度、硬度、韧性、抗疲劳性等均需符合设计要求。毛坯的质量会直接影响零件的性能，因此需要适当的材料；

3./*充分的工艺性能*/：良好的工艺性能可使毛坯更容易加工，且加工后的零件不会出现裂缝、变形等问题；

4./*硬度均一*/：硬度的均一性可以延长零件的使用寿命，减少在使用过程中出现的裂纹和变形。"

三、判断题

5.

在拉深过程中，压边力过大或过小均可能造成拉裂。

A.正确

B.错误

A

解析:在拉深过程中，压边力过大或过小均可能造成拉裂，该说法/*正确*/。

第九十六课时

一、单选题

1.

对于小批量生产和试制生产的弯曲件，因为生产量小，品种多，尺寸经常改变，采用常用的弯曲模成本高，周期长，采用手工时强度大，精度不易保证，所以生产中常采用（ ）。

A.单工序弯曲模

B.级进弯曲模

C.复合弯曲模

D.通用弯曲模

D

解析:对于小批量生产和试制生产的弯曲件，因为生产量小，品种多，尺寸经常改变，采用常用的弯曲模成本高，周期长，采用手工时强度大，精度不易保证，所以生产中常采用/*通用弯曲模*/。

2.

挡料销用于条料送进时的（ ）。

A.粗定位

B.精定位

A

解析:挡料销用于条料送进时的/*粗定位*/，导正销用于条料送进时的精定位。

二、多选题

3.

在机械制造中，毛坯缺陷是一种非常常见的问题。毛坯缺陷会对零件质量产生（ ）影响。

A.机械强度下降

B.导致加工难度增大

C.产生安全隐患

D.外观质量变好

A,B,C

"解析:毛坯缺陷会对零件质量产生以下几种影响：

1./*机械强度下降*/：毛坯中的裂纹、气孔等缺陷会成为零件的弱点，使得零件的机械强度下降，影响使用寿命；

2./*导致加工难度增大*/：毛坯缺陷会影响零件的表面质量，增加加工难度，导致加工后的零件表面粗糙度过高，使得零件的密封性、使用寿命得不到保证；

3./*产生安全隐患*/：毛坯缺陷会导致零件在使用过程中出现易裂纹、易疲劳等问题，增加工作场所安全隐患。"

4.

如何提高毛坯质量？

A.优化毛坯设计

B.提高设备生产能力和效率

C.执行有效的正常化和热处理

D.选择适合的材料

A,B,C,D

"解析:毛坯的质量关乎到机械制造领域的安全和质量，提高毛坯质量和精度的方法很多，比如：

1./*优化毛坯设计*/：由于毛坯的质量会直接影响零件的质量，所以设计者必须在设计时考虑到这些因素。合理的毛坯设计可提高零件的精度、减少裂纹和气孔的出现等；

2./*提高设备生产能力和效率*/：升级设备、优化生产流程和规范施工是提高毛坯品质的有效方法。更加现代化和高效的生产设备会在生产加工过程中发挥优势；

3./*执行有效的正常化和热处理*/：正常化是一种使毛坯中的晶粒均匀化，形成细密组织的热处理工艺。对于某些工件，经过正常化处理后的毛坯会更加精确并且机械性能优异；

4./*材料选用*/：选择适合的材料对于提高毛坯质量非常重要。应该考虑到材料的化学成分、工艺性质、热处理性质和各种力学性能等指标。"

三、判断题

5.

一般情况下，从拉深变形的特点考虑，拉深的凹模的圆角表面粗糙度小。

A.正确

B.错误

A

解析:一般情况下，从拉深变形的特点考虑，拉深的凹模的圆角表面粗糙度小，该说法/*正确*/。

第九十七课时

一、单选题

1.

化学成分分析是对模具钢材进行最基本、最常用的检测方法之一，下列属于常用的化学成分分析方法的是（ ）。

A.超声波检测

B.光电发射法

C.金相显微分析

D.冲击试验

B

解析:常用的化学成分分析方法包括光谱法、/*光电发射法*/和荧光法等。

2.

对于模具钢材，（ ）可以用来评估其抗压能力和耐磨性。

A.硬度测试

B.冲击试验

C.超声波检测

A

解析:冲击试验是评估材料韧性和抗冲击性能的方法之一。对于模具钢材，/*冲击试验*/可以用来判断其抗冲击能力和断裂韧性。

二、多选题

3.

关于拉延模导向，以下说法正确的是（ ）。

A.外导向是指压边圈和凹模之间的导向

B.内导向是指压边圈和凸模之间的导向

C.内导方式的模具比较大

D.外导方式的模具平稳性比较好

A,B,D

解析:拉延模的导向根据不同的分模线形状、模具的功能、拉延的行程、模具的大小等，可进行不同的选择。下模与压板的导向方式根据分模线形式，拉延的行程，模具的大小可分为内导和外导。/*外导向是指压边圈和凹模之间的导向，内导向是指压边圈和凸模之间的导向，外导方式的模具平稳性比较好,但是模具会比较大。内导方式的模具比较小，但是平稳性不是很好*/。

4.

焊接裂纹是焊接件中最常见的一种严重缺陷，按照形成的条件可分为（ ）。

A.热裂纹

B.冷裂纹

C.再热裂纹

D.层状撕裂

A,B,C,D

解析:焊接裂纹是焊接件中最常见的一种严重缺陷。在焊接应力及其他致脆因素共同作用下，焊接接头中局部地区的金属原子结合力遭到破坏而形成的新界面所产生的缝隙。它具有尖锐的缺口和大的长宽比的特征，按照形成的条件可分为/*热裂纹、冷裂纹、再热裂纹和层状撕裂*/等四类。

三、判断题

5.

空洞是毛坯中经常出现的问题之一，通常是由于热加工、冲压、热处理等工艺操作不当导致的。

A.正确

B.错误

A

解析:空洞是毛坯中经常出现的问题之一，通常是由于热加工、冲压、热处理等工艺操作不当导致的，该说法/*正确*/。

第九十八课时

一、单选题

1.

（ ）是将金属缓慢加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却的一种金属热处理工艺。

A.正火

B.退火

C.回火

D.淬火

B

解析:/*退火*/是将金属缓慢加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却的一种金属热处理工艺。

2.

大型覆盖件拉深后零件翘曲，形状不稳定，有砰砰声，其原因可能是（     ）。

A.压边力过大

B.零件或局部材料变形程度太小

C.采用了刚性大的材料

B

解析:大型覆盖件拉深后零件翘曲，形状不稳定，有砰砰声，其原因可能是/*零件或局部材料变形程度太小*/。

二、多选题

3.

退火的目的在于（ ）。

A.改善或消除钢铁在铸造、锻压、轧制和焊接过程中所造成的各种组织缺陷以及残余应力，防止工件变形、开裂

B.软化工件以便进行切削加工

C.细化晶粒，改善组织以提高工件的机械性能

D.为最终热处理（淬火、回火）作好组织准备

A,B,C,D

"解析:退火的目的在于：

① /*改善或消除钢铁在铸造、锻压、轧制和焊接过程中所造成的各种组织缺陷以及残余应力，防止工件变形、开裂*/；

② /*软化工件以便进行切削加工*/；

③ /*细化晶粒，改善组织以提高工件的机械性能*/；

④ /*为最终热处理（淬火、回火）作好组织准备*/。"

4.

常见的毛坯缺陷有哪些？

A.空洞

B.裂纹

C.气孔

D.过热

E.毛刺

A,B,C,D,E

"解析:常见的毛坯缺陷包括：

1./*空洞*/：空洞是毛坯中经常出现的问题之一，通常是由于热加工、冲压、热处理等工艺操作不当导致的。空洞会对零件的强度产生直接影响，请注意检查并修复；

2./*裂纹*/：裂纹多由锻造、锻打、弯曲等工艺引起。毛坯裂纹会直接导致零件裂断，建议执行非破坏性检查；

3./*气孔*/：气孔常常与钢水发生反应而造成，通常出现在不规则表面。这种缺陷绝不能忽视，需要进行检查、清扫、打磨和修补；

4./*过热*/：这种毛坯缺陷通常是由于热处理、热加工、热滚或其他处理过程中产生的。过热还可能导致许多其它缺陷；

5./*毛刺*/：毛坯顶部可能会有毛刺，对于有严格外观要求的零件尤其重要，应该对其进行清理。"

三、判断题

5.

压料力的选择应在保证变形区不起皱的前提下，尽量选用小的压料力。

A.正确

B.错误

A

解析:压料力的选择应在保证变形区不起皱的前提下，尽量选用小的压料力，该说法/*正确*/。

第九十九课时

一、单选题

1.

凸凹模在下模部分的叫倒装式复合模，凸凹模在上模部分的叫正装式复合模，其中（ ）多一套打件装置。

A.倒装式复合模

B.正装式复合模

B

解析:凸凹模在下模部分的叫倒装式复合模，凸凹模在上模部分的叫正装式复合模，其中/*正装式复合模*/多一套打件装置。

2.

在冲压工艺中，板料应力是因超过（ ）而产生塑性变形。

A.弹性极限

B.屈服极限

C.强度极限

D.塑性极限

B

解析:板料在冲压力作用下，变形部分的应力超过材料的/*屈服极限σs*/,但未达到其强度极限σb，使材料产生塑性变形，从而成形工件。

二、多选题

3.

下列措施不可能造成冲压件表面拉伤的是（ ）。

A.拉伸间隙均匀

B.模具或板料不清洁

C.扩大压边力的调节范围

D.凹模硬度太大，板料上有油

A,C,D

解析:冲压件加工时， 冲压件表面出现拉痕的原因有以下几种： 1.凸凹模表面有尖利的压伤。2.冲压件加工时，凸凹模之间的间隙过小或间隙不均匀。3.凹模圆角表面粗糙。4./*冲压时由于冲模工作表面或者材料表面不清洁而进入杂物，从而压伤了工作表面*/。

4.

卸料装置主要由（ ）所组成。

A.卸料板

B.弹性元件

C.卸料螺钉

D.辅助导向零件

A,B,C,D

解析:卸料装置主要由/*卸料板、弹性元件、卸料螺钉和辅助导向零件*/所组成。

三、判断题

5.

弹性压料装置中，橡胶压料装置的压料效果最好。

A.正确

B.错误

B

解析:弹性压料装置中，压料效果最好的是/*气垫式压料装置*/。

第一百课时

一、单选题

1.

以下不属于成形工序的是（ ）。

A.拉深

B.翻边

C.整形

D.冲孔

D

解析:冲压主要是按工艺分类，可分为分离工序和成形工序两大类。其中成形工序包括：弯曲、卷圆、扭曲、/*拉深*/、变薄拉深、/*翻边*/（孔的翻边、外缘翻边）、缩口、扩口、起伏、卷边、涨形、旋压、/*整形*/、校平、压印、挤压（正挤压、反挤压、复合挤压）。/*冲孔属于分离工序（冲裁工序）*/。

2.

由于级进模的生产效率高，便于操作，但轮廓尺寸大，制造复杂，成本高，所以一般适用于（ ）冲压件的生产。

A.大批量、小型

B.小批量、中型

C.小批量、大型

D.大批量、大型

A

解析:由于级进模的生产效率高，便于操作，但轮廓尺寸大，制造复杂，成本高，所以一般适用于/*大批量、小型*/冲压件的生产。

二、多选题

3.

冲床的种类依滑块运动方式分类有（ ）等几种。

A.单动

B.复动

C.三动

A,B,C

解析:依滑块运动方式分类有/*单动、复动、三动*/等冲床,目前使用最多为一个滑块之单动冲床,复动及三动冲床主要使用在汽车车体及大型加工件的引伸加工,其数量非常少。

4.

在零件加工过程中用作定位、检测及组装的基准称为工艺基准，它包括（ ）。

A.定形基准

B.定位基准

C.测量基准

D.装配基准

B,C,D

解析:在零件加工过程中用作定位、检测及组装的基准称为工艺基准，它包括/*定位基准、测量基准和装配基准*/三种。

三、判断题

5.

拉深模根据工序组合情况不同，可分为有压料装置的拉深模和无压料装置的拉深模。

A.正确

B.错误

B

解析:拉深模根据工序组合可分为单工序拉深模、复合工序拉深模、连续工序拉深模；根据压料情况可分为有压边装置和无压边装置拉深模。该说法/*错误*/。

第一百零一课时

一、单选题

1.

伸展材料有热处理合金与非热处理合金之区别，主要在于（ ）的方法不同。

A.控制材料高度

B.控制材料外观

C.控制材料强度

D.控制材料温度

C

解析:伸展材料有热处理合金与非热处理合金之区别，主要在于/*控制材料强度*/的方法不同。

2.

冲压机床用电可对人体造成致命伤害，它的电压一般为（ ）。

A.220V

B.360V

C.380V

D.520V

C

解析:冲压机床用电可对人体造成致命伤害，它的电压一般为/*380V*/。

二、多选题

3.

实现冲压作业的安全必须在危险区域装有安全防护装置，目前常用的安全防护装置有（ ）。

A.自动启停装置

B.安全启动装置

C.机械防护装置

D.自动保护装置

B,C,D

解析:目前常用的实现冲压作业安全的防护装置有：/*安全启动装置、机械防护装置和自动保护装置*/。

4.

冲压模具中的支撑零件主要包括（ ）。

A.上模座下模座的平行度

B.下模座

C.固定板

D.模柄

A,B,C,D

解析:支撑零件将工作零件、定位零件、压料卸料零件、导向零件等各类零件连接和固定于一定的部位上，或将冲模与压力机连接，它是冲模的基础零件。主要包括/*上模座、下模座、固定板、垫板、模*/柄等。

三、判断题

5.

用模具将平板毛坯冲压成形为任意形状的开口空心件的冲压工艺叫冲孔。

A.正确

B.错误

B

解析:用模具将平板毛坯冲压成形为任意形状的开口空心件的冲压工艺叫/*拉深*/，该说法/*错误*/。

第一百零二课时

一、单选题

1.

（ ）是通过观察和分析材料的显微结构来评估材料质量的方法。

A.超声波检测

B.化学成分分析

C.金相显微分析

D.硬度测试

C

解析:/*金相显微分析*/是通过观察和分析材料的显微结构来评估材料质量的方法。对于模具钢材，金相显微分析可以用来确定晶粒尺寸、组织均匀性和非金属夹杂物等。

2.

Cr12材料的耐磨性（ ）。

A.好

B.差

C.无法判断

D.以上都不对

A

解析:Cr12钢材是应用广泛的冷作模具钢，具有高强度、较好的淬透性和/*良好的耐磨性*/，但冲击韧性差。

二、多选题

3.

立体划线工具除平面划线常用工具外，还有（  ）。

A.划线平台

B.游标高度尺

C.划线盘

D.夹持工具

A,B,C,D

解析:立体划线工具除平面划线常用工具外，还有/*划线平台、游标高度尺、划线盘，以及夹持工具、辅助工具等*/。

4.

弯曲变形过程大致可以分为（ ）阶段。

A.弹性变形

B.塑性变形

C.校正弯曲

D.随意变形

A,B,C

解析:整个弯曲变形过程大致可以分为两个阶段，即/*“自由弯曲阶段”*/和/*“校正弯曲阶段”*/。/*自由弯曲阶段又可分为“弹性变形阶段”和“塑性变形阶段”*/，这两个变形阶段是以坯料变形区内、外表面的应力分量是否满足塑性条件而区分的。校正弯曲阶段是当凸模、板料、与凹模三者之间完全压合之后，再对弯曲件增加一定的压力而达到校正作用的阶段。

三、判断题

5.

成形极限是指板料成形过程中能达到的最小变形程度。

A.正确

B.错误

B

解析:成形极限是指板料成形过程中能达到的/*最大*/变形程度。

第一百零三课时

一、单选题

1.

碳的质量分数不大于0.25%的钢称为（ ）。

A.高碳钢

B.低碳钢

C.中碳钢

D.铸铁

B

解析:碳的质量分数不大于0.25%的钢称为/*低碳钢*/。

二、多选题

2.

板料在进行各种冲压成形时，可以把变形毛坯分为（ ）。

A.变形区

B.固定区

C.不变形区

A,C

解析:板料在进行各种冲压成形时，可以把变形毛坯分为/*变形区*/和/*不变形区*/。

3.

降低冲裁力的方法有几种？

A.斜刃口冲裁

B.阶梯式凸模冲裁

C.将板料制成开口空心件

D.坯料加热冲裁

A,B,D

解析:降低冲裁力的方法有三种：/*（1）斜刃口冲裁（2）阶梯式凸模冲裁（3）坯料加热冲裁。*/

4.

销连接的作用有（ ）。

A.定位作用

B.联接作用

C.保险作用

D.固定作用

A,B,C

解析:销是标准件，可用来作为/*定位零件*/，用以确定零件间的相互位置；也可起/*联接作用*/，以传递横向力或转矩；或/*作为安全装置中的过载切断零件*/。销可以分为圆柱销、圆锥销和异形销等。

三、判断题

5.

当作用于毛坯变形内的拉应力的绝对值最大时，在这个方向上的变形一定是伸长变形。

A.正确

B.错误

A

解析:当作用于毛坯变形内的拉应力的绝对值最大时，在这个方向上的变形一定是伸长变形，该说法/*正确*/。

第一百零四课时

一、单选题

1.

下列不属于常用的定位元件的是（ ）。

A.定位销

B.圆柱心轴

C.圆锥心轴

D.支承板

D

解析:常用的定位元件有/*定位销、圆柱心轴、圆锥销、圆锥心轴*/等。

2.

无曲轴式冲床又称（ ）。

A.肘节式冲床

B.摩擦式冲床

C.螺旋式冲床

D.偏心齿轮式冲床

D

解析:无曲轴式冲床又称/*偏心齿轮式冲床*/。偏心齿轮式冲床构造的轴刚性、润滑、外观、保养等方面优于曲轴构造,缺点则是价格较高。行程较长时,偏心齿轮式冲床较为有利。

二、多选题

3.

用来确定生产对象上几何要素间的几何关系所依据的那些（ ），称为基准。

A.点

B.线

C.面

D.体

A,B,C

解析:基准是用来确定生产对象上几何关系所依据的/*点、线、面*/，也就是说基准就是起始的点、线、面。

4.

铸铁平台平板按用途可分为（ ）。

A.检修平板

B.划线平板

C.研磨平板

D.支承平板

A,B,C

解析:铸铁平台平板按用途可分为：/*铸铁检修平板*/、/*划线平台*/、丈量平台、焊接平台、铆焊平台、T型槽装配平台、电机试验平台、/*研磨平台*/等。

三、判断题

5.

需要多次拉深的零件，在保证必要的表面质量的前提下，应允许内、外表面存在拉伸过程中可能产生的痕迹。

A.正确

B.错误

A

解析:需要多次拉深的零件，在保证必要的表面质量的前提下，应允许内、外表面存在拉伸过程中可能产生的痕迹，该说法/*正确*/。

第一百零五课时

一、单选题

1.

在冷冲压加工中，将材料（金属或非金属）加工成零件（或半成品）的一种特殊工艺装备，称为（ ）。

A.冲压模具

B.冲裁模

C.单工序模

D.级进模

A

解析:在冷冲压加工中，将材料（金属或非金属）加工成零件（或半成品）的一种特殊工艺装备，称为/*冷冲压模具（俗称冷冲模）*/。

2.

通常情况下，拉延模的压料面间隙（ ）模具的型面间隙，

A.大于

B.等于

C.小于

D.大于等于

C

解析:通常情况下，拉延模的压料面间隙/*小于*/模具的型面间隙，

二、多选题

3.

冷冲压工序分为（ ）。

A.分离工序

B.拉深

C.塑性变形工序

D.弯曲

A,C

解析:冷冲压工序分为/*分离工序、塑性变形工序*/两大类。

4.

大型覆盖件拉延时出现零件刚性差、弹性畸变的原因可能是（ ）。

A.压边力不够

B.毛坯尺寸过小

C.拉延筋小或布置不当

D.材料塑性变形和加硬化不足

A,B,C,D

解析:大型覆盖件拉延时出现零件刚性差、弹性畸变的原因可能是：/*1、压边力不够；2、毛坯尺寸过小；3、拉延筋小或布置不当；4、材料塑性变形和加硬化不足。*/

三、判断题

5.

所谓等面积原则，即坯料面积等于成品零件的表面积。

A.正确

B.错误

A

解析:所谓等面积原则，即坯料面积等于成品零件的表面积，该说法/*正确*/。

第一百零六课时

一、单选题

1.

板料拉伸成形时，增大压边力会使（ ）。

A.拉深力减小

B.拉深力增大

C.拉深力不变

D.以上都不对

B

解析:板料拉深成形时，增大压边力会使/*拉深力增大*/。

2.

连续冲裁排样时，切断工序必须安排在（ ）工位。

A.最后

B.中间

C.第一个

D.第二个

A

解析:连续冲裁排样时，切断工序必须安排在/*最后*/工位。

二、多选题

3.

无机粘结具有（ ）的优点。

A.良好的导电性能

B.可承受较大的冲击负荷

C.强度高

D.使用方便

C,D

解析:无机胶粘剂具有/*粘接强度高*/，固化收缩率小，耐久性优良，价格低廉，无污染，制备工艺简单，生产周期短，/*使用方便*/，是一种大量应用且有发展前途的胶粘剂，但存在耐酸碱性和耐水性差、脆性大、不耐冲击等一系列不足。

4.

衡量金属材料在交变载荷和冲击载荷作用下的指标有（ ）。

A.疲劳强度

B.冲击韧性

C.应力强度

A,B

解析:金属的机械性能主要包括强度、硬度、塑性、韧性、疲劳强度等指标。 其中衡量金属材料在静载荷下机械性能的指标有强度、 硬度、塑性、疲劳强度。 衡量金属材料在交变载和冲击载荷作用下的指标有/*疲劳强度和冲击韧性*/。

三、判断题

5.

螺旋式冲床与齿条式冲床有几乎相同的特性,其特性与液压冲床之特性大致相同。

A.正确

B.错误

A

解析:螺旋式冲床与齿条式冲床有几乎相同的特性,其特性与液压冲床之特性大致相同，该说法/*正确*/。

第一百零七课时

一、单选题

1.

定形性是指零件脱模后保持其在模内既得形状的能力，影响零件定形性的主要因素是（ ）。

A.加工硬化

B.回弹

C.材料屈服强度

D.材料抗拉强度

B

解析:定形性是指冲压成形制件脱模后抵抗回弹，保持其在模内既得形状和尺寸的能力。在影响定形性的诸多因素中，/*回弹是最主要的因素*/，而回弹值的大小与材料的屈服极限、硬化指数、弹性模量等均有关。

2.

提高冲压产品的质量和精度，除尽快提高普通冲模的精度和压力机的精度外，还应（ ）。

A.尽快发展精密冲裁技术

B.增加冲压工作人员的数量

C.增长冲压作业时间

D.无法判断

A

解析:提高冲压产品的质量和精度，除尽快提高普通冲模的精度和压力机的精度外,还应/*尽快发展精密冲裁技术*/。

二、多选题

3.

滚弯圆筒时可能出现的缺陷有哪几种？

A.歪扭

B.曲率过大

C.断面变形

D.中间鼓形

A,B,D

解析:滚弯圆筒时可能出现的缺陷有/*歪扭，曲率不等，曲率过大，中间鼓形*/等。

4.

设计方面可能引起结构件变形的因素有哪些？

A.结构的合理性

B.焊缝的位置

C.焊接的坡口形式

D.焊接顺序

A,B,C

解析:设计方面可能引起结构件变形的因素有/*结构的合理性，焊缝的位置，焊接的坡口形式*/等。

三、判断题

5.

拉深的变形程度大小可以用拉深件的高度与直径的比值来表示，也可以用拉深后的圆筒形件的直径与拉深前的坯料（工序件）直径之比来表示。

A.正确

B.错误

A

解析:拉深的变形程度大小可以用拉深件的高度与直径的比值来表示，也可以用拉深后的圆筒形件的直径与拉深前的坯料（工序件）直径之比来表示，该说法/*正确*/。

第一百零八课时

一、单选题

1.

伸长率反映了材料塑性的大小，伸长率越大，材料的塑性（ ）。

A.越大

B.越小

A

解析:伸长率反映了材料塑性的大小，伸长率越大，材料的塑性/*越大*/。

2.

由于凹凸模间隙的存在，冲孔件的小端尺寸等于（ ）尺寸。

A.凹模

B.上模

C.凸模

D.下模

C

解析:由于凸模、凹模之间存有间隙，使得落下的料或冲出的孔都会带锥度，且落料件的大端尺寸等于凹模尺寸，而冲孔件的小端尺寸则等于/*凸模*/尺寸。

二、多选题

3.

焊缝和焊缝附近金属的收缩主要表现在哪几个方向上的收缩？

A.纵向

B.横向

C.无规律

A,B

解析:焊缝和焊缝附近金属的收缩主要表现在/*纵向和横向*/两个方向上的收缩。

4.

影响材料冲压的因素有哪些？

A.弹性

B.塑性

C.硬度

D.材料的表面状态质量

E.材料的厚度公差

A,B,C,D,E

解析:影响材料冲压的因素有：（1）/*弹性*/；（2）/*塑性*/；（3）/*硬度*/；（4）/*材料的表面状态质量*/；（5）/*材料的厚度公差*/。

三、判断题

5.

塑性变形可能出现九种主应力状态。

A.正确

B.错误

A

解析:塑性变形可能出现九种主应力状态，该说法/*正确*/。

第一百零九课时

一、单选题

1.

冲压时，材料在弯曲过程中，外层受（ ），内层受（ ）。

A.拉伸，挤压

B.拉伸，拉伸

C.挤压，拉伸

D.挤压，挤压

A

解析:材料在弯曲过程中，/*外层受拉伸，内层受挤压*/，在其断面上必然会有一个既不受拉，又不受压的过渡层，应力几乎等于零，这个过渡层称为材料的中性层。

2.

钢板较薄，焊缝处于钢板中部的位置时，则焊后常发生怎样变形？

A.拉伸变形

B.弯曲变形

C.波浪变形

D.扭转变形

C

解析:钢板较薄，焊缝处于钢板中部的位置时，则焊后常发生/*波浪变形*/。

二、多选题

3.

常见的可拆连接有（ ）连接。

A.螺纹连接

B.平面连接

C.插销连接

D.弹簧连接

A,C,D

解析:可拆卸结构的连接方式是指连接件可以在不破坏连接件本身的情况下进行拆卸和组装。这种连接方式通常采用/*螺纹连接*/、卡扣连接、/*插销连接*/、/*弹簧连接*/等方式。

4.

常见的焊缝缺陷包括（ ）。

A.咬边

B.焊瘤

C.烧穿

D.裂纹

A,B,C,D

"解析:焊接缺陷按其在焊缝中的位置，可分为内部缺陷和外部缺陷两大类。

外部缺陷：位于焊缝的外表面，直接就能看到。外部缺陷主要包括焊缝尺寸不符合要求、/*咬边*/、/*焊瘤*/、塌陷、表面气孔、/*表面裂纹*/、/*烧穿*/等。

内部缺陷：主要包括未焊透、内部气孔、/*内部裂纹*/、夹渣等。内部缺陷位于焊缝内部须用无损探伤法或用破环性试验才能发现。"

三、判断题

5.

材料的成形质量好，其成形性能一定好。

A.正确

B.错误

B

解析:板料成形性能是一项复杂的特性，因为它是与非常复杂的成形环境相关的。一般来说，板料成形性能依赖于压力、拉力、拉伸速率、温度这些与金属抵抗伸长断裂有关的因素，金属材料的尺寸、形状、第二相微粒的分布状况等对其性能影响也很大。板料成形过程不是稳定不变的，而是一个逐步变化的过程。材料的成形质量好，其成形性能不一定好，故该说法/*错误*/。

第一百一十课时

一、单选题

1.

为了保证冲压过程顺利进行，必须保证该道冲压工序中变形的区域为（ ）。

A.已变形区

B.强区

C.传力区

D.弱区

D

解析:为了保证冲压过程的顺利进行，必须保证该道冲压工序中变形的区域为/*弱区*/。

2.

行程较大时，应使工艺力曲线位于压力机滑块的许用负荷曲线（ ）。

A.之下

B.之上

C.重合

A

解析:拉深时，对于单动压力机，除了使其公称压力大于工艺力以外，还必须注意，当拉深行程较大，尤其落料拉深复合时，应使工艺力曲线位于压力机滑块的许用负荷曲线/*之下*/。

二、多选题

3.

下模板的作用包括（ ）。

A.放置凹模镶件，保证位置的精确性

B.固定各冲头、镶件

C.承受冲剪时的旁侧力

D.将上模固定于冲床上

A,C

解析:下模板的作用包括：/*1.放置凹模镶件，保证位置的精确性；2.承受冲剪时的旁侧力。*/

4.

拉延时零件表面有划伤，“橘皮纹”或滑移带压料面或凹模圆角光洁度不够的原因可能是（ ）。

A.压料面或凹模圆角光洁度不够

B.板料晶粒过小

C.拉延方向选择不当，板料在凹模上有相对移动

D.模具间隙过大

A,C

"解析:拉延时零件表面有划伤，“橘皮纹”或滑移带压料面或凹模圆角光洁度不够的原因可能是：

1、/*压料面或凹模圆角光洁度不够*/；

2、镶块的接缝过大；

3、板料表面划痕；

4、/*板料晶粒过大*/；

5、板料屈服极限不均匀；

6、毛坯表面、模具工作部分或润滑油中有杂物；

7、模具硬度差，有金属粘附现象；

8、/*模具间隙过小或不均匀*/；

9、/*拉延方向选择不当，板料在凹模上有相对移动*/。"

三、判断题

5.

热处理退火可以消除加工硬化（冷作硬化）。

A.正确

B.错误

A

解析:热处理退火可以消除加工硬化（冷作硬化），该说法/*正确*/。

第一百一十一课时

一、单选题

1.

冲裁件之间及冲裁件与条料侧边之间留下的余料称作（ ）。

A.搭边

B.落料

C.压边

D.塑性

A

解析:冲裁件之间及冲裁件与条料侧边之间留下的余料称作/*搭边*/。

2.

拉深系数越（ ），材料拉深变形程度越大。

A.越大

B.越小

B

解析:拉深系数/*越小*/，材料拉深变形程度越大。

二、多选题

3.

模具上有哪些标示？

A.模具号

B.制件号

C.模具工序

D.部分顶杆布置图

A,B,C,D

解析:模具上的标示有：/*模具号*/、/*制件号*/、/*模具工序*/、上模重量、总重量、/*部分顶杆布置图*/及顶出高度等。

4.

属于板料塑性弯曲的变形特点是（ ）。

A.中性层内移

B.变形区板料厚度变厚

C.变形区材料变长

D.细长的板料产生翘曲，窄板产生剖面畸变

A,C,D

"解析:板料塑性弯曲的变形特点是：

（1）中性层内移；

（2）变形区板料的厚度/*变薄*/；

（3）变形区板料长度增加；

（4）对于细长的板料，纵向产生翘曲，对于窄板，剖面产生畸变。"

三、判断题

5.

屈强比越小，则金属的成形性能越好。

A.正确

B.错误

A

解析:屈强比越小，则金属的成形性能越好，该说法/*正确*/。

第一百一十二课时

一、单选题

1.

以下不属于紧固零件的是（ ）。

A.侧刃

B.螺栓

C.螺钉

D.圆销

A

解析:紧固零件主要用来紧固、连接各冲模零件，如各种/*螺栓、螺钉、圆销*/等。侧刃属于定位零件的一种。

2.

冲裁力是指材料分离时的（ ）。

A.材料的最小抗剪能力

B.材料的最小抗弯能力

C.材料对公模的最大抵抗力

D.材料最大屈服极限

C

解析:冲裁力是指冲压时/*材料对公模的最大抵抗力*/。冲裁力的大小，主要与材料的性质，厚度和冲件分离的轮廓长度有关。

二、多选题

3.

非传统光整加工包括（ ）等。

A.化学抛光

B.电化学抛光

C.电解研磨

D.超声波加工

A,B,C,D

解析:光整加工是指精加工后，从工件上不切除或只切除极薄的材料层，以降低工件表面粗糙度或强化其表面的加工方法。在模具表面光整加工技术中，主要的可以分为两大部分，即传统光整加工技术和非传统光整加工技术。传统光整加工技术主要是以手工研磨抛光为主和逐渐发展起来的机械光整加工 ；/*非传统光整加工主要包括化学抛光、电化学抛光、电解研磨、电化学机械光整加工、超声波加工、电火花抛光、激光抛光技术以及磁流变抛光等*/。

4.

材质的特征性能属于材料本身固有的性质，下列属于材料的特征性能的有（ ）。

A.热学性能

B.力学性能

C.光学性能

D.热-电转换性能

A,B,C

解析:材料的性能可分为两类，一种是特征性能，属于材料本身固有的性质，包括/*热学性能*/（热容、热导率、熔化热、热膨胀、熔沸点等）、/*力学性能*/（弹性模量、拉伸强度、抗冲强度、屈服强度、耐疲劳强度等）、电学性能（电导率、电阻率、介电性能、击穿电压等）、磁学性能（顺磁性、反磁性、铁磁性）、/*光学性能*/（光的反射、折射、吸收、透射以及发光、荧光等性质）、化学性能（即材料参与化学反应的活泼性和能力，如耐腐蚀性、催化性能、离子交换性能等）。还有一种是功能物性，指在一定条件和一定限度内对材料施加某种作用时，通过材料将这种作用转化为另一形式功能的性质，包括热-电转换性能（热敏电阻、红外探测等）、光-热转换性能（如将太阳光转变为热的平板型集热器）、光-电转换性能（太阳能电池）、力-电转换性能、磁-光转换性能、电-光转换性能、声-光转换性能等。

三、判断题

5.

自动模、多工位级进模对冲压设备的要求是刚性要足够高和精度要足够好，而且滑块要能长期承受较大的侧向力，一旦发生故障，压力机有急停功能。

A.正确

B.错误

A

解析:自动模、多工位级进模对冲压设备的要求是刚性要足够高和精度要足够好，而且滑块要能长期承受较大的侧向力，一旦发生故障，压力机有急停功能，该说法/*正确*/。

第一百一十三课时

一、单选题

1.

工件之间和工件与条（板）料边缘之间存在的搭边，定位需要切除的料边与定位孔，不可避免的料头和料尾等废料，均称为（ ）。

A.结构废料

B.工艺废料

C.生产废料

B

解析:工件之间和工件与条（板）料边缘之间存在的搭边，定位需要切除的料边与定位孔，不可避免的料头和料尾等废料，均称为/*工艺废料*/。由于工件结构形状的需要而产生的废料，称为结构废料，如工件内孔的材料。

2.

拉伸模中压边圈的作用是（ ）。

A.防止工件口缘部分失稳而起皱

B.保证使上、下模的正确运动

C.联接和紧固各类零件

D.定位坯料在模具中的正确位置

A

解析:压边圈是在拉深过程中，/*为防止工件口缘部分失稳而起皱*/，在凹，凸模之间边缘部分设置的圈形压紧装置。

二、多选题

3.

大型覆盖件拉延时出现破裂或裂纹，可以采取（ ）措施？

A.减小压边力

B.加大压边力

C.调整模具间隙

D.改善润滑条件

A,C,D

"解析:大型覆盖件拉延时出现破裂或裂纹，可以：

1、/*调节外滑块，减小压边力*/；

2、/*调整模具间隙*/；

3、改变拉延筋的数量和位置；

4、加大凹模或拉延筋的圆角半径；

5、提高压料面的光洁度；

6、/*改善润滑条件*/；

7、调换原材料；

8、加工艺缺口或工艺孔；

9、修正毛坯尺寸或形状。"

4.

质量特性一般包括（ ）等方面。

A.性能

B.可靠性

C.安全性

D.使用寿命

A,B,C,D

解析:质量特性一般包括/*性能*/、/*可靠性*/、/*安全性*/、/*使用寿命*/、经济性、外观及包装等诸多方面。

三、判断题

5.

离合器的作用是实现工作机构与传动系统的接合与分离；制动器的作用是在离合器断开时使滑块迅速停止在所需要的位置上。

A.正确

B.错误

A

解析:离合器的作用是实现工作机构与传动系统的接合与分离；制动器的作用是在离合器断开时使滑块迅速停止在所需要的位置上，该说法/*正确*/。

第一百一十四课时

一、单选题

1.

工件弯曲时应使弯曲线与纤维方向（ ）。

A.平行

B.垂直

C.夹一定的角度

B

解析:加工弯曲工件时，应尽量使弯曲线与板料纤维方向/*垂直*/。

2.

（ ）是驱动器装在上模，而滑块和导向座装在下模的一种冲压加工形式。

A.鏂滄

B.吊楔

A

解析:/*斜楔就是驱动器装在上模，而滑块和导向座装在下模的一种冲压加工形式*/；吊楔就是驱动器在下模，而滑块和导向装置在上模的一种冲压加工形式。

二、多选题

3.

扭曲变形是由于焊接时（ ）和（ ）不合理而引起的。

A.焊接顺序

B.焊接方向

C.焊接温度

D.焊接工艺

A,B

解析:扭曲变形是指没有进行对称焊接，造成整体焊缝在纵向和横向的应力与变形上的不对称而引起的变形。一般是由于焊接时/*焊接顺序*/和/*焊接方向*/不合理而引起的。

4.

拉延过程中采用拉延油的目的有哪些？

A.降低材料与模具间的摩擦系数

B.提高材料的变形程度

C.保证了冲压件表面质量

D.提高凸、凹模的寿命

A,B,C,D

"解析:坯料在拉延时，有时需要对其润滑，其目的有以下几个方面：

⑴ /*降低材料与模具间的摩擦系数*/，从而使拉延力降低。经验证明：有润滑与无润滑相比，拉延力可降低30%左右；

⑵ /*提高材料的变形程度*/，降低了极限拉深系数，从而减少了拉深次数；

⑶ 润滑后的冲模，易从冲模中取出冲压件；

⑷ /*保证了冲压件表面质量*/，不致使表面擦伤；

⑸ /*提高凸、凹模的寿命*/。"

三、判断题

5.

当工序较多时，一般将分离工序安排在前，如冲孔、切口、切槽；接着安排弯曲拉伸、拉伸等成型工序。精度要求高的，在拉伸之后要进行整形。

A.正确

B.错误

A

解析:当工序较多时，一般将分离工序安排在前，如冲孔、切口、切槽；接着安排弯曲拉伸、拉伸等成型工序。精度要求高的，在拉伸之后要进行整形。该说法/*正确*/。

第一百一十五课时

一、单选题

1.

（ ）的主要作用是防止模具弹性元件长期受压而失效和防止刃口长期接触影响刃口的寿命。

A.安全侧销

B.上下料架

C.存放限制器

D.起重棒

C

解析:/*存放限制器*/的主要作用是防止模具弹性元件长期受压而失效和防止刃口长期接触影响刃口的寿命。（一般采用聚氨脂橡胶）

2.

钢丝弹簧、聚氨脂橡胶弹簧等属于（ ）零件，主要是利用其弹力起到卸、退料的作用。

A.紧固零件

B.支持零件

C.导向零件

D.缓冲零件

D

解析:/*缓冲零件*/如钢丝弹簧、聚氨脂橡胶弹簧等，主要是利用其弹力起到卸、退料的作用。

二、多选题

3.

以下属于冷冲压生产优点的是（ ）。

A.操作简单

B.高生产率

C.材料利用率高

D.冲压出的制品零件具有较低的尺寸精度

A,B,C

"解析:冷冲压加工与其他加工方法相比，无论在技术上或是经济效果上，都有很多优点：

⑴ /*冷冲压是一种高效（即高生产率）低耗（即材料利用率高）的加工方法*/：冷冲压工艺，适用于较大批量零件生产，便于实现机械化与自动化，有较高的生产效率。同时，冷冲压不仅能努力做到少废料和无废料生产，而且即使有边角余料，也可以充分利用，使之不致造成浪费；

⑵ 压力机简单冲压下，可以获得用其他加工工艺难以加工的各种形状复杂的零件；

⑶ /*操作简单*/，便于组织生产。在大批量生产条件下，冲压件的成本较低；

⑷/* 冲压出的制品零件，一般不需做进一步机械加工，具有较高的尺寸精度*/；

⑸ 冲压件有较好的互换性，冲压加工稳定性好，同一批冲压件可相互调换使用，不影响装配和产品性能；

⑹ 由于冲压件大多用板材作材料，所以它的表面质量较好，为后续的表面处理工序（如电镀、喷漆等）提供了方便条件；

⑺ 冲压加工可在耗费不大情况下，能获得强度高、刚度大而重量轻的零件。"

4.

工件表面产生严重拉痕的原因说法正确的有（ ）。

A.凹凸模间的间隙过小

B.凹模、压边圈的工作表面不清洁，有污物，毛刺等

C.没能按工艺要求做好润滑工作

D.坯料加热不均匀

A,B,C

"解析:工件表面产生严重拉痕的原因可能是：

1，凸模或凹模表面有尖利的压伤，致使拉伸件表面相应的产生拉痕，此时应将压伤表面进行修磨或抛光即可；

2，/*凸凹模间隙过小或者间隙不均匀*/，使其在拉深时工件表面被刮伤，此时应修整凸凹模间隙直到合适为止；

3，凹模圆角表面粗糙，拉深时工件表面被刮伤，此时应将凹模圆角半径进行修磨打光；

4，/*冲压时由于冲模工作表面或材料表面不清洁而混进杂物从而压伤了工件表面*/，因此在拉料时一定要始终保持凸凹模表面的清洁，坯料拉深前一定要擦拭；

5，当凸凹模硬度低时，其表面附有金属废屑后，也使得拉深工件表面产生拉痕，因此除了增加凸凹模表面的硬度外在拉深时还要时常检查凸凹模表面即使清理完其留下的金属废屑；

6，/*润滑剂质量差*/，也会使拉深件表面粗糙度加大，这时应使用适合于拉深工艺使用的润滑剂，应将润滑剂过滤后再使用，以防止杂质混入而损伤工件表面。"

三、判断题

5.

滑块每分钟行程次数反映了生产率的高低。

A.正确

B.错误

A

解析:滑块每分钟行程次数反映了生产率的高低，该说法/*正确*/。

第一百一十六课时

一、单选题

1.

每个主应力方向与所对应的主应变方向（ ）。

A.一定一致

B.不一定一致

C.一定不一致

B

解析:每个主应力方向与所对应的主应变方向/*不一定一致*/。

2.

当作用于毛坯变形内的拉应力的绝对值最大时，在这个方向上的变形一定是（ ）。

A.弹性变形

B.塑性变形

C.弯曲变形

D.伸长变形

D

解析:当作用于毛坯变形内的拉应力的绝对值最大时，在这个方向上的变形一定是/*伸长变形*/。

二、多选题

3.

冲压所用的材料必须具有（ ）冲压性能。

A.便于加工

B.便于提高生产效率

C.对模具的损耗及磨损要低

D.减小金属的塑性

A,B,C

"解析:冲压材料必须具有以下的冲压性能：

⑴ 冲压材料必须/*便于加工*/，容易得到高质量和高精度的冲压件；

⑵ 冲压材料应/*便于提高生产效率*/，即一次冲压工序的极限变形程度和总的极限变形程度要足够大；

⑶ 材料/*对模具的损耗及磨损要低*/，并且不易出现废品。"

4.

模具制造的特点是（ ）。

A.制造质量要求高

B.加工难度高

C.材料硬度高

D.单件、成套性生产

A,B,C,D

"解析:近年来，我国模具制造水平不断上升，正逐步向机械化、精密化和自动化的高技术密集型产业发展，其主要特点有以下几种：

（1）/*模具制造质量要求高*/：制造业的发展使得许多产品零件对模具质量要求非常高，包括模具配件的尺寸精度、形状精度、加工精度)表面粗糙度等，并且要求模具的使用寿命要长；

（2）/*模具制造材料硬度高*/：模具是用来制作成型物品的工具，对材料的硬度要求比配件硬度更高，一般均为淬火合金钢或硬质合金，采用非传统方法加工；

（3）/*模具制造加工难度高*/：模块作为模具型腔的承载体，一般由动、定模及型芯等组成，以二维或三维复杂曲面为主。一般的切削加工只适合于加工简单的几何形状，所以模具制造的加工难度很高，对于精度也不容易保证；

（4）模具制造生产周期短：由于产品更新换代和市场竞争的激烈加剧，模具制造就必须缩短生产周期，采用快速成型技术生产模具比传统方法可缩短三分之二的时间周期；

（5）/*单件、成套性生产*/：因模具生产制品具有复制性，模具制造一般为单件生产，即只能生产某一特定形状、尺寸和精度的制件。对一个制件进行生产的时候，需要使用多副模具来完成加工。各副模具之间相互牵连，要考虑各套模具之间的衔接性。"

三、判断题

5.

落料件比冲孔件精度高一级。

A.正确

B.错误

B

解析:冲裁件的精度要求，应在经济精度范围内，对于普通冲裁件，其经济精度不高于IT11，/*冲孔件比落料件高一级*/，该说法/*错误*/。

第一百一十七课时

一、单选题

1.

如果焊缝角变形沿长度方向分布均匀,焊件的纵向有错边,或装配不良,施焊顺序不合理,致使焊缝纵向收缩和横向收缩没有一定的规律,会引起构件的（ ）。

A.波浪变形

B.角变形

C.扭曲变形

D.弯曲变形

C

解析:如果焊缝角变形沿长度方向分布均匀,焊件的纵向有错边,或装配不良,施焊顺序不合理,致使焊缝纵向收缩和横向收缩没有一定的规律,会引起构件的/*扭曲变形*/。

2.

r值表示钢板拉伸时，宽度方向与厚度方向应变比之比值。r值（ ），表示钢板越不易在厚度方向变形（越不容易开裂），深冲性越好.

A.越小

B.越大

C.不变

B

解析:r值表示钢板拉伸时，宽度方向与厚度方向应变比之比值。r值/*越大*/，表示钢板越不易在厚度方向变形（越不容易开裂），深冲性越好。

二、多选题

3.

常规的卸料板镶件形式有（ ）。

A.台阶式

B.锁紧式

C.双层式

D.单层式

A,B,C

解析:常规的卸料板镶件形式有/*台阶式、锁紧式、双层式*/，最常用的是台阶式。

4.

下列关于材料力学性能与板料成形性能的关系，正确的是（ ）。

A.屈强比σs/σb越小，板料拉深性能越差

B.塑性应变比γ值越大，板料拉伸性能越好

C.伸长率δ越大，板料的弯曲与内孔翻边性能越好

D.加工硬化指数n值越大，胀形性能越好

B,C,D

解析:关于材料力学性能与板料成形性能的关系：（1）屈强比σs/σb越小，板料拉深性能/*越好*/；（2）塑性应变比γ值越大，板料拉伸性能越好；（3）伸长率δ越大，板料的弯曲与内孔翻边性能越好；（4）加工硬化指数n值越大，胀形性能越好。

三、判断题

5.

随焊电磁感应，它是通过在焊接热源后方同步跟踪电磁感应加热来控制接头的冷却过程，该工艺主要适用于控制焊缝熔合区的裂纹，特别是冷裂纹的形成和扩展。

A.正确

B.错误

A

解析:随焊电磁感应，它是通过在焊接热源后方同步跟踪电磁感应加热来控制接头的冷却过程，该工艺主要适用于控制焊缝熔合区的裂纹，特别是冷裂纹的形成和扩展，该说法/*正确*/。

第一百一十八课时

一、单选题

1.

由于焊缝( )上下不对称，焊缝横向收缩上下不均匀而产生了角变形。

A.坡口形式

B.间隙

C.坡口角度

D.截面形状

D

解析:由于焊接面膨胀受阻，出现了较大的横向压缩性变形。这样，在冷却时就产生了钢板厚度方向上收缩不均匀现象。焊接的一面收缩大，另一面收缩小，/*焊缝截面形状上下不对称*/。 这种在焊后由于焊缝的横向收缩使得两连接件相对角度发生了变化，就叫做角变形。

2.

下列焊接内部质量的主要形状缺陷不包括（ ）。

A.未熔合

B.未焊透

C.裂纹

D.咬边

D

解析:焊接工程上存在的质量缺陷主要包括以下几个方面：凡是肉眼或低倍放大镜能看到的且位于焊缝表面的缺陷，如/*咬边*/（咬肉）、焊瘤、弧坑、表面气孔、夹渣、表面裂纹、焊缝位置不合理等称为/*外部缺陷*/，而必须用破坏性试验或专门的无损检测方法才能发现的内部气孔、夹渣、内部裂纹、未焊透、未熔合等称为内部缺陷。但常见的多是焊后不清理焊渣和飞溅物以及不清理的焊疤。

二、多选题

3.

常见的卷边形式有（ ）。

A.空心卷边

B.夹丝卷边

C.平行卷边

D.垂直卷边

A,B,C

解析:卷边是将板件的边缘卷起来，其目的是增强边缘的刚度和强度。常见的卷边形式有/*空心卷边、夹丝卷边、平行卷边*/三种。

4.

条料切槽或切口的目的是（ ）。

A.形成拉伸毛坯

B.降低制件成本

C.防止条料边缘产生折皱

D.防止材料偏移

A,C

解析:条料切槽或切口的目的，/*一方面是形成拉伸毛坯，有利于拉伸成型；另一方面是防止条料边缘产生折皱，使冲压工艺过程顺利进行*/。

三、判断题

5.

在复合模中，凸凹模的断面形状与工件完全一致。

A.正确

B.错误

A

解析:在复合模中，凸凹模的断面形状与工件完全一致，该说法/*正确*/。

第一百一十九课时

一、单选题

1.

矫正钢材的变形时以（ ）为主。

A.机械矫正

B.拉力矫正

C.手工矫正

D.火焰矫正

D

解析:/*局部加热矫正也称火焰矫正，是矫正钢材变形和结构件变形的一种重要手段*/，局部加热矫正的原理是利用金属材料热胀冷缩的物理特性，具体过程如下：在钢材的变形部位进行局部加热，被加热处的材料受热膨胀，但由于周围没有被加热处温度较低，因此膨胀受到阻碍，膨胀处的材料产生压缩塑性变形。停止加热并冷却后，膨胀处的材料收缩，因而带动钢材产生新的变形。利用并控制由加热-冷却产生的变形与原来存在的变形方向相反，即可抵消原来的变形。

2.

一般来说，胀形破裂总是发生在材料厚度减薄（ ）的部位。

A.最小

B.最大

B

解析:一般来说，胀形破裂总是发生在材料厚度减薄/*最大*/的部位。

二、多选题

3.

影响胀形成形极限的因素有（ ）。

A.材料的延伸率

B.应变硬化指数

C.变形速度

D.板料厚度

E.润滑条件

A,B,C,D,E

解析:影响胀形成形极限的材料因素主要是/*延伸率*/和/*应变硬化指数*/。一般来说，延伸率大，板料破裂前允许的变形程度大，成形极限也大。应变硬化指数n值大，应变硬化能力强，可促使应变分布趋于均匀化，同时还能提高材料的局部应变能力，故成形极限也大。另外，/*润滑条件*/和/*变形速度*/以及/*材料厚度*/对胀形成形极限也有影响。

4.

影响最小弯曲半径的因素有（ ）。

A.弯曲方向

B.板料表面与断面质量

C.材料的力学性能

D.板材厚度

A,B,C,D

解析:影响最小相对弯曲半径的因素主要有/*材料的力学性能*/、弯曲中心角、/*板料表面与断面质量*/、/*板料的厚度*/和/*折弯方向*/等。

三、判断题

5.

复合模所获得的零件精度比级进模低。

A.正确

B.错误

B

解析:复合模所加工的零件的精度高，级进模的精度比不上复合模。级进模的工作效率要比复合模的工作效率要高的多。所以，选择复合模还是选择级进模，要根据产品的精度、批量的大小，来选择合适的模具结构。该说法/*错误*/。

第一百二十课时

一、单选题

1.

（）具有结构复杂、制造难度大、精度高、寿命长和生产率高等特点，是我国重点发展的精密冲模。

A.级进模

B.复合模

C.单工序模

D.传递模

A

解析:/*级进模*/具有结构复杂、制造难度大、精度高、寿命长和生产率高等特点，是我国重点发展的精密冲模。

2.

（ ）是将毛坯或半成品工件按图凸、凹模的形状直接复制成形，而材料本身仅产生局部塑性变形的模具。

A.冲裁模

B.弯曲模

C.拉深模

D.成形模

D

解析:/*成形模*/是将毛坯或半成品工件按图凸、凹模的形状直接复制成形，而材料本身仅产生局部塑性变形的模具。如胀形模、缩口模、扩口模、起伏成形模、翻边模、整形模等。

二、多选题

3.

确定公差带应考虑其（ ）等因素。

A.大小

B.极限

C.形状

D.方向

E.位置

A,C,D,E

解析:确定公差带应考虑其/*大小，形状，方向及位置*/等四个因素。

4.

冲裁可能产生的冲压力有（ ）。

A.冲裁力

B.卸料力

C.推件力

D.顶件力

A,B,C,D

解析:在冲裁过程中，冲压力是指/*冲裁力、卸料力、推件力和顶件力*/的总称。

三、判断题

5.

连杆式冲床的特征是以制作适当的凸轮形状,以便容易地得到所要的滑块运动曲线。

A.正确

B.错误

B

解析:在滑块驱动机构上使用凸轮机构之冲床称为/*凸轮冲床*/。这种冲床的特征是以制作适当的凸轮形状,以便容易地得到所要的滑块运动曲线。但因凸轮机构之性质很难传达较大的力量,所以这种冲床能力很小。该说法/*错误*/。

第一百二十一课时

一、单选题

1.

一般在制造凹曲线弯曲零件时，为防止裂纹，可用木锤在（ ）上锤放。

A.厚塑料

B.木墩

C.铁跕

B

解析:拉薄放边是用木锤或铁锤将板料一边在/*木墩*/上锤放，利用木墩的弹性，使材料伸展拉长。这种方法一般在制作凹曲线弯边零件时采用。为防止裂纹，可事先用此法放展毛料，后弯制弯边，这样交替进行，再结合其他方法制成符合要求的放边形状，完成制作。

2.

制件上孔的位置精度要求高时，在不影响凹模强度的前提下，尽量在（ ）冲出，以保证制件质量。

A.同一工位

B.不同工位

C.相邻工位

A

解析:制件上孔的位置精度要求高时，在不影响凹模强度的前提下，尽量在/*同一工位*/冲出，以保证制件质量。

二、多选题

3.

强度是金属材料在外力作用下抵抗变形和断裂的能力。（ ）是极为重要的强度指标，是金属材料选用的重要依据。

A.屈服强度

B.抗压强度

C.抗拉强度

D.抗弯强度

A,C

解析:强度是金属材料在外力作用下抵抗变形和断裂的能力。/*屈服强度、抗拉强度*/是极为重要的强度指标，是金属材料选用的重要依据。

4.

冲压材料是影响零件质量和模具寿命的重要因素。目前，可冲压的材料有（ ）。

A.低碳钢

B.不锈钢

C.铝及铝合金

D.铜及铜合金

A,B,C,D

解析:冲压材料是影响零件质量和模具寿命的重要因素。目前,可冲压的材料有/*低碳钢、不锈钢、铝及铝合金、铜及铜合金*/等。一般以含碳量<0.25%及抗拉强度小于650N/mm²的材料为主。例如冷轧钢 SPCC (JIS) 或1010 (SAE)。

三、判断题

5.

一般弯曲U形件时比V形件的回弹角大。

A.正确

B.错误

B

解析:U形工件（双角弯曲）的回弹比V形工件（单角弯曲）的/*回弹要小*/，这是因为U形件的底部在弯曲中存在有拉伸变形的成分，故回弹要小。该说法/*错误*/。

第一百二十二课时

一、单选题

1.

（ ）是零件或构件的表面形状和位置公差的简称。

A.定向公差

B.定位公差

C.形位公差

C

解析:/*形位公差*/是零件或构件的表面形状和位置公差的简称。

2.

在焊接或补焊刚度很大的焊件时,选择构件的适当部位,进行加热使之伸长,然后再进行焊接。这样焊接,残余应力可大大减小，这个加热部位叫做（ ）。

A.变形区

B.加应区

C.减应区

C

解析:在焊接或补焊刚度很大的焊件时,选择构件的适当部位,进行加热使之伸长,然后再进行焊接。这样焊接,残余应力可大大减小。这个加热部位叫做/*“减应区”*/。“减应区”原是阻碍焊接区自由收缩的部位,加热了该部位,使它与焊接区近于均匀的冷却和收缩,以减小内应力。

二、多选题

3.

弯曲极限变形程度受哪些因素的影响（ ）。

A.材料塑性

B.材料的纤维方向

C.弯曲角

D.板材表面质量

A,B,C,D

解析:弯曲时的极限变形程度的影响因素有: (1)/*材料的塑性*/和热处理状态；(2)坯料的边缘及/*表面状态*/；(3)弯曲线与/*钢板纤维方向*/是否垂直；(4)/*弯曲角*/。

4.

属于金属的力学性能的有（ ）。

A.抗氧化性

B.疲劳强度

C.硬度

B,C

解析:力学性能对金属材料的使用性能和工艺性能有着非常重要的影响。金属材料的力学性能有：强度、塑性、/*硬度*/、韧性、/*疲劳强度*/等。

三、判断题

5.

足够的塑性和较小的屈强比能保证弯曲时不开裂。

A.正确

B.错误

A

解析:足够的塑性和较小的屈强比能保证弯曲时不开裂，该说法/*正确*/。

第一百二十三课时

一、单选题

1.

将薄板的边缘相互折转、扣合压紧的连接方法称为（ ）

A.铆接

B.咬缝

C.螺纹连接

B

解析:将薄板的边缘相互折转、扣合压紧的连接方法称为/*咬缝*/。

2.

利用铆钉把两个或以上的零件或构件连接为一个整体，这种方法称为（ ）。

A.铆接

B.咬缝

C.螺纹连接

A

解析:利用铆钉把两个或以上的零件或构件连接为一个整体，这种方法称为/*铆接*/。

二、多选题

3.

通常把零件加工后几何参数所产生的差异称为加工误差，它包括（ ）。

A.尺寸误差

B.形状误差

C.位置误差

D.表面误差

A,B,C

解析:加工误差是指零件加工后的实际几何参数与理想几何参数之间偏差的程度。加工误差总体分为/*尺寸误差、形状误差和位置误差*/三种，形状误差和位置误差根据工件几何形状和相互间的位置又有细的划分。

4.

铆接按用途和要求不同可分为（ ）几种。

A.强固铆接

B.紧密铆接

C.强密铆接

D.活动铆接

A,B,C

解析:铆接按用途和要求不同分为/*强固铆接、紧密铆接、强密铆接*/三种。

三、判断题

5.

弯曲件的精度受坯料定位、偏移、回弹，翘曲等因素影响。

A.正确

B.错误

A

解析:弯曲件的精度受坯料定位、偏移、回弹，翘曲等因素影响，该说法/*正确*/。

第一百二十四课时

一、单选题

1.

下列属于模锻特点的是（ ）。

A.成本低

B.效率低

C.尺寸精度高

C

解析:模锻常用于生产高精度、高质量、高要求的零部件，如汽车、航空航天、电子、军工等领域的零部件。模锻的特点主要包括：（1）/*精度高*/：由于采用专用模具，所以产品的尺寸精度高，形状规则，重量一致；（2）质量好：模锻的产品密度高、内部结构均匀、无气孔、缩孔等缺陷，具有高强度、高硬度、高韧性等优点。

2.

锻造前对金属进行加热，目的是（ ）。

A.提高塑性

B.降低塑性

C.增加变形抗力

A

解析:锻造前对金属进行加热，目的是/*提高金属的塑性*/，降低金属变形抗力，使之易于成形，并获得良好的锻件锻后组织和力学性能 。

二、多选题

3.

回火根据回火温度的不同可以分为（ ）。

A.低温回火

B.中温回火

C.高温回火

D.超高温回火

A,B,C

解析:回火是将经过淬火的工件重新加热到低于下临界温度Ac1（加热时珠光体向奥氏体转变的开始温度）的适当温度，保温一段时间后在空气或水、油等介质中冷却的金属热处理工艺。回火根据回火温度的不同分为/*低温、中温和高温回火*/。

4.

咬缝按连接方式的不同可分为（ ）。

A.平式咬缝

B.立式咬缝

C.角式咬缝

D.复合式咬缝

A,B,C,D

解析:将薄板的边缘相互折转、扣合压紧的连接方法称为咬缝。咬缝按连接方式的不同可分为/*平式咬缝、立式咬缝、角式咬缝、复合式咬缝*/。

三、判断题

5.

在轨道驱动上使用摩擦传动与螺旋机构的冲床称为螺旋式冲床。

A.正确

B.错误

B

解析:在轨道驱动上使用摩擦传动与螺旋机构的冲床称为/*摩擦式冲床*/。这种冲床最适宜锻造、压溃作业,也可使用于弯曲、成形、拉伸等之加工,具有多用性之功能,因为价格低廉,战前曾被广泛使用。该说法/*错误*/。

第一百二十五课时

一、单选题

1.

空气锤的动力是（ ）。

A.空气

B.电动机

C.活塞

A

解析:空气锤是锻造设备的一种，具有剪切，冲孔，锻打等功能，/*空气锤是以空气为动力*/，以自身铸铁（大吨位为铸钢）的强大冲击力或压力，使预热烧红的金属在上下砧面之间被连续打击，通过工人不断移动和翻转工件，让工件各个方向自由变形，最终加工成符合要求的产品，空气锤具有体积小，操作灵活等优点，广泛应用于各种锻件的生产。

2.

为防止坯料在镦粗时产生弯曲，坯料原始高度应小于其直径（ ）。

A.1倍

B.2倍

C.2.5倍

C

解析:为防止坯料在镦粗时产生弯曲，坯料原始高度应小于其直径/*2.5倍*/。

二、多选题

3.

下列质量预防措施正确的是（ ）。

A.进行设计评审

B.进行生产过程检验

C.设备维护

D.人员考核

A,B,C,D

"解析:质量预防是指在产品或服务生产过程中，采取一系列措施，以预防质量问题的发生。质量预防的目的是为了提高产品或服务的质量，减少不良品率，降低成本，提高客户满意度。质量预防方法主要有六种：

一、设计质量预防

设计质量预防是指在产品或服务设计阶段，采取一系列措施，以预防质量问题的发生。设计质量预防包括：确定产品或服务的质量目标、制定设计规范、/*进行设计评审*/、进行设计验证等。

二、过程质量预防

过程质量预防是指在产品或服务生产过程中，采取一系列措施，以预防质量问题的发生。过程质量预防包括：制定生产规范、进行生产过程控制、/*进行生产过程检验*/、进行生产过程改进等。

三、设备质量预防

设备质量预防是指在设备选型、设备安装、设备调试等环节，采取一系列措施，以预防设备质量问题的发生。设备质量预防包括：设备选型、设备安装、设备调试、/*设备维护*/等。

四、材料质量预防

材料质量预防是指在材料采购、材料检验、材料存储等环节，采取一系列措施，以预防材料质量问题的发生。材料质量预防包括：材料采购、材料检验、材料存储、材料追溯等。

五、人员质量预防

人员质量预防是指在人员招聘、人员培训、人员考核等环节，采取一系列措施，以预防人员质量问题的发生。人员质量预防包括：人员招聘、人员培训、/*人员考核*/、人员激励等。

六、客户质量预防

客户质量预防是指在客户需求分析、客户满意度调查等环节，采取一系列措施，以预防客户质量问题的发生。客户质量预防包括：客户需求分析、客户满意度调查、客户投诉处理等。"

4.

金属材料的机械性能是指（ ）。

A.抗拉强度

B.屈服强度

C.延伸率

D.硬度

E.塑性应变比

A,B,C,D,E

解析:金属材料的机械性能是指/*抗拉强度、屈服强度、延伸率、硬度﹑塑性应变比*/。

三、判断题

5.

弯曲力是设计弯曲模和选择压力机的重要依据之一。

A.正确

B.错误

A

解析:弯曲力是设计弯曲模和选择压力机的重要依据之一，该说法/*正确*/。

第一百二十六课时

一、单选题

1.

镦粗时，坯料端面应平整并与轴线（ ）。

A.垂直

B.平行

C.可歪斜

A

解析:镦粗时，坯料端面应平整并与轴线/*垂直*/。

2.

锻造比是锻造时变形程度的一种表示方法，通常用（ ）来表示。

A.变形前后的截面比、长度比或高度比

B.坯料高度与其直径之比

C.变形前后的截面比

C

解析:锻造比是锻造时金属变形程度的一种表示方法，通常以金属/*变形前后的横断面积的比值*/来表示。

二、多选题

3.

拉深模结构一般比较简单，它与冲裁模相比（ ）。

A.凸模与凹模的工作部分均有较大的圆角

B.表面质量要求高

C.凸模与凹模的间隙一般略大于坯料厚度

A,B,C

解析:拉深成形所用的冲模叫拉深模。拉深模结构一般比较简单，它与冲裁模相比，/*凸模与凹模的工作部分均有较大的圆角，表面质量要求高，凸模与凹模的间隙一般略大于坯料厚度*/。

4.

切削运动按切削过程的作用可分为（ ）。

A.辅助运动

B.补给运动

C.主运动

D.进给运动

C,D

"解析:在切削加工中刀具与工件的相对运动，即表面成形运动。可分解为/*主运动*/和/*进给运动*/。

主运动是切下切屑所需的最基本的运动，在切削运动中主运动的速度最高、消耗的功率最大。主运动只有一个。如车削时工件的旋转运动。使工件与刀具产生相对运动以进行切削的最基本运动称为主运动；进给运动是多余材料不断被投入切削，从而加工完整表面所需的运动，进给运动可以有一个或几个。如车削时车刀的纵向或横向运动。使主运动能够继续切除工件上多余的金属，以便形成工件表面所需的运动称为进给运动。但也可能一种进给运动都不需要。"

三、判断题

5.

在拉深过程中，根据应力情况的不同，可将拉深坯料划为四个区域。

A.正确

B.错误

B

解析:根据应力应变状态的不同，可将拉深坯料划分为/*五个区域*/，该说法/*错误*/。

第一百二十七课时

一、单选题

1.

热锻件图是指按（ ）画成的锻件图。它是制造和检验终锻模膛的依据。

A.按零件图增加收缩量后

B.按冷锻件图增加热胀量后

C.按零件图增加加工余量后

B

解析:热锻件图是/*在冷锻件图的基础上加上热胀量而设计的*/，它是设计、制造锻造模具及切边模的依据。

2.

板料成形性能主要包括成形性能、贴膜性能和定形性能。其总体构成所谓综合成形性能，也叫做广义成形性能。其中（ ）可视为狭义的冲压成形性能，它是目前生产中作为评定板料冲压成形性能的主要指标。

A.成形性能

B.贴膜性能

C.定形性能

A

解析:板料成形性能主要包括成形性能、贴膜性能和定形性能。其总体构成所谓综合成形性能，也叫做广义成形性能。其中/*成形性能（抗破裂性能）*/可视为狭义的冲压成形性能，它是目前生产中作为评定板料冲压成形性能的主要指标。

二、多选题

3.

消除焊接残余应力的方法有（ ）。

A.整体高温回火

B.局部高温回火

C.机械拉伸法

D.温差拉伸法

E.振动法

A,B,C,D,E

"解析:消除焊接残余应力的方法有以下几个方面:

1，/*整体高温回火*/(消除应力退火)

这个方法将整个焊接结构加热到一定温度,然,后保温一段时间,再冷却。同一种材料,回火温度越高,时间越长,应力就消除得越彻底。通过整体高温回火可以将80%-90%的残余应力消除掉。缺点是当焊接结构的体积较大时,需要用容积较大的回火炉,增加了设备的投资费用；

2，/*局部高温回火*/

只对焊缝及其附近的局部区域进行加热以消除应力。消除应力的效果不如整体高温回火,但方法设备简单。常用于比较简单的、拘束度较小的焊接结构；

3，/*机械拉伸法*/

产生焊接残余应力的根本原因是焊件焊后产生了压缩残余变形。因此,焊后对焊件进行加载拉伸,产生拉伸塑性变形,它的方向和压缩残余变形相反,结果使得压缩残余变形减小,因而残余应力也随之减小；

4，/*温差拉伸法*/(低温消除应力法)

基本原理与机械拉伸法相同。具体方法是在焊缝两侧加热到150~200℃,然后用水冷却使焊缝区域受到拉伸塑性变形,从而消除焊缝纵向的残余应力。常用于焊缝比较规则、厚度不大(<40mm)的板、壳结构；

5，/*振动法*/

对焊缝区域施加振动载荷,使振源与结构发生稳定的共振,利用稳定共振产生变载应力,使焊缝区域产生塑性变形,以达到消除焊接残余应力的目的。振动法消除碳素钢、不锈钢的内应力可以得到较好效果。"

4.

造成切割粗糙缺陷的原因包括（ ）。

A.切割氧压力过高

B.割嘴选用不当

C.切割速度太慢

D.预热火焰能率过大

A,B,D

解析:造成切割粗糙缺陷的原因包括/*切割氧压力过高、割嘴选用不当、预热火焰能率过大*/。

三、判断题

5.

起皱是一种受压失稳现象。

A.正确

B.错误

A

解析:起皱是一种受压失稳现象，该说法/*正确*/。

第一百二十八课时

一、单选题

1.

（ ）是以剪切作用完成工作的，常用的形式有剪断冲模、下料冲模、冲孔冲模、修边冲模、整缘冲模、拉孔冲模和冲切模具。

A.弯曲模具

B.冲剪模具

C.抽制模具

D.成形模具

B

解析:/*冲剪模具*/是以剪切作用完成工作的，常用的形式有剪断冲模、下料冲模、冲孔冲模、修边冲模、整缘冲模、拉孔冲模和冲切模具。

2.

（ ）综合了单工序模和级进模的特点，利用机械手传递系统，实现产品的模内快速传递，可以大大提高产品的生产效率，减低产品的生产成本，节俭材料成本，并且质量稳定可靠。

A.单工序模

B.复合模

C.级进模

D.传递模

D

解析:/*传递模*/综合了单工序模和级进模的特点，利用机械手传递系统，实现产品的模内快速传递，可以大大提高产品的生产效率，减低产品的生产成本，节俭材料成本，并且质量稳定可靠。

二、多选题

3.

多工位级进模的送料方式包括（ ）。

A.手工送料

B.自动送料器送料

C.在模具上附设自制的送料装置

A,B,C

解析:级进模在冲压过程中，压力机每次行程完成一个（或几个）工件的冲压，条料要及时地向前送进一个步距，称为送料。方式大致为：/*1.手工送料；2.自动送料器送料；3.在模具上附设自制的送料装置。*/

4.

按设计排样方法分，多工位级进模分为（ ）。

A.封闭型孔连续式级进模

B.分段切除多段式级进模

C.冲裁多工位级进模

D.成型工序多工位级进模

A,B

解析:按设计排样方法分，多工位级进模分为：/*封闭型孔连续式级进模*/和/*分段切除多段式级进模*/。

三、判断题

5.

形状复杂的冲件应尽可能在一副多工位级进模中完成。

A.正确

B.错误

A

解析:形状复杂的冲件应尽可能在一副多工位级进模中完成，该说法/*正确*/。